**Table Caption**

**Table 1** Percentage weight loss from the two binary salts measured at each isothermal temperature stage

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C |
| NaNO3 – LiNO3 (46% – 54%) | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.22% | 1.03% | 7.43% |
| NaNO3 – LiNO3 (40% – 60%) | 0.04% | 0.02% | 0.05% | 0.28% | 1.19% | 8.80% |