|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Copper-zinc oxide alloy series: metal content, averaged transmission, band gap and resistivity data** | | | | | |
| **Copper content (%)** | **Zinc content (%)** | **Avg. IR transmission (%)** | **Avg. total transmission (%)** | **Band gap (eV)** | **Resistivity (Ω.cm)** |
| 3.85 | 96.15 | 86.67 | 76.94 | 2.5 | No data |
| 12.93 | 87.07 | 81.85 | 69.83 | 2.08 | 7.72E+04 |
| 15.69 | 84.31 | 78.61 | 66.45 | 1.9 | No data |
| 18.19 | 81.81 | 74.34 | 62.02 | 1.71 | 2.48E+03 |
| 22.35 | 77.65 | 72.19 | 59.91 | 1.66 | 8.47E+02 |
| 24.48 | 75.52 | 76.60 | 64.98 | 1.92 | 2.60E+04 |
| 25.59 | 74.41 | 72.88 | 60.77 | 1.79 | 6.24E+02 |
| 26.49 | 73.51 | 71.14 | 58.97 | 1.77 | 4.03E+02 |
| 29.10 | 70.90 | 69.25 | 57.12 | 1.74 | 2.03E+02 |
| 34.72 | 65.28 | 73.34 | 61.02 | 1.63 | 3.24E+04 |
| 40.00 | 60.00 | 74.59 | 59.19 | 1.72 | 3.24E+03 |
| 60.20 | 39.80 | 66.14 | 52.30 | 1.5 | 2.16E+03 |

Metal content values are as a percentage of the total metal content.

Two resistivity values are unavailable due to unacceptably high measurement error.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X-ray diffraction data (intensity – arbitrary units)** | | | | | |
|  | **Copper content (%)** | | | | |
| **2θ(º)** | **25.59** | **22.35** | **12.93** | **40** | **34.72** |
| 20 | 204.0000 | 241.0000 | 217.0000 | 510.0000 | 493.0000 |
| 20.02 | 229.0000 | 230.0000 | 193.0000 | 513.0000 | 552.0000 |
| 20.04 | 220.0000 | 241.0000 | 208.0000 | 552.0000 | 520.0000 |
| 20.06 | 208.0000 | 223.0000 | 217.0000 | 503.0000 | 518.0000 |
| 20.08 | 218.0000 | 215.0000 | 225.0000 | 533.0000 | 529.0000 |
| 20.1 | 213.0000 | 228.0000 | 204.0000 | 505.0000 | 519.0000 |
| 20.12 | 224.0000 | 261.0000 | 233.0000 | 530.0000 | 557.0000 |
| 20.14 | 276.0000 | 239.0000 | 238.0000 | 492.0000 | 529.0000 |
| 20.16 | 233.0000 | 222.0000 | 224.0000 | 548.0000 | 512.0000 |
| 20.18 | 218.0000 | 224.0000 | 231.0000 | 550.0000 | 507.0000 |
| 20.2 | 256.0000 | 240.0000 | 193.0000 | 544.0000 | 522.0000 |
| 20.22 | 226.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 501.0000 | 525.0000 |
| 20.24 | 218.0000 | 235.0000 | 207.0000 | 528.0000 | 535.0000 |
| 20.26 | 235.0000 | 219.0000 | 242.0000 | 492.0000 | 485.0000 |
| 20.28 | 216.0000 | 257.0000 | 238.0000 | 521.0000 | 509.0000 |
| 20.3 | 241.0000 | 227.0000 | 212.0000 | 550.0000 | 553.0000 |
| 20.33 | 212.0000 | 227.0000 | 222.0000 | 532.0000 | 532.0000 |
| 20.35 | 246.0000 | 251.0000 | 203.0000 | 552.0000 | 523.0000 |
| 20.37 | 228.0000 | 231.0000 | 240.0000 | 505.0000 | 561.0000 |
| 20.39 | 235.0000 | 261.0000 | 238.0000 | 533.0000 | 486.0000 |
| 20.41 | 222.0000 | 232.0000 | 229.0000 | 541.0000 | 522.0000 |
| 20.43 | 251.0000 | 218.0000 | 232.0000 | 533.0000 | 488.0000 |
| 20.45 | 244.0000 | 245.0000 | 216.0000 | 532.0000 | 520.0000 |
| 20.47 | 224.0000 | 229.0000 | 200.0000 | 543.0000 | 521.0000 |
| 20.49 | 227.0000 | 234.0000 | 225.0000 | 561.0000 | 563.0000 |
| 20.51 | 219.0000 | 245.0000 | 254.0000 | 525.0000 | 588.0000 |
| 20.53 | 239.0000 | 255.0000 | 216.0000 | 583.0000 | 585.0000 |
| 20.55 | 226.0000 | 224.0000 | 217.0000 | 532.0000 | 481.0000 |
| 20.57 | 241.0000 | 253.0000 | 218.0000 | 572.0000 | 519.0000 |
| 20.59 | 253.0000 | 210.0000 | 192.0000 | 485.0000 | 548.0000 |
| 20.61 | 229.0000 | 262.0000 | 217.0000 | 573.0000 | 575.0000 |
| 20.63 | 258.0000 | 234.0000 | 234.0000 | 509.0000 | 543.0000 |
| 20.65 | 252.0000 | 262.0000 | 230.0000 | 531.0000 | 536.0000 |
| 20.67 | 254.0000 | 265.0000 | 223.0000 | 551.0000 | 559.0000 |
| 20.69 | 235.0000 | 223.0000 | 252.0000 | 532.0000 | 517.0000 |
| 20.71 | 251.0000 | 236.0000 | 225.0000 | 594.0000 | 522.0000 |
| 20.73 | 263.0000 | 255.0000 | 225.0000 | 557.0000 | 569.0000 |
| 20.75 | 276.0000 | 221.0000 | 243.0000 | 525.0000 | 529.0000 |
| 20.77 | 251.0000 | 238.0000 | 242.0000 | 575.0000 | 585.0000 |
| 20.79 | 225.0000 | 227.0000 | 239.0000 | 613.0000 | 593.0000 |
| 20.81 | 236.0000 | 258.0000 | 224.0000 | 584.0000 | 538.0000 |
| 20.83 | 209.0000 | 275.0000 | 224.0000 | 563.0000 | 549.0000 |
| 20.85 | 258.0000 | 267.0000 | 205.0000 | 545.0000 | 557.0000 |
| 20.87 | 256.0000 | 248.0000 | 241.0000 | 557.0000 | 552.0000 |
| 20.89 | 252.0000 | 246.0000 | 204.0000 | 562.0000 | 516.0000 |
| 20.91 | 237.0000 | 268.0000 | 257.0000 | 603.0000 | 570.0000 |
| 20.94 | 232.0000 | 226.0000 | 218.0000 | 579.0000 | 567.0000 |
| 20.96 | 255.0000 | 249.0000 | 267.0000 | 536.0000 | 552.0000 |
| 20.98 | 236.0000 | 245.0000 | 234.0000 | 556.0000 | 548.0000 |
| 21 | 256.0000 | 239.0000 | 235.0000 | 573.0000 | 509.0000 |
| 21.02 | 253.0000 | 236.0000 | 211.0000 | 596.0000 | 574.0000 |
| 21.04 | 270.0000 | 248.0000 | 245.0000 | 564.0000 | 572.0000 |
| 21.06 | 243.0000 | 273.0000 | 233.0000 | 583.0000 | 528.0000 |
| 21.08 | 259.0000 | 242.0000 | 229.0000 | 540.0000 | 593.0000 |
| 21.1 | 235.0000 | 242.0000 | 242.0000 | 565.0000 | 526.0000 |
| 21.12 | 267.0000 | 265.0000 | 247.0000 | 524.0000 | 582.0000 |
| 21.14 | 282.0000 | 219.0000 | 248.0000 | 601.0000 | 563.0000 |
| 21.16 | 222.0000 | 247.0000 | 245.0000 | 603.0000 | 553.0000 |
| 21.18 | 234.0000 | 279.0000 | 251.0000 | 537.0000 | 550.0000 |
| 21.2 | 246.0000 | 253.0000 | 235.0000 | 600.0000 | 547.0000 |
| 21.22 | 271.0000 | 251.0000 | 240.0000 | 597.0000 | 567.0000 |
| 21.24 | 253.0000 | 270.0000 | 211.0000 | 572.0000 | 569.0000 |
| 21.26 | 275.0000 | 254.0000 | 223.0000 | 578.0000 | 558.0000 |
| 21.28 | 284.0000 | 265.0000 | 242.0000 | 582.0000 | 536.0000 |
| 21.3 | 253.0000 | 258.0000 | 224.0000 | 583.0000 | 548.0000 |
| 21.32 | 267.0000 | 257.0000 | 241.0000 | 586.0000 | 583.0000 |
| 21.34 | 248.0000 | 262.0000 | 231.0000 | 612.0000 | 556.0000 |
| 21.36 | 269.0000 | 214.0000 | 277.0000 | 606.0000 | 574.0000 |
| 21.38 | 250.0000 | 271.0000 | 282.0000 | 586.0000 | 554.0000 |
| 21.4 | 243.0000 | 291.0000 | 253.0000 | 565.0000 | 599.0000 |
| 21.42 | 242.0000 | 258.0000 | 241.0000 | 565.0000 | 564.0000 |
| 21.44 | 263.0000 | 269.0000 | 208.0000 | 517.0000 | 567.0000 |
| 21.46 | 291.0000 | 261.0000 | 249.0000 | 594.0000 | 580.0000 |
| 21.48 | 245.0000 | 260.0000 | 235.0000 | 602.0000 | 578.0000 |
| 21.5 | 276.0000 | 271.0000 | 244.0000 | 564.0000 | 593.0000 |
| 21.52 | 261.0000 | 263.0000 | 260.0000 | 554.0000 | 574.0000 |
| 21.55 | 263.0000 | 242.0000 | 253.0000 | 604.0000 | 574.0000 |
| 21.57 | 278.0000 | 243.0000 | 241.0000 | 569.0000 | 587.0000 |
| 21.59 | 241.0000 | 280.0000 | 218.0000 | 551.0000 | 592.0000 |
| 21.61 | 278.0000 | 259.0000 | 252.0000 | 599.0000 | 583.0000 |
| 21.63 | 265.0000 | 247.0000 | 243.0000 | 665.0000 | 579.0000 |
| 21.65 | 252.0000 | 260.0000 | 257.0000 | 605.0000 | 573.0000 |
| 21.67 | 265.0000 | 280.0000 | 279.0000 | 595.0000 | 643.0000 |
| 21.69 | 216.0000 | 239.0000 | 256.0000 | 602.0000 | 589.0000 |
| 21.71 | 252.0000 | 281.0000 | 266.0000 | 613.0000 | 599.0000 |
| 21.73 | 268.0000 | 244.0000 | 242.0000 | 573.0000 | 615.0000 |
| 21.75 | 276.0000 | 257.0000 | 249.0000 | 568.0000 | 623.0000 |
| 21.77 | 230.0000 | 257.0000 | 253.0000 | 572.0000 | 553.0000 |
| 21.79 | 269.0000 | 264.0000 | 232.0000 | 576.0000 | 598.0000 |
| 21.81 | 263.0000 | 284.0000 | 248.0000 | 561.0000 | 570.0000 |
| 21.83 | 280.0000 | 218.0000 | 276.0000 | 595.0000 | 628.0000 |
| 21.85 | 280.0000 | 269.0000 | 235.0000 | 620.0000 | 586.0000 |
| 21.87 | 204.0000 | 277.0000 | 246.0000 | 596.0000 | 604.0000 |
| 21.89 | 293.0000 | 260.0000 | 243.0000 | 583.0000 | 556.0000 |
| 21.91 | 278.0000 | 270.0000 | 218.0000 | 622.0000 | 617.0000 |
| 21.93 | 268.0000 | 280.0000 | 263.0000 | 662.0000 | 590.0000 |
| 21.95 | 291.0000 | 262.0000 | 257.0000 | 612.0000 | 569.0000 |
| 21.97 | 263.0000 | 248.0000 | 236.0000 | 562.0000 | 618.0000 |
| 21.99 | 246.0000 | 272.0000 | 242.0000 | 577.0000 | 575.0000 |
| 22.01 | 258.0000 | 266.0000 | 252.0000 | 607.0000 | 597.0000 |
| 22.03 | 267.0000 | 250.0000 | 261.0000 | 583.0000 | 590.0000 |
| 22.05 | 280.0000 | 265.0000 | 263.0000 | 631.0000 | 625.0000 |
| 22.07 | 263.0000 | 247.0000 | 270.0000 | 590.0000 | 555.0000 |
| 22.09 | 265.0000 | 280.0000 | 223.0000 | 595.0000 | 567.0000 |
| 22.11 | 243.0000 | 257.0000 | 262.0000 | 609.0000 | 599.0000 |
| 22.13 | 259.0000 | 249.0000 | 232.0000 | 615.0000 | 590.0000 |
| 22.15 | 278.0000 | 276.0000 | 255.0000 | 632.0000 | 586.0000 |
| 22.18 | 291.0000 | 265.0000 | 225.0000 | 534.0000 | 585.0000 |
| 22.2 | 318.0000 | 259.0000 | 261.0000 | 579.0000 | 584.0000 |
| 22.22 | 294.0000 | 247.0000 | 261.0000 | 615.0000 | 586.0000 |
| 22.24 | 255.0000 | 250.0000 | 261.0000 | 632.0000 | 627.0000 |
| 22.26 | 268.0000 | 264.0000 | 246.0000 | 647.0000 | 574.0000 |
| 22.28 | 274.0000 | 256.0000 | 250.0000 | 599.0000 | 606.0000 |
| 22.3 | 276.0000 | 293.0000 | 287.0000 | 623.0000 | 595.0000 |
| 22.32 | 280.0000 | 289.0000 | 280.0000 | 582.0000 | 577.0000 |
| 22.34 | 270.0000 | 263.0000 | 282.0000 | 643.0000 | 618.0000 |
| 22.36 | 272.0000 | 288.0000 | 285.0000 | 573.0000 | 640.0000 |
| 22.38 | 270.0000 | 246.0000 | 232.0000 | 602.0000 | 614.0000 |
| 22.4 | 255.0000 | 268.0000 | 251.0000 | 597.0000 | 584.0000 |
| 22.42 | 278.0000 | 279.0000 | 256.0000 | 596.0000 | 589.0000 |
| 22.44 | 268.0000 | 267.0000 | 252.0000 | 605.0000 | 595.0000 |
| 22.46 | 281.0000 | 259.0000 | 254.0000 | 582.0000 | 625.0000 |
| 22.48 | 265.0000 | 256.0000 | 278.0000 | 652.0000 | 617.0000 |
| 22.5 | 297.0000 | 293.0000 | 214.0000 | 620.0000 | 605.0000 |
| 22.52 | 283.0000 | 299.0000 | 263.0000 | 609.0000 | 591.0000 |
| 22.54 | 265.0000 | 314.0000 | 284.0000 | 641.0000 | 630.0000 |
| 22.56 | 263.0000 | 260.0000 | 238.0000 | 588.0000 | 551.0000 |
| 22.58 | 254.0000 | 290.0000 | 246.0000 | 646.0000 | 619.0000 |
| 22.6 | 287.0000 | 272.0000 | 259.0000 | 628.0000 | 645.0000 |
| 22.62 | 273.0000 | 269.0000 | 243.0000 | 637.0000 | 634.0000 |
| 22.64 | 265.0000 | 269.0000 | 241.0000 | 614.0000 | 615.0000 |
| 22.66 | 279.0000 | 277.0000 | 262.0000 | 601.0000 | 607.0000 |
| 22.68 | 280.0000 | 262.0000 | 263.0000 | 633.0000 | 551.0000 |
| 22.7 | 266.0000 | 254.0000 | 258.0000 | 593.0000 | 612.0000 |
| 22.72 | 291.0000 | 272.0000 | 252.0000 | 605.0000 | 634.0000 |
| 22.74 | 295.0000 | 254.0000 | 279.0000 | 651.0000 | 618.0000 |
| 22.76 | 265.0000 | 286.0000 | 277.0000 | 613.0000 | 639.0000 |
| 22.79 | 264.0000 | 266.0000 | 260.0000 | 615.0000 | 621.0000 |
| 22.81 | 282.0000 | 263.0000 | 276.0000 | 589.0000 | 602.0000 |
| 22.83 | 291.0000 | 261.0000 | 262.0000 | 574.0000 | 592.0000 |
| 22.85 | 263.0000 | 258.0000 | 247.0000 | 603.0000 | 605.0000 |
| 22.87 | 294.0000 | 256.0000 | 240.0000 | 607.0000 | 599.0000 |
| 22.89 | 263.0000 | 271.0000 | 265.0000 | 616.0000 | 585.0000 |
| 22.91 | 276.0000 | 286.0000 | 259.0000 | 564.0000 | 608.0000 |
| 22.93 | 271.0000 | 262.0000 | 252.0000 | 589.0000 | 613.0000 |
| 22.95 | 252.0000 | 257.0000 | 232.0000 | 643.0000 | 619.0000 |
| 22.97 | 283.0000 | 286.0000 | 246.0000 | 599.0000 | 599.0000 |
| 22.99 | 280.0000 | 272.0000 | 246.0000 | 648.0000 | 596.0000 |
| 23.01 | 280.0000 | 252.0000 | 277.0000 | 598.0000 | 601.0000 |
| 23.03 | 280.0000 | 271.0000 | 233.0000 | 636.0000 | 576.0000 |
| 23.05 | 265.0000 | 243.0000 | 257.0000 | 640.0000 | 648.0000 |
| 23.07 | 265.0000 | 292.0000 | 267.0000 | 612.0000 | 584.0000 |
| 23.09 | 317.0000 | 275.0000 | 260.0000 | 632.0000 | 630.0000 |
| 23.11 | 298.0000 | 266.0000 | 279.0000 | 657.0000 | 669.0000 |
| 23.13 | 283.0000 | 269.0000 | 256.0000 | 714.0000 | 598.0000 |
| 23.15 | 252.0000 | 279.0000 | 285.0000 | 648.0000 | 548.0000 |
| 23.17 | 270.0000 | 279.0000 | 242.0000 | 625.0000 | 619.0000 |
| 23.19 | 273.0000 | 288.0000 | 246.0000 | 635.0000 | 664.0000 |
| 23.21 | 270.0000 | 296.0000 | 244.0000 | 566.0000 | 623.0000 |
| 23.23 | 275.0000 | 290.0000 | 289.0000 | 597.0000 | 586.0000 |
| 23.25 | 261.0000 | 271.0000 | 256.0000 | 602.0000 | 597.0000 |
| 23.27 | 295.0000 | 237.0000 | 269.0000 | 637.0000 | 675.0000 |
| 23.29 | 282.0000 | 261.0000 | 269.0000 | 606.0000 | 635.0000 |
| 23.31 | 287.0000 | 280.0000 | 291.0000 | 616.0000 | 677.0000 |
| 23.33 | 280.0000 | 277.0000 | 278.0000 | 623.0000 | 629.0000 |
| 23.35 | 258.0000 | 285.0000 | 239.0000 | 652.0000 | 635.0000 |
| 23.37 | 291.0000 | 283.0000 | 261.0000 | 600.0000 | 637.0000 |
| 23.39 | 300.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 611.0000 | 616.0000 |
| 23.42 | 281.0000 | 288.0000 | 285.0000 | 605.0000 | 638.0000 |
| 23.44 | 285.0000 | 269.0000 | 252.0000 | 638.0000 | 647.0000 |
| 23.46 | 292.0000 | 277.0000 | 239.0000 | 606.0000 | 633.0000 |
| 23.48 | 260.0000 | 271.0000 | 247.0000 | 655.0000 | 601.0000 |
| 23.5 | 283.0000 | 244.0000 | 276.0000 | 630.0000 | 648.0000 |
| 23.52 | 260.0000 | 278.0000 | 252.0000 | 620.0000 | 644.0000 |
| 23.54 | 287.0000 | 263.0000 | 296.0000 | 681.0000 | 659.0000 |
| 23.56 | 264.0000 | 280.0000 | 257.0000 | 637.0000 | 611.0000 |
| 23.58 | 253.0000 | 277.0000 | 278.0000 | 664.0000 | 584.0000 |
| 23.6 | 292.0000 | 296.0000 | 283.0000 | 643.0000 | 646.0000 |
| 23.62 | 272.0000 | 291.0000 | 264.0000 | 684.0000 | 630.0000 |
| 23.64 | 301.0000 | 273.0000 | 233.0000 | 664.0000 | 606.0000 |
| 23.66 | 279.0000 | 293.0000 | 269.0000 | 628.0000 | 632.0000 |
| 23.68 | 268.0000 | 278.0000 | 264.0000 | 645.0000 | 650.0000 |
| 23.7 | 292.0000 | 278.0000 | 217.0000 | 650.0000 | 640.0000 |
| 23.72 | 267.0000 | 286.0000 | 268.0000 | 646.0000 | 597.0000 |
| 23.74 | 292.0000 | 275.0000 | 263.0000 | 612.0000 | 604.0000 |
| 23.76 | 268.0000 | 276.0000 | 268.0000 | 633.0000 | 621.0000 |
| 23.78 | 270.0000 | 295.0000 | 266.0000 | 591.0000 | 623.0000 |
| 23.8 | 257.0000 | 270.0000 | 266.0000 | 656.0000 | 676.0000 |
| 23.82 | 264.0000 | 268.0000 | 259.0000 | 614.0000 | 615.0000 |
| 23.84 | 269.0000 | 278.0000 | 287.0000 | 649.0000 | 653.0000 |
| 23.86 | 258.0000 | 284.0000 | 268.0000 | 614.0000 | 625.0000 |
| 23.88 | 295.0000 | 276.0000 | 240.0000 | 625.0000 | 620.0000 |
| 23.9 | 269.0000 | 285.0000 | 271.0000 | 619.0000 | 611.0000 |
| 23.92 | 267.0000 | 294.0000 | 253.0000 | 615.0000 | 592.0000 |
| 23.94 | 282.0000 | 288.0000 | 247.0000 | 663.0000 | 623.0000 |
| 23.96 | 248.0000 | 275.0000 | 242.0000 | 599.0000 | 635.0000 |
| 23.98 | 278.0000 | 247.0000 | 251.0000 | 606.0000 | 611.0000 |
| 24 | 243.0000 | 246.0000 | 248.0000 | 605.0000 | 631.0000 |
| 24.03 | 287.0000 | 270.0000 | 269.0000 | 628.0000 | 598.0000 |
| 24.05 | 282.0000 | 273.0000 | 261.0000 | 657.0000 | 634.0000 |
| 24.07 | 283.0000 | 293.0000 | 262.0000 | 624.0000 | 614.0000 |
| 24.09 | 249.0000 | 274.0000 | 249.0000 | 642.0000 | 629.0000 |
| 24.11 | 295.0000 | 224.0000 | 248.0000 | 638.0000 | 643.0000 |
| 24.13 | 278.0000 | 265.0000 | 248.0000 | 632.0000 | 613.0000 |
| 24.15 | 290.0000 | 258.0000 | 274.0000 | 688.0000 | 652.0000 |
| 24.17 | 294.0000 | 249.0000 | 254.0000 | 589.0000 | 636.0000 |
| 24.19 | 275.0000 | 260.0000 | 261.0000 | 616.0000 | 571.0000 |
| 24.21 | 267.0000 | 251.0000 | 261.0000 | 644.0000 | 642.0000 |
| 24.23 | 246.0000 | 297.0000 | 276.0000 | 649.0000 | 621.0000 |
| 24.25 | 291.0000 | 290.0000 | 253.0000 | 653.0000 | 589.0000 |
| 24.27 | 280.0000 | 263.0000 | 262.0000 | 600.0000 | 641.0000 |
| 24.29 | 241.0000 | 261.0000 | 245.0000 | 601.0000 | 591.0000 |
| 24.31 | 311.0000 | 284.0000 | 258.0000 | 650.0000 | 598.0000 |
| 24.33 | 283.0000 | 302.0000 | 264.0000 | 617.0000 | 556.0000 |
| 24.35 | 248.0000 | 276.0000 | 274.0000 | 674.0000 | 631.0000 |
| 24.37 | 265.0000 | 266.0000 | 265.0000 | 593.0000 | 574.0000 |
| 24.39 | 278.0000 | 284.0000 | 261.0000 | 636.0000 | 618.0000 |
| 24.41 | 274.0000 | 286.0000 | 291.0000 | 615.0000 | 634.0000 |
| 24.43 | 251.0000 | 271.0000 | 274.0000 | 609.0000 | 610.0000 |
| 24.45 | 295.0000 | 281.0000 | 266.0000 | 625.0000 | 645.0000 |
| 24.47 | 259.0000 | 260.0000 | 246.0000 | 587.0000 | 602.0000 |
| 24.49 | 282.0000 | 310.0000 | 262.0000 | 605.0000 | 666.0000 |
| 24.51 | 289.0000 | 311.0000 | 262.0000 | 575.0000 | 607.0000 |
| 24.53 | 227.0000 | 286.0000 | 283.0000 | 635.0000 | 672.0000 |
| 24.55 | 257.0000 | 259.0000 | 282.0000 | 601.0000 | 584.0000 |
| 24.57 | 277.0000 | 266.0000 | 253.0000 | 580.0000 | 609.0000 |
| 24.59 | 264.0000 | 257.0000 | 201.0000 | 584.0000 | 565.0000 |
| 24.61 | 263.0000 | 277.0000 | 239.0000 | 616.0000 | 597.0000 |
| 24.64 | 268.0000 | 281.0000 | 262.0000 | 642.0000 | 644.0000 |
| 24.66 | 294.0000 | 296.0000 | 275.0000 | 606.0000 | 614.0000 |
| 24.68 | 278.0000 | 288.0000 | 290.0000 | 577.0000 | 622.0000 |
| 24.7 | 291.0000 | 280.0000 | 246.0000 | 642.0000 | 578.0000 |
| 24.72 | 262.0000 | 291.0000 | 243.0000 | 658.0000 | 607.0000 |
| 24.74 | 285.0000 | 294.0000 | 266.0000 | 650.0000 | 667.0000 |
| 24.76 | 304.0000 | 278.0000 | 259.0000 | 603.0000 | 624.0000 |
| 24.78 | 268.0000 | 246.0000 | 275.0000 | 631.0000 | 627.0000 |
| 24.8 | 299.0000 | 262.0000 | 243.0000 | 607.0000 | 565.0000 |
| 24.82 | 258.0000 | 236.0000 | 262.0000 | 583.0000 | 623.0000 |
| 24.84 | 273.0000 | 282.0000 | 270.0000 | 600.0000 | 624.0000 |
| 24.86 | 293.0000 | 267.0000 | 251.0000 | 626.0000 | 602.0000 |
| 24.88 | 278.0000 | 269.0000 | 229.0000 | 653.0000 | 602.0000 |
| 24.9 | 296.0000 | 292.0000 | 265.0000 | 674.0000 | 602.0000 |
| 24.92 | 288.0000 | 271.0000 | 265.0000 | 636.0000 | 589.0000 |
| 24.94 | 273.0000 | 247.0000 | 278.0000 | 660.0000 | 629.0000 |
| 24.96 | 272.0000 | 298.0000 | 248.0000 | 636.0000 | 590.0000 |
| 24.98 | 258.0000 | 264.0000 | 261.0000 | 595.0000 | 624.0000 |
| 25 | 238.0000 | 297.0000 | 265.0000 | 590.0000 | 626.0000 |
| 25.02 | 284.0000 | 256.0000 | 293.0000 | 606.0000 | 626.0000 |
| 25.04 | 267.0000 | 258.0000 | 244.0000 | 606.0000 | 603.0000 |
| 25.06 | 270.0000 | 252.0000 | 257.0000 | 645.0000 | 627.0000 |
| 25.08 | 262.0000 | 275.0000 | 253.0000 | 626.0000 | 581.0000 |
| 25.1 | 276.0000 | 287.0000 | 258.0000 | 610.0000 | 626.0000 |
| 25.12 | 256.0000 | 265.0000 | 251.0000 | 610.0000 | 611.0000 |
| 25.14 | 285.0000 | 259.0000 | 263.0000 | 638.0000 | 613.0000 |
| 25.16 | 244.0000 | 306.0000 | 257.0000 | 577.0000 | 625.0000 |
| 25.18 | 290.0000 | 273.0000 | 255.0000 | 615.0000 | 596.0000 |
| 25.2 | 278.0000 | 306.0000 | 239.0000 | 612.0000 | 619.0000 |
| 25.22 | 290.0000 | 265.0000 | 249.0000 | 613.0000 | 630.0000 |
| 25.24 | 277.0000 | 288.0000 | 275.0000 | 575.0000 | 639.0000 |
| 25.27 | 258.0000 | 238.0000 | 266.0000 | 619.0000 | 606.0000 |
| 25.29 | 292.0000 | 289.0000 | 238.0000 | 601.0000 | 647.0000 |
| 25.31 | 286.0000 | 276.0000 | 289.0000 | 603.0000 | 550.0000 |
| 25.33 | 253.0000 | 287.0000 | 274.0000 | 590.0000 | 601.0000 |
| 25.35 | 273.0000 | 294.0000 | 255.0000 | 619.0000 | 649.0000 |
| 25.37 | 262.0000 | 312.0000 | 246.0000 | 587.0000 | 554.0000 |
| 25.39 | 261.0000 | 271.0000 | 254.0000 | 606.0000 | 585.0000 |
| 25.41 | 268.0000 | 298.0000 | 270.0000 | 588.0000 | 607.0000 |
| 25.43 | 238.0000 | 251.0000 | 243.0000 | 610.0000 | 584.0000 |
| 25.45 | 236.0000 | 280.0000 | 256.0000 | 563.0000 | 594.0000 |
| 25.47 | 288.0000 | 275.0000 | 262.0000 | 573.0000 | 603.0000 |
| 25.49 | 234.0000 | 240.0000 | 271.0000 | 598.0000 | 575.0000 |
| 25.51 | 249.0000 | 268.0000 | 242.0000 | 629.0000 | 626.0000 |
| 25.53 | 267.0000 | 291.0000 | 284.0000 | 643.0000 | 612.0000 |
| 25.55 | 280.0000 | 270.0000 | 246.0000 | 596.0000 | 583.0000 |
| 25.57 | 271.0000 | 279.0000 | 249.0000 | 637.0000 | 618.0000 |
| 25.59 | 255.0000 | 309.0000 | 253.0000 | 632.0000 | 555.0000 |
| 25.61 | 273.0000 | 268.0000 | 270.0000 | 587.0000 | 620.0000 |
| 25.63 | 308.0000 | 305.0000 | 243.0000 | 599.0000 | 601.0000 |
| 25.65 | 286.0000 | 262.0000 | 262.0000 | 584.0000 | 595.0000 |
| 25.67 | 263.0000 | 276.0000 | 267.0000 | 579.0000 | 571.0000 |
| 25.69 | 270.0000 | 255.0000 | 281.0000 | 600.0000 | 581.0000 |
| 25.71 | 262.0000 | 268.0000 | 267.0000 | 627.0000 | 567.0000 |
| 25.73 | 267.0000 | 276.0000 | 238.0000 | 597.0000 | 623.0000 |
| 25.75 | 265.0000 | 272.0000 | 225.0000 | 598.0000 | 596.0000 |
| 25.77 | 263.0000 | 244.0000 | 269.0000 | 627.0000 | 599.0000 |
| 25.79 | 260.0000 | 262.0000 | 257.0000 | 586.0000 | 608.0000 |
| 25.81 | 279.0000 | 282.0000 | 256.0000 | 554.0000 | 581.0000 |
| 25.83 | 295.0000 | 233.0000 | 264.0000 | 616.0000 | 537.0000 |
| 25.85 | 268.0000 | 253.0000 | 249.0000 | 583.0000 | 604.0000 |
| 25.88 | 241.0000 | 258.0000 | 257.0000 | 644.0000 | 596.0000 |
| 25.9 | 266.0000 | 274.0000 | 256.0000 | 630.0000 | 593.0000 |
| 25.92 | 246.0000 | 268.0000 | 251.0000 | 593.0000 | 557.0000 |
| 25.94 | 281.0000 | 280.0000 | 264.0000 | 572.0000 | 577.0000 |
| 25.96 | 264.0000 | 276.0000 | 261.0000 | 604.0000 | 618.0000 |
| 25.98 | 258.0000 | 284.0000 | 258.0000 | 618.0000 | 592.0000 |
| 26 | 267.0000 | 269.0000 | 263.0000 | 627.0000 | 593.0000 |
| 26.02 | 273.0000 | 294.0000 | 251.0000 | 594.0000 | 630.0000 |
| 26.04 | 301.0000 | 272.0000 | 229.0000 | 623.0000 | 616.0000 |
| 26.06 | 283.0000 | 270.0000 | 255.0000 | 634.0000 | 609.0000 |
| 26.08 | 268.0000 | 258.0000 | 262.0000 | 580.0000 | 560.0000 |
| 26.1 | 274.0000 | 252.0000 | 266.0000 | 535.0000 | 670.0000 |
| 26.12 | 282.0000 | 307.0000 | 245.0000 | 616.0000 | 556.0000 |
| 26.14 | 273.0000 | 277.0000 | 304.0000 | 591.0000 | 610.0000 |
| 26.16 | 260.0000 | 284.0000 | 252.0000 | 543.0000 | 581.0000 |
| 26.18 | 253.0000 | 278.0000 | 276.0000 | 606.0000 | 558.0000 |
| 26.2 | 235.0000 | 266.0000 | 217.0000 | 597.0000 | 550.0000 |
| 26.22 | 265.0000 | 261.0000 | 244.0000 | 600.0000 | 595.0000 |
| 26.24 | 243.0000 | 259.0000 | 236.0000 | 547.0000 | 593.0000 |
| 26.26 | 272.0000 | 249.0000 | 263.0000 | 586.0000 | 596.0000 |
| 26.28 | 249.0000 | 254.0000 | 223.0000 | 585.0000 | 589.0000 |
| 26.3 | 294.0000 | 283.0000 | 231.0000 | 599.0000 | 557.0000 |
| 26.32 | 271.0000 | 282.0000 | 263.0000 | 572.0000 | 588.0000 |
| 26.34 | 273.0000 | 293.0000 | 271.0000 | 542.0000 | 588.0000 |
| 26.36 | 258.0000 | 268.0000 | 253.0000 | 631.0000 | 589.0000 |
| 26.38 | 287.0000 | 265.0000 | 267.0000 | 638.0000 | 592.0000 |
| 26.4 | 254.0000 | 246.0000 | 253.0000 | 583.0000 | 626.0000 |
| 26.42 | 289.0000 | 264.0000 | 243.0000 | 628.0000 | 598.0000 |
| 26.44 | 233.0000 | 272.0000 | 238.0000 | 554.0000 | 604.0000 |
| 26.46 | 293.0000 | 260.0000 | 244.0000 | 597.0000 | 607.0000 |
| 26.49 | 270.0000 | 276.0000 | 240.0000 | 574.0000 | 596.0000 |
| 26.51 | 278.0000 | 276.0000 | 232.0000 | 567.0000 | 558.0000 |
| 26.53 | 263.0000 | 263.0000 | 254.0000 | 557.0000 | 582.0000 |
| 26.55 | 266.0000 | 275.0000 | 304.0000 | 577.0000 | 580.0000 |
| 26.57 | 265.0000 | 281.0000 | 217.0000 | 566.0000 | 566.0000 |
| 26.59 | 267.0000 | 258.0000 | 228.0000 | 564.0000 | 578.0000 |
| 26.61 | 267.0000 | 263.0000 | 266.0000 | 588.0000 | 535.0000 |
| 26.63 | 241.0000 | 261.0000 | 281.0000 | 543.0000 | 540.0000 |
| 26.65 | 270.0000 | 257.0000 | 241.0000 | 636.0000 | 559.0000 |
| 26.67 | 260.0000 | 262.0000 | 246.0000 | 646.0000 | 582.0000 |
| 26.69 | 254.0000 | 258.0000 | 254.0000 | 594.0000 | 566.0000 |
| 26.71 | 279.0000 | 272.0000 | 248.0000 | 557.0000 | 584.0000 |
| 26.73 | 246.0000 | 263.0000 | 248.0000 | 590.0000 | 617.0000 |
| 26.75 | 276.0000 | 266.0000 | 247.0000 | 590.0000 | 582.0000 |
| 26.77 | 274.0000 | 239.0000 | 240.0000 | 551.0000 | 552.0000 |
| 26.79 | 257.0000 | 284.0000 | 226.0000 | 553.0000 | 590.0000 |
| 26.81 | 238.0000 | 229.0000 | 254.0000 | 575.0000 | 521.0000 |
| 26.83 | 255.0000 | 246.0000 | 249.0000 | 583.0000 | 580.0000 |
| 26.85 | 260.0000 | 239.0000 | 238.0000 | 565.0000 | 601.0000 |
| 26.87 | 259.0000 | 256.0000 | 228.0000 | 583.0000 | 552.0000 |
| 26.89 | 245.0000 | 246.0000 | 219.0000 | 533.0000 | 590.0000 |
| 26.91 | 250.0000 | 235.0000 | 259.0000 | 593.0000 | 590.0000 |
| 26.93 | 251.0000 | 265.0000 | 240.0000 | 565.0000 | 598.0000 |
| 26.95 | 260.0000 | 284.0000 | 263.0000 | 546.0000 | 572.0000 |
| 26.97 | 262.0000 | 256.0000 | 243.0000 | 552.0000 | 569.0000 |
| 26.99 | 270.0000 | 267.0000 | 279.0000 | 566.0000 | 553.0000 |
| 27.01 | 256.0000 | 271.0000 | 214.0000 | 565.0000 | 589.0000 |
| 27.03 | 282.0000 | 243.0000 | 259.0000 | 588.0000 | 545.0000 |
| 27.05 | 251.0000 | 276.0000 | 251.0000 | 589.0000 | 594.0000 |
| 27.07 | 269.0000 | 272.0000 | 233.0000 | 550.0000 | 564.0000 |
| 27.09 | 221.0000 | 272.0000 | 237.0000 | 567.0000 | 556.0000 |
| 27.12 | 267.0000 | 262.0000 | 233.0000 | 580.0000 | 535.0000 |
| 27.14 | 270.0000 | 264.0000 | 211.0000 | 552.0000 | 574.0000 |
| 27.16 | 251.0000 | 231.0000 | 239.0000 | 585.0000 | 590.0000 |
| 27.18 | 251.0000 | 276.0000 | 256.0000 | 588.0000 | 563.0000 |
| 27.2 | 254.0000 | 277.0000 | 267.0000 | 583.0000 | 549.0000 |
| 27.22 | 270.0000 | 258.0000 | 251.0000 | 608.0000 | 552.0000 |
| 27.24 | 237.0000 | 257.0000 | 241.0000 | 531.0000 | 568.0000 |
| 27.26 | 240.0000 | 273.0000 | 253.0000 | 588.0000 | 594.0000 |
| 27.28 | 230.0000 | 261.0000 | 267.0000 | 585.0000 | 602.0000 |
| 27.3 | 269.0000 | 244.0000 | 246.0000 | 497.0000 | 580.0000 |
| 27.32 | 262.0000 | 274.0000 | 219.0000 | 553.0000 | 554.0000 |
| 27.34 | 249.0000 | 223.0000 | 250.0000 | 544.0000 | 569.0000 |
| 27.36 | 228.0000 | 249.0000 | 227.0000 | 566.0000 | 524.0000 |
| 27.38 | 245.0000 | 263.0000 | 249.0000 | 534.0000 | 570.0000 |
| 27.4 | 247.0000 | 261.0000 | 231.0000 | 577.0000 | 585.0000 |
| 27.42 | 237.0000 | 238.0000 | 245.0000 | 584.0000 | 551.0000 |
| 27.44 | 273.0000 | 268.0000 | 246.0000 | 546.0000 | 582.0000 |
| 27.46 | 264.0000 | 251.0000 | 248.0000 | 572.0000 | 574.0000 |
| 27.48 | 253.0000 | 257.0000 | 228.0000 | 551.0000 | 576.0000 |
| 27.5 | 241.0000 | 257.0000 | 233.0000 | 590.0000 | 546.0000 |
| 27.52 | 258.0000 | 246.0000 | 207.0000 | 580.0000 | 551.0000 |
| 27.54 | 241.0000 | 245.0000 | 261.0000 | 557.0000 | 580.0000 |
| 27.56 | 218.0000 | 252.0000 | 245.0000 | 542.0000 | 543.0000 |
| 27.58 | 260.0000 | 263.0000 | 216.0000 | 581.0000 | 538.0000 |
| 27.6 | 257.0000 | 271.0000 | 246.0000 | 602.0000 | 561.0000 |
| 27.62 | 306.0000 | 266.0000 | 256.0000 | 607.0000 | 491.0000 |
| 27.64 | 229.0000 | 242.0000 | 247.0000 | 578.0000 | 552.0000 |
| 27.66 | 230.0000 | 273.0000 | 211.0000 | 553.0000 | 567.0000 |
| 27.68 | 245.0000 | 272.0000 | 241.0000 | 533.0000 | 568.0000 |
| 27.7 | 217.0000 | 275.0000 | 219.0000 | 543.0000 | 543.0000 |
| 27.73 | 263.0000 | 238.0000 | 217.0000 | 536.0000 | 572.0000 |
| 27.75 | 238.0000 | 250.0000 | 219.0000 | 577.0000 | 529.0000 |
| 27.77 | 230.0000 | 251.0000 | 237.0000 | 556.0000 | 554.0000 |
| 27.79 | 234.0000 | 223.0000 | 227.0000 | 554.0000 | 533.0000 |
| 27.81 | 272.0000 | 245.0000 | 260.0000 | 545.0000 | 599.0000 |
| 27.83 | 254.0000 | 268.0000 | 239.0000 | 577.0000 | 542.0000 |
| 27.85 | 243.0000 | 241.0000 | 237.0000 | 590.0000 | 545.0000 |
| 27.87 | 265.0000 | 237.0000 | 233.0000 | 567.0000 | 566.0000 |
| 27.89 | 263.0000 | 254.0000 | 256.0000 | 584.0000 | 502.0000 |
| 27.91 | 269.0000 | 270.0000 | 234.0000 | 557.0000 | 518.0000 |
| 27.93 | 239.0000 | 230.0000 | 216.0000 | 569.0000 | 559.0000 |
| 27.95 | 287.0000 | 229.0000 | 227.0000 | 577.0000 | 536.0000 |
| 27.97 | 258.0000 | 279.0000 | 253.0000 | 575.0000 | 579.0000 |
| 27.99 | 232.0000 | 247.0000 | 246.0000 | 559.0000 | 521.0000 |
| 28.01 | 253.0000 | 264.0000 | 241.0000 | 565.0000 | 557.0000 |
| 28.03 | 236.0000 | 237.0000 | 248.0000 | 486.0000 | 479.0000 |
| 28.05 | 264.0000 | 227.0000 | 194.0000 | 565.0000 | 583.0000 |
| 28.07 | 244.0000 | 236.0000 | 237.0000 | 533.0000 | 505.0000 |
| 28.09 | 250.0000 | 252.0000 | 233.0000 | 569.0000 | 521.0000 |
| 28.11 | 248.0000 | 240.0000 | 241.0000 | 546.0000 | 564.0000 |
| 28.13 | 239.0000 | 243.0000 | 245.0000 | 613.0000 | 515.0000 |
| 28.15 | 254.0000 | 266.0000 | 239.0000 | 558.0000 | 510.0000 |
| 28.17 | 243.0000 | 259.0000 | 225.0000 | 530.0000 | 564.0000 |
| 28.19 | 231.0000 | 256.0000 | 247.0000 | 572.0000 | 532.0000 |
| 28.21 | 241.0000 | 263.0000 | 246.0000 | 545.0000 | 581.0000 |
| 28.23 | 243.0000 | 252.0000 | 228.0000 | 574.0000 | 524.0000 |
| 28.25 | 218.0000 | 288.0000 | 231.0000 | 555.0000 | 592.0000 |
| 28.27 | 273.0000 | 235.0000 | 241.0000 | 546.0000 | 531.0000 |
| 28.29 | 219.0000 | 226.0000 | 232.0000 | 526.0000 | 552.0000 |
| 28.31 | 247.0000 | 225.0000 | 248.0000 | 579.0000 | 529.0000 |
| 28.33 | 246.0000 | 244.0000 | 221.0000 | 551.0000 | 534.0000 |
| 28.36 | 261.0000 | 252.0000 | 217.0000 | 571.0000 | 543.0000 |
| 28.38 | 257.0000 | 256.0000 | 217.0000 | 574.0000 | 544.0000 |
| 28.4 | 228.0000 | 243.0000 | 220.0000 | 550.0000 | 515.0000 |
| 28.42 | 229.0000 | 245.0000 | 242.0000 | 532.0000 | 561.0000 |
| 28.44 | 241.0000 | 260.0000 | 237.0000 | 569.0000 | 543.0000 |
| 28.46 | 246.0000 | 257.0000 | 206.0000 | 540.0000 | 498.0000 |
| 28.48 | 265.0000 | 258.0000 | 210.0000 | 530.0000 | 517.0000 |
| 28.5 | 225.0000 | 245.0000 | 229.0000 | 523.0000 | 493.0000 |
| 28.52 | 242.0000 | 240.0000 | 230.0000 | 553.0000 | 542.0000 |
| 28.54 | 225.0000 | 242.0000 | 221.0000 | 506.0000 | 576.0000 |
| 28.56 | 247.0000 | 228.0000 | 227.0000 | 563.0000 | 570.0000 |
| 28.58 | 239.0000 | 278.0000 | 203.0000 | 555.0000 | 538.0000 |
| 28.6 | 237.0000 | 286.0000 | 244.0000 | 510.0000 | 503.0000 |
| 28.62 | 238.0000 | 234.0000 | 247.0000 | 557.0000 | 551.0000 |
| 28.64 | 235.0000 | 226.0000 | 248.0000 | 591.0000 | 530.0000 |
| 28.66 | 248.0000 | 226.0000 | 223.0000 | 523.0000 | 522.0000 |
| 28.68 | 228.0000 | 249.0000 | 240.0000 | 550.0000 | 512.0000 |
| 28.7 | 247.0000 | 262.0000 | 241.0000 | 580.0000 | 510.0000 |
| 28.72 | 247.0000 | 227.0000 | 218.0000 | 566.0000 | 516.0000 |
| 28.74 | 226.0000 | 254.0000 | 244.0000 | 539.0000 | 573.0000 |
| 28.76 | 224.0000 | 258.0000 | 252.0000 | 555.0000 | 576.0000 |
| 28.78 | 215.0000 | 230.0000 | 229.0000 | 541.0000 | 545.0000 |
| 28.8 | 230.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 525.0000 | 505.0000 |
| 28.82 | 213.0000 | 254.0000 | 212.0000 | 540.0000 | 598.0000 |
| 28.84 | 253.0000 | 235.0000 | 242.0000 | 505.0000 | 542.0000 |
| 28.86 | 261.0000 | 230.0000 | 242.0000 | 542.0000 | 543.0000 |
| 28.88 | 248.0000 | 274.0000 | 212.0000 | 490.0000 | 500.0000 |
| 28.9 | 239.0000 | 243.0000 | 221.0000 | 524.0000 | 547.0000 |
| 28.92 | 222.0000 | 269.0000 | 218.0000 | 532.0000 | 522.0000 |
| 28.94 | 230.0000 | 232.0000 | 221.0000 | 514.0000 | 569.0000 |
| 28.97 | 244.0000 | 257.0000 | 227.0000 | 580.0000 | 570.0000 |
| 28.99 | 235.0000 | 236.0000 | 249.0000 | 513.0000 | 553.0000 |
| 29.01 | 238.0000 | 255.0000 | 234.0000 | 527.0000 | 547.0000 |
| 29.03 | 238.0000 | 238.0000 | 229.0000 | 519.0000 | 500.0000 |
| 29.05 | 227.0000 | 240.0000 | 201.0000 | 548.0000 | 510.0000 |
| 29.07 | 230.0000 | 244.0000 | 214.0000 | 526.0000 | 524.0000 |
| 29.09 | 266.0000 | 268.0000 | 240.0000 | 564.0000 | 518.0000 |
| 29.11 | 247.0000 | 228.0000 | 198.0000 | 551.0000 | 513.0000 |
| 29.13 | 258.0000 | 238.0000 | 261.0000 | 540.0000 | 574.0000 |
| 29.15 | 229.0000 | 281.0000 | 237.0000 | 524.0000 | 556.0000 |
| 29.17 | 234.0000 | 230.0000 | 246.0000 | 518.0000 | 507.0000 |
| 29.19 | 218.0000 | 272.0000 | 216.0000 | 533.0000 | 470.0000 |
| 29.21 | 206.0000 | 223.0000 | 234.0000 | 507.0000 | 503.0000 |
| 29.23 | 238.0000 | 246.0000 | 211.0000 | 493.0000 | 508.0000 |
| 29.25 | 237.0000 | 255.0000 | 198.0000 | 532.0000 | 536.0000 |
| 29.27 | 237.0000 | 252.0000 | 232.0000 | 563.0000 | 524.0000 |
| 29.29 | 234.0000 | 232.0000 | 216.0000 | 540.0000 | 528.0000 |
| 29.31 | 227.0000 | 242.0000 | 214.0000 | 525.0000 | 504.0000 |
| 29.33 | 247.0000 | 259.0000 | 258.0000 | 567.0000 | 509.0000 |
| 29.35 | 260.0000 | 263.0000 | 214.0000 | 516.0000 | 494.0000 |
| 29.37 | 228.0000 | 247.0000 | 208.0000 | 565.0000 | 505.0000 |
| 29.39 | 240.0000 | 249.0000 | 268.0000 | 523.0000 | 462.0000 |
| 29.41 | 232.0000 | 211.0000 | 209.0000 | 535.0000 | 535.0000 |
| 29.43 | 223.0000 | 243.0000 | 232.0000 | 492.0000 | 494.0000 |
| 29.45 | 265.0000 | 238.0000 | 209.0000 | 516.0000 | 477.0000 |
| 29.47 | 215.0000 | 233.0000 | 228.0000 | 563.0000 | 490.0000 |
| 29.49 | 239.0000 | 236.0000 | 245.0000 | 511.0000 | 502.0000 |
| 29.51 | 242.0000 | 245.0000 | 260.0000 | 546.0000 | 492.0000 |
| 29.53 | 207.0000 | 254.0000 | 257.0000 | 519.0000 | 487.0000 |
| 29.55 | 242.0000 | 254.0000 | 202.0000 | 540.0000 | 510.0000 |
| 29.58 | 223.0000 | 250.0000 | 247.0000 | 527.0000 | 532.0000 |
| 29.6 | 202.0000 | 268.0000 | 273.0000 | 515.0000 | 511.0000 |
| 29.62 | 237.0000 | 236.0000 | 216.0000 | 512.0000 | 482.0000 |
| 29.64 | 220.0000 | 260.0000 | 241.0000 | 514.0000 | 501.0000 |
| 29.66 | 235.0000 | 231.0000 | 230.0000 | 491.0000 | 524.0000 |
| 29.68 | 215.0000 | 255.0000 | 238.0000 | 488.0000 | 499.0000 |
| 29.7 | 219.0000 | 230.0000 | 255.0000 | 522.0000 | 500.0000 |
| 29.72 | 217.0000 | 213.0000 | 226.0000 | 540.0000 | 536.0000 |
| 29.74 | 234.0000 | 252.0000 | 233.0000 | 541.0000 | 496.0000 |
| 29.76 | 215.0000 | 246.0000 | 241.0000 | 502.0000 | 493.0000 |
| 29.78 | 222.0000 | 247.0000 | 223.0000 | 505.0000 | 493.0000 |
| 29.8 | 284.0000 | 232.0000 | 206.0000 | 549.0000 | 499.0000 |
| 29.82 | 253.0000 | 265.0000 | 210.0000 | 488.0000 | 507.0000 |
| 29.84 | 240.0000 | 235.0000 | 209.0000 | 514.0000 | 523.0000 |
| 29.86 | 256.0000 | 250.0000 | 225.0000 | 507.0000 | 557.0000 |
| 29.88 | 243.0000 | 245.0000 | 220.0000 | 532.0000 | 487.0000 |
| 29.9 | 251.0000 | 234.0000 | 209.0000 | 524.0000 | 520.0000 |
| 29.92 | 231.0000 | 231.0000 | 212.0000 | 516.0000 | 484.0000 |
| 29.94 | 225.0000 | 257.0000 | 220.0000 | 530.0000 | 546.0000 |
| 29.96 | 240.0000 | 236.0000 | 232.0000 | 495.0000 | 529.0000 |
| 29.98 | 245.0000 | 257.0000 | 238.0000 | 486.0000 | 492.0000 |
| 30 | 232.0000 | 253.0000 | 207.0000 | 548.0000 | 533.0000 |
| 30.02 | 229.0000 | 249.0000 | 213.0000 | 510.0000 | 506.0000 |
| 30.04 | 235.0000 | 234.0000 | 197.0000 | 533.0000 | 519.0000 |
| 30.06 | 232.0000 | 261.0000 | 218.0000 | 486.0000 | 484.0000 |
| 30.08 | 218.0000 | 249.0000 | 240.0000 | 553.0000 | 525.0000 |
| 30.1 | 236.0000 | 238.0000 | 251.0000 | 486.0000 | 499.0000 |
| 30.12 | 249.0000 | 232.0000 | 224.0000 | 512.0000 | 516.0000 |
| 30.14 | 240.0000 | 238.0000 | 219.0000 | 517.0000 | 514.0000 |
| 30.16 | 266.0000 | 245.0000 | 212.0000 | 529.0000 | 505.0000 |
| 30.18 | 239.0000 | 240.0000 | 191.0000 | 487.0000 | 540.0000 |
| 30.21 | 210.0000 | 234.0000 | 221.0000 | 522.0000 | 492.0000 |
| 30.23 | 209.0000 | 256.0000 | 210.0000 | 523.0000 | 496.0000 |
| 30.25 | 216.0000 | 213.0000 | 236.0000 | 550.0000 | 524.0000 |
| 30.27 | 252.0000 | 249.0000 | 228.0000 | 495.0000 | 499.0000 |
| 30.29 | 245.0000 | 264.0000 | 213.0000 | 533.0000 | 484.0000 |
| 30.31 | 226.0000 | 249.0000 | 194.0000 | 484.0000 | 501.0000 |
| 30.33 | 220.0000 | 239.0000 | 227.0000 | 471.0000 | 493.0000 |
| 30.35 | 247.0000 | 233.0000 | 221.0000 | 496.0000 | 518.0000 |
| 30.37 | 236.0000 | 234.0000 | 215.0000 | 492.0000 | 500.0000 |
| 30.39 | 244.0000 | 255.0000 | 223.0000 | 510.0000 | 487.0000 |
| 30.41 | 230.0000 | 235.0000 | 229.0000 | 485.0000 | 490.0000 |
| 30.43 | 224.0000 | 223.0000 | 234.0000 | 520.0000 | 459.0000 |
| 30.45 | 236.0000 | 213.0000 | 216.0000 | 474.0000 | 484.0000 |
| 30.47 | 232.0000 | 272.0000 | 218.0000 | 481.0000 | 506.0000 |
| 30.49 | 281.0000 | 263.0000 | 206.0000 | 498.0000 | 516.0000 |
| 30.51 | 233.0000 | 229.0000 | 232.0000 | 508.0000 | 547.0000 |
| 30.53 | 231.0000 | 248.0000 | 236.0000 | 490.0000 | 530.0000 |
| 30.55 | 244.0000 | 250.0000 | 206.0000 | 513.0000 | 490.0000 |
| 30.57 | 212.0000 | 254.0000 | 223.0000 | 520.0000 | 487.0000 |
| 30.59 | 235.0000 | 257.0000 | 230.0000 | 493.0000 | 500.0000 |
| 30.61 | 234.0000 | 256.0000 | 217.0000 | 487.0000 | 468.0000 |
| 30.63 | 239.0000 | 233.0000 | 248.0000 | 552.0000 | 509.0000 |
| 30.65 | 227.0000 | 264.0000 | 185.0000 | 517.0000 | 515.0000 |
| 30.67 | 241.0000 | 250.0000 | 208.0000 | 495.0000 | 485.0000 |
| 30.69 | 240.0000 | 263.0000 | 206.0000 | 481.0000 | 500.0000 |
| 30.71 | 229.0000 | 234.0000 | 202.0000 | 490.0000 | 484.0000 |
| 30.73 | 232.0000 | 236.0000 | 194.0000 | 538.0000 | 517.0000 |
| 30.75 | 232.0000 | 247.0000 | 207.0000 | 492.0000 | 488.0000 |
| 30.77 | 208.0000 | 241.0000 | 229.0000 | 487.0000 | 487.0000 |
| 30.79 | 249.0000 | 241.0000 | 199.0000 | 486.0000 | 491.0000 |
| 30.82 | 251.0000 | 245.0000 | 238.0000 | 483.0000 | 515.0000 |
| 30.84 | 201.0000 | 249.0000 | 177.0000 | 483.0000 | 518.0000 |
| 30.86 | 203.0000 | 245.0000 | 238.0000 | 472.0000 | 509.0000 |
| 30.88 | 231.0000 | 261.0000 | 225.0000 | 491.0000 | 510.0000 |
| 30.9 | 229.0000 | 277.0000 | 225.0000 | 468.0000 | 517.0000 |
| 30.92 | 198.0000 | 255.0000 | 251.0000 | 494.0000 | 484.0000 |
| 30.94 | 225.0000 | 280.0000 | 215.0000 | 465.0000 | 498.0000 |
| 30.96 | 209.0000 | 258.0000 | 249.0000 | 523.0000 | 503.0000 |
| 30.98 | 194.0000 | 276.0000 | 208.0000 | 503.0000 | 476.0000 |
| 31 | 223.0000 | 252.0000 | 183.0000 | 490.0000 | 453.0000 |
| 31.02 | 203.0000 | 238.0000 | 215.0000 | 508.0000 | 498.0000 |
| 31.04 | 217.0000 | 243.0000 | 202.0000 | 477.0000 | 485.0000 |
| 31.06 | 231.0000 | 262.0000 | 184.0000 | 480.0000 | 478.0000 |
| 31.08 | 222.0000 | 251.0000 | 223.0000 | 495.0000 | 498.0000 |
| 31.1 | 222.0000 | 258.0000 | 216.0000 | 495.0000 | 444.0000 |
| 31.12 | 243.0000 | 239.0000 | 213.0000 | 526.0000 | 465.0000 |
| 31.14 | 224.0000 | 234.0000 | 209.0000 | 476.0000 | 476.0000 |
| 31.16 | 234.0000 | 240.0000 | 213.0000 | 477.0000 | 477.0000 |
| 31.18 | 218.0000 | 245.0000 | 247.0000 | 480.0000 | 521.0000 |
| 31.2 | 222.0000 | 212.0000 | 220.0000 | 550.0000 | 475.0000 |
| 31.22 | 248.0000 | 277.0000 | 203.0000 | 483.0000 | 492.0000 |
| 31.24 | 222.0000 | 228.0000 | 211.0000 | 490.0000 | 474.0000 |
| 31.26 | 252.0000 | 279.0000 | 201.0000 | 522.0000 | 500.0000 |
| 31.28 | 213.0000 | 266.0000 | 218.0000 | 469.0000 | 450.0000 |
| 31.3 | 221.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 490.0000 | 474.0000 |
| 31.32 | 209.0000 | 260.0000 | 204.0000 | 530.0000 | 502.0000 |
| 31.34 | 219.0000 | 236.0000 | 205.0000 | 439.0000 | 470.0000 |
| 31.36 | 229.0000 | 237.0000 | 205.0000 | 474.0000 | 480.0000 |
| 31.38 | 253.0000 | 251.0000 | 223.0000 | 518.0000 | 493.0000 |
| 31.4 | 234.0000 | 286.0000 | 219.0000 | 506.0000 | 473.0000 |
| 31.42 | 227.0000 | 279.0000 | 200.0000 | 518.0000 | 509.0000 |
| 31.45 | 219.0000 | 247.0000 | 219.0000 | 483.0000 | 466.0000 |
| 31.47 | 210.0000 | 264.0000 | 213.0000 | 505.0000 | 502.0000 |
| 31.49 | 245.0000 | 255.0000 | 207.0000 | 506.0000 | 457.0000 |
| 31.51 | 232.0000 | 267.0000 | 209.0000 | 500.0000 | 476.0000 |
| 31.53 | 232.0000 | 227.0000 | 205.0000 | 503.0000 | 489.0000 |
| 31.55 | 223.0000 | 256.0000 | 226.0000 | 467.0000 | 451.0000 |
| 31.57 | 225.0000 | 262.0000 | 217.0000 | 442.0000 | 476.0000 |
| 31.59 | 211.0000 | 248.0000 | 217.0000 | 485.0000 | 448.0000 |
| 31.61 | 258.0000 | 250.0000 | 203.0000 | 498.0000 | 454.0000 |
| 31.63 | 242.0000 | 259.0000 | 206.0000 | 476.0000 | 475.0000 |
| 31.65 | 214.0000 | 256.0000 | 208.0000 | 484.0000 | 462.0000 |
| 31.67 | 214.0000 | 240.0000 | 234.0000 | 501.0000 | 429.0000 |
| 31.69 | 213.0000 | 275.0000 | 210.0000 | 444.0000 | 443.0000 |
| 31.71 | 205.0000 | 251.0000 | 215.0000 | 479.0000 | 474.0000 |
| 31.73 | 226.0000 | 276.0000 | 215.0000 | 455.0000 | 472.0000 |
| 31.75 | 216.0000 | 247.0000 | 201.0000 | 481.0000 | 419.0000 |
| 31.77 | 236.0000 | 246.0000 | 204.0000 | 476.0000 | 481.0000 |
| 31.79 | 212.0000 | 269.0000 | 220.0000 | 435.0000 | 511.0000 |
| 31.81 | 232.0000 | 234.0000 | 214.0000 | 498.0000 | 452.0000 |
| 31.83 | 208.0000 | 266.0000 | 191.0000 | 472.0000 | 476.0000 |
| 31.85 | 216.0000 | 275.0000 | 215.0000 | 491.0000 | 439.0000 |
| 31.87 | 249.0000 | 241.0000 | 199.0000 | 500.0000 | 465.0000 |
| 31.89 | 225.0000 | 264.0000 | 207.0000 | 465.0000 | 457.0000 |
| 31.91 | 221.0000 | 272.0000 | 202.0000 | 449.0000 | 460.0000 |
| 31.93 | 195.0000 | 256.0000 | 175.0000 | 490.0000 | 507.0000 |
| 31.95 | 202.0000 | 230.0000 | 234.0000 | 448.0000 | 475.0000 |
| 31.97 | 211.0000 | 231.0000 | 213.0000 | 472.0000 | 474.0000 |
| 31.99 | 262.0000 | 224.0000 | 202.0000 | 462.0000 | 488.0000 |
| 32.01 | 217.0000 | 235.0000 | 233.0000 | 484.0000 | 434.0000 |
| 32.03 | 226.0000 | 246.0000 | 192.0000 | 461.0000 | 446.0000 |
| 32.06 | 228.0000 | 269.0000 | 165.0000 | 506.0000 | 475.0000 |
| 32.08 | 209.0000 | 246.0000 | 219.0000 | 506.0000 | 483.0000 |
| 32.1 | 218.0000 | 231.0000 | 227.0000 | 513.0000 | 471.0000 |
| 32.12 | 214.0000 | 272.0000 | 185.0000 | 485.0000 | 468.0000 |
| 32.14 | 214.0000 | 275.0000 | 187.0000 | 545.0000 | 449.0000 |
| 32.16 | 236.0000 | 260.0000 | 191.0000 | 480.0000 | 447.0000 |
| 32.18 | 207.0000 | 231.0000 | 213.0000 | 457.0000 | 455.0000 |
| 32.2 | 202.0000 | 254.0000 | 220.0000 | 490.0000 | 453.0000 |
| 32.22 | 215.0000 | 223.0000 | 194.0000 | 479.0000 | 453.0000 |
| 32.24 | 225.0000 | 271.0000 | 216.0000 | 527.0000 | 465.0000 |
| 32.26 | 223.0000 | 224.0000 | 202.0000 | 530.0000 | 475.0000 |
| 32.28 | 207.0000 | 251.0000 | 206.0000 | 494.0000 | 443.0000 |
| 32.3 | 248.0000 | 242.0000 | 196.0000 | 498.0000 | 432.0000 |
| 32.32 | 211.0000 | 245.0000 | 200.0000 | 505.0000 | 461.0000 |
| 32.34 | 247.0000 | 221.0000 | 202.0000 | 483.0000 | 438.0000 |
| 32.36 | 232.0000 | 234.0000 | 183.0000 | 501.0000 | 489.0000 |
| 32.38 | 223.0000 | 253.0000 | 184.0000 | 526.0000 | 432.0000 |
| 32.4 | 216.0000 | 239.0000 | 187.0000 | 472.0000 | 439.0000 |
| 32.42 | 207.0000 | 250.0000 | 222.0000 | 507.0000 | 499.0000 |
| 32.44 | 212.0000 | 233.0000 | 194.0000 | 489.0000 | 504.0000 |
| 32.46 | 240.0000 | 239.0000 | 184.0000 | 564.0000 | 448.0000 |
| 32.48 | 192.0000 | 231.0000 | 219.0000 | 485.0000 | 462.0000 |
| 32.5 | 190.0000 | 246.0000 | 212.0000 | 452.0000 | 438.0000 |
| 32.52 | 216.0000 | 234.0000 | 197.0000 | 500.0000 | 452.0000 |
| 32.54 | 195.0000 | 232.0000 | 204.0000 | 532.0000 | 502.0000 |
| 32.56 | 212.0000 | 232.0000 | 187.0000 | 496.0000 | 453.0000 |
| 32.58 | 205.0000 | 232.0000 | 200.0000 | 514.0000 | 491.0000 |
| 32.6 | 230.0000 | 241.0000 | 191.0000 | 497.0000 | 455.0000 |
| 32.62 | 203.0000 | 229.0000 | 196.0000 | 520.0000 | 460.0000 |
| 32.64 | 191.0000 | 247.0000 | 190.0000 | 505.0000 | 460.0000 |
| 32.67 | 203.0000 | 227.0000 | 209.0000 | 490.0000 | 439.0000 |
| 32.69 | 222.0000 | 226.0000 | 181.0000 | 490.0000 | 505.0000 |
| 32.71 | 194.0000 | 225.0000 | 190.0000 | 495.0000 | 485.0000 |
| 32.73 | 231.0000 | 220.0000 | 213.0000 | 530.0000 | 448.0000 |
| 32.75 | 222.0000 | 253.0000 | 209.0000 | 535.0000 | 448.0000 |
| 32.77 | 210.0000 | 239.0000 | 166.0000 | 482.0000 | 422.0000 |
| 32.79 | 239.0000 | 227.0000 | 176.0000 | 539.0000 | 457.0000 |
| 32.81 | 198.0000 | 226.0000 | 175.0000 | 520.0000 | 488.0000 |
| 32.83 | 221.0000 | 246.0000 | 220.0000 | 509.0000 | 460.0000 |
| 32.85 | 197.0000 | 221.0000 | 202.0000 | 497.0000 | 468.0000 |
| 32.87 | 171.0000 | 218.0000 | 188.0000 | 485.0000 | 456.0000 |
| 32.89 | 196.0000 | 218.0000 | 186.0000 | 529.0000 | 440.0000 |
| 32.91 | 206.0000 | 215.0000 | 188.0000 | 508.0000 | 411.0000 |
| 32.93 | 210.0000 | 209.0000 | 178.0000 | 544.0000 | 488.0000 |
| 32.95 | 219.0000 | 245.0000 | 201.0000 | 537.0000 | 469.0000 |
| 32.97 | 232.0000 | 244.0000 | 182.0000 | 475.0000 | 446.0000 |
| 32.99 | 220.0000 | 235.0000 | 203.0000 | 510.0000 | 430.0000 |
| 33.01 | 194.0000 | 222.0000 | 213.0000 | 508.0000 | 454.0000 |
| 33.03 | 203.0000 | 258.0000 | 206.0000 | 511.0000 | 475.0000 |
| 33.05 | 230.0000 | 222.0000 | 167.0000 | 521.0000 | 463.0000 |
| 33.07 | 197.0000 | 252.0000 | 218.0000 | 508.0000 | 457.0000 |
| 33.09 | 213.0000 | 207.0000 | 211.0000 | 534.0000 | 479.0000 |
| 33.11 | 220.0000 | 231.0000 | 182.0000 | 519.0000 | 438.0000 |
| 33.13 | 190.0000 | 216.0000 | 210.0000 | 527.0000 | 466.0000 |
| 33.15 | 232.0000 | 239.0000 | 195.0000 | 537.0000 | 488.0000 |
| 33.17 | 216.0000 | 235.0000 | 184.0000 | 498.0000 | 473.0000 |
| 33.19 | 200.0000 | 234.0000 | 179.0000 | 528.0000 | 496.0000 |
| 33.21 | 214.0000 | 253.0000 | 221.0000 | 498.0000 | 504.0000 |
| 33.23 | 197.0000 | 219.0000 | 194.0000 | 490.0000 | 457.0000 |
| 33.25 | 205.0000 | 204.0000 | 196.0000 | 488.0000 | 441.0000 |
| 33.27 | 192.0000 | 224.0000 | 226.0000 | 489.0000 | 460.0000 |
| 33.3 | 185.0000 | 224.0000 | 197.0000 | 500.0000 | 441.0000 |
| 33.32 | 196.0000 | 226.0000 | 236.0000 | 486.0000 | 459.0000 |
| 33.34 | 214.0000 | 238.0000 | 214.0000 | 509.0000 | 458.0000 |
| 33.36 | 211.0000 | 228.0000 | 205.0000 | 542.0000 | 439.0000 |
| 33.38 | 211.0000 | 229.0000 | 198.0000 | 502.0000 | 463.0000 |
| 33.4 | 183.0000 | 247.0000 | 224.0000 | 461.0000 | 488.0000 |
| 33.42 | 187.0000 | 225.0000 | 207.0000 | 523.0000 | 456.0000 |
| 33.44 | 198.0000 | 244.0000 | 207.0000 | 496.0000 | 469.0000 |
| 33.46 | 192.0000 | 264.0000 | 247.0000 | 512.0000 | 470.0000 |
| 33.48 | 184.0000 | 243.0000 | 190.0000 | 458.0000 | 516.0000 |
| 33.5 | 189.0000 | 226.0000 | 214.0000 | 468.0000 | 468.0000 |
| 33.52 | 209.0000 | 215.0000 | 229.0000 | 468.0000 | 452.0000 |
| 33.54 | 206.0000 | 243.0000 | 198.0000 | 496.0000 | 461.0000 |
| 33.56 | 192.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 450.0000 | 484.0000 |
| 33.58 | 178.0000 | 221.0000 | 244.0000 | 479.0000 | 478.0000 |
| 33.6 | 169.0000 | 267.0000 | 233.0000 | 482.0000 | 457.0000 |
| 33.62 | 217.0000 | 200.0000 | 235.0000 | 498.0000 | 474.0000 |
| 33.64 | 186.0000 | 257.0000 | 241.0000 | 466.0000 | 468.0000 |
| 33.66 | 203.0000 | 250.0000 | 239.0000 | 478.0000 | 455.0000 |
| 33.68 | 188.0000 | 251.0000 | 231.0000 | 481.0000 | 481.0000 |
| 33.7 | 177.0000 | 216.0000 | 237.0000 | 437.0000 | 472.0000 |
| 33.72 | 227.0000 | 245.0000 | 252.0000 | 447.0000 | 435.0000 |
| 33.74 | 185.0000 | 255.0000 | 241.0000 | 458.0000 | 439.0000 |
| 33.76 | 213.0000 | 227.0000 | 249.0000 | 473.0000 | 453.0000 |
| 33.78 | 185.0000 | 220.0000 | 249.0000 | 491.0000 | 462.0000 |
| 33.8 | 174.0000 | 243.0000 | 266.0000 | 509.0000 | 417.0000 |
| 33.82 | 183.0000 | 266.0000 | 274.0000 | 477.0000 | 450.0000 |
| 33.84 | 198.0000 | 252.0000 | 306.0000 | 465.0000 | 477.0000 |
| 33.86 | 186.0000 | 232.0000 | 247.0000 | 452.0000 | 444.0000 |
| 33.88 | 186.0000 | 213.0000 | 282.0000 | 462.0000 | 408.0000 |
| 33.91 | 174.0000 | 261.0000 | 284.0000 | 435.0000 | 433.0000 |
| 33.93 | 175.0000 | 243.0000 | 289.0000 | 453.0000 | 432.0000 |
| 33.95 | 193.0000 | 232.0000 | 339.0000 | 477.0000 | 407.0000 |
| 33.97 | 192.0000 | 245.0000 | 294.0000 | 446.0000 | 449.0000 |
| 33.99 | 214.0000 | 262.0000 | 322.0000 | 445.0000 | 434.0000 |
| 34.01 | 193.0000 | 222.0000 | 323.0000 | 430.0000 | 458.0000 |
| 34.03 | 195.0000 | 256.0000 | 344.0000 | 413.0000 | 436.0000 |
| 34.05 | 181.0000 | 260.0000 | 341.0000 | 397.0000 | 419.0000 |
| 34.07 | 194.0000 | 243.0000 | 344.0000 | 465.0000 | 410.0000 |
| 34.09 | 200.0000 | 235.0000 | 362.0000 | 448.0000 | 421.0000 |
| 34.11 | 204.0000 | 268.0000 | 381.0000 | 430.0000 | 453.0000 |
| 34.13 | 195.0000 | 244.0000 | 408.0000 | 433.0000 | 436.0000 |
| 34.15 | 194.0000 | 238.0000 | 414.0000 | 446.0000 | 445.0000 |
| 34.17 | 185.0000 | 259.0000 | 378.0000 | 376.0000 | 427.0000 |
| 34.19 | 207.0000 | 279.0000 | 384.0000 | 459.0000 | 419.0000 |
| 34.21 | 204.0000 | 288.0000 | 409.0000 | 431.0000 | 438.0000 |
| 34.23 | 205.0000 | 294.0000 | 456.0000 | 426.0000 | 449.0000 |
| 34.25 | 209.0000 | 268.0000 | 490.0000 | 399.0000 | 412.0000 |
| 34.27 | 181.0000 | 250.0000 | 528.0000 | 431.0000 | 415.0000 |
| 34.29 | 178.0000 | 255.0000 | 527.0000 | 409.0000 | 445.0000 |
| 34.31 | 195.0000 | 281.0000 | 596.0000 | 433.0000 | 422.0000 |
| 34.33 | 159.0000 | 290.0000 | 600.0000 | 398.0000 | 458.0000 |
| 34.35 | 197.0000 | 287.0000 | 587.0000 | 412.0000 | 380.0000 |
| 34.37 | 206.0000 | 291.0000 | 628.0000 | 423.0000 | 422.0000 |
| 34.39 | 185.0000 | 320.0000 | 696.0000 | 401.0000 | 414.0000 |
| 34.41 | 167.0000 | 296.0000 | 753.0000 | 426.0000 | 408.0000 |
| 34.43 | 183.0000 | 309.0000 | 799.0000 | 433.0000 | 402.0000 |
| 34.45 | 185.0000 | 311.0000 | 820.0000 | 454.0000 | 461.0000 |
| 34.47 | 166.0000 | 301.0000 | 849.0000 | 449.0000 | 419.0000 |
| 34.49 | 180.0000 | 293.0000 | 916.0000 | 445.0000 | 416.0000 |
| 34.52 | 194.0000 | 306.0000 | 963.0000 | 412.0000 | 378.0000 |
| 34.54 | 183.0000 | 313.0000 | ######## | 410.0000 | 430.0000 |
| 34.56 | 192.0000 | 347.0000 | ######## | 406.0000 | 441.0000 |
| 34.58 | 161.0000 | 348.0000 | ######## | 413.0000 | 419.0000 |
| 34.6 | 173.0000 | 367.0000 | ######## | 428.0000 | 408.0000 |
| 34.62 | 182.0000 | 381.0000 | ######## | 418.0000 | 437.0000 |
| 34.64 | 204.0000 | 397.0000 | ######## | 410.0000 | 429.0000 |
| 34.66 | 179.0000 | 375.0000 | ######## | 426.0000 | 433.0000 |
| 34.68 | 168.0000 | 402.0000 | ######## | 421.0000 | 389.0000 |
| 34.7 | 189.0000 | 401.0000 | ######## | 438.0000 | 419.0000 |
| 34.72 | 192.0000 | 403.0000 | ######## | 416.0000 | 420.0000 |
| 34.74 | 212.0000 | 401.0000 | ######## | 394.0000 | 358.0000 |
| 34.76 | 179.0000 | 431.0000 | 982.0000 | 410.0000 | 369.0000 |
| 34.78 | 190.0000 | 465.0000 | 928.0000 | 397.0000 | 391.0000 |
| 34.8 | 182.0000 | 449.0000 | 822.0000 | 431.0000 | 343.0000 |
| 34.82 | 176.0000 | 481.0000 | 800.0000 | 398.0000 | 373.0000 |
| 34.84 | 188.0000 | 480.0000 | 753.0000 | 406.0000 | 412.0000 |
| 34.86 | 196.0000 | 459.0000 | 746.0000 | 436.0000 | 383.0000 |
| 34.88 | 208.0000 | 519.0000 | 737.0000 | 417.0000 | 418.0000 |
| 34.9 | 192.0000 | 520.0000 | 607.0000 | 400.0000 | 348.0000 |
| 34.92 | 189.0000 | 511.0000 | 580.0000 | 416.0000 | 410.0000 |
| 34.94 | 194.0000 | 503.0000 | 544.0000 | 415.0000 | 378.0000 |
| 34.96 | 193.0000 | 492.0000 | 510.0000 | 388.0000 | 382.0000 |
| 34.98 | 176.0000 | 483.0000 | 516.0000 | 370.0000 | 394.0000 |
| 35 | 168.0000 | 470.0000 | 466.0000 | 409.0000 | 398.0000 |
| 35.02 | 181.0000 | 484.0000 | 441.0000 | 404.0000 | 380.0000 |
| 35.04 | 212.0000 | 455.0000 | 394.0000 | 409.0000 | 371.0000 |
| 35.06 | 203.0000 | 489.0000 | 426.0000 | 390.0000 | 411.0000 |
| 35.08 | 183.0000 | 443.0000 | 352.0000 | 412.0000 | 421.0000 |
| 35.1 | 197.0000 | 473.0000 | 381.0000 | 412.0000 | 377.0000 |
| 35.12 | 158.0000 | 424.0000 | 330.0000 | 389.0000 | 384.0000 |
| 35.15 | 201.0000 | 444.0000 | 325.0000 | 376.0000 | 422.0000 |
| 35.17 | 181.0000 | 425.0000 | 289.0000 | 403.0000 | 376.0000 |
| 35.19 | 189.0000 | 418.0000 | 286.0000 | 398.0000 | 363.0000 |
| 35.21 | 173.0000 | 355.0000 | 299.0000 | 388.0000 | 389.0000 |
| 35.23 | 190.0000 | 424.0000 | 296.0000 | 368.0000 | 348.0000 |
| 35.25 | 167.0000 | 372.0000 | 274.0000 | 405.0000 | 399.0000 |
| 35.27 | 167.0000 | 352.0000 | 222.0000 | 387.0000 | 356.0000 |
| 35.29 | 198.0000 | 372.0000 | 236.0000 | 375.0000 | 355.0000 |
| 35.31 | 182.0000 | 399.0000 | 231.0000 | 393.0000 | 388.0000 |
| 35.33 | 167.0000 | 349.0000 | 243.0000 | 389.0000 | 391.0000 |
| 35.35 | 163.0000 | 361.0000 | 249.0000 | 339.0000 | 395.0000 |
| 35.37 | 185.0000 | 336.0000 | 232.0000 | 415.0000 | 374.0000 |
| 35.39 | 181.0000 | 323.0000 | 233.0000 | 398.0000 | 374.0000 |
| 35.41 | 184.0000 | 335.0000 | 231.0000 | 409.0000 | 384.0000 |
| 35.43 | 179.0000 | 320.0000 | 239.0000 | 357.0000 | 360.0000 |
| 35.45 | 172.0000 | 332.0000 | 238.0000 | 402.0000 | 360.0000 |
| 35.47 | 173.0000 | 310.0000 | 214.0000 | 405.0000 | 418.0000 |
| 35.49 | 192.0000 | 324.0000 | 214.0000 | 382.0000 | 397.0000 |
| 35.51 | 201.0000 | 312.0000 | 196.0000 | 395.0000 | 352.0000 |
| 35.53 | 213.0000 | 307.0000 | 214.0000 | 384.0000 | 372.0000 |
| 35.55 | 179.0000 | 268.0000 | 197.0000 | 390.0000 | 390.0000 |
| 35.57 | 193.0000 | 312.0000 | 183.0000 | 395.0000 | 369.0000 |
| 35.59 | 173.0000 | 280.0000 | 204.0000 | 420.0000 | 357.0000 |
| 35.61 | 146.0000 | 288.0000 | 200.0000 | 385.0000 | 377.0000 |
| 35.63 | 153.0000 | 266.0000 | 188.0000 | 373.0000 | 375.0000 |
| 35.65 | 185.0000 | 297.0000 | 204.0000 | 403.0000 | 381.0000 |
| 35.67 | 202.0000 | 291.0000 | 188.0000 | 384.0000 | 358.0000 |
| 35.69 | 165.0000 | 236.0000 | 184.0000 | 410.0000 | 346.0000 |
| 35.71 | 173.0000 | 272.0000 | 190.0000 | 407.0000 | 395.0000 |
| 35.73 | 170.0000 | 264.0000 | 171.0000 | 469.0000 | 386.0000 |
| 35.76 | 183.0000 | 282.0000 | 188.0000 | 395.0000 | 355.0000 |
| 35.78 | 190.0000 | 246.0000 | 188.0000 | 390.0000 | 382.0000 |
| 35.8 | 203.0000 | 250.0000 | 168.0000 | 413.0000 | 397.0000 |
| 35.82 | 198.0000 | 273.0000 | 196.0000 | 399.0000 | 413.0000 |
| 35.84 | 171.0000 | 276.0000 | 165.0000 | 400.0000 | 338.0000 |
| 35.86 | 184.0000 | 256.0000 | 166.0000 | 400.0000 | 379.0000 |
| 35.88 | 180.0000 | 250.0000 | 174.0000 | 463.0000 | 407.0000 |
| 35.9 | 175.0000 | 248.0000 | 164.0000 | 419.0000 | 386.0000 |
| 35.92 | 184.0000 | 247.0000 | 168.0000 | 425.0000 | 451.0000 |
| 35.94 | 159.0000 | 255.0000 | 190.0000 | 417.0000 | 453.0000 |
| 35.96 | 189.0000 | 254.0000 | 175.0000 | 411.0000 | 404.0000 |
| 35.98 | 162.0000 | 257.0000 | 185.0000 | 433.0000 | 446.0000 |
| 36 | 169.0000 | 227.0000 | 183.0000 | 423.0000 | 373.0000 |
| 36.02 | 169.0000 | 265.0000 | 177.0000 | 394.0000 | 419.0000 |
| 36.04 | 196.0000 | 222.0000 | 178.0000 | 415.0000 | 406.0000 |
| 36.06 | 179.0000 | 244.0000 | 187.0000 | 401.0000 | 374.0000 |
| 36.08 | 162.0000 | 224.0000 | 199.0000 | 401.0000 | 394.0000 |
| 36.1 | 178.0000 | 253.0000 | 153.0000 | 397.0000 | 439.0000 |
| 36.12 | 168.0000 | 222.0000 | 179.0000 | 413.0000 | 416.0000 |
| 36.14 | 167.0000 | 265.0000 | 164.0000 | 412.0000 | 377.0000 |
| 36.16 | 175.0000 | 222.0000 | 172.0000 | 402.0000 | 431.0000 |
| 36.18 | 197.0000 | 239.0000 | 166.0000 | 395.0000 | 365.0000 |
| 36.2 | 178.0000 | 217.0000 | 143.0000 | 351.0000 | 359.0000 |
| 36.22 | 173.0000 | 216.0000 | 160.0000 | 383.0000 | 382.0000 |
| 36.24 | 181.0000 | 231.0000 | 158.0000 | 380.0000 | 345.0000 |
| 36.26 | 193.0000 | 239.0000 | 145.0000 | 386.0000 | 378.0000 |
| 36.28 | 176.0000 | 241.0000 | 160.0000 | 384.0000 | 359.0000 |
| 36.3 | 171.0000 | 208.0000 | 173.0000 | 397.0000 | 387.0000 |
| 36.32 | 190.0000 | 218.0000 | 169.0000 | 406.0000 | 401.0000 |
| 36.34 | 184.0000 | 245.0000 | 180.0000 | 381.0000 | 387.0000 |
| 36.36 | 172.0000 | 227.0000 | 157.0000 | 392.0000 | 368.0000 |
| 36.39 | 200.0000 | 231.0000 | 152.0000 | 342.0000 | 391.0000 |
| 36.41 | 168.0000 | 219.0000 | 162.0000 | 371.0000 | 354.0000 |
| 36.43 | 175.0000 | 216.0000 | 152.0000 | 368.0000 | 353.0000 |
| 36.45 | 180.0000 | 218.0000 | 164.0000 | 413.0000 | 353.0000 |
| 36.47 | 153.0000 | 210.0000 | 169.0000 | 352.0000 | 351.0000 |
| 36.49 | 172.0000 | 225.0000 | 159.0000 | 384.0000 | 357.0000 |
| 36.51 | 179.0000 | 200.0000 | 150.0000 | 362.0000 | 363.0000 |
| 36.53 | 190.0000 | 192.0000 | 148.0000 | 373.0000 | 365.0000 |
| 36.55 | 162.0000 | 240.0000 | 161.0000 | 368.0000 | 379.0000 |
| 36.57 | 165.0000 | 201.0000 | 152.0000 | 384.0000 | 341.0000 |
| 36.59 | 177.0000 | 226.0000 | 129.0000 | 396.0000 | 378.0000 |
| 36.61 | 148.0000 | 230.0000 | 168.0000 | 341.0000 | 365.0000 |
| 36.63 | 178.0000 | 201.0000 | 167.0000 | 335.0000 | 333.0000 |
| 36.65 | 159.0000 | 234.0000 | 172.0000 | 370.0000 | 377.0000 |
| 36.67 | 150.0000 | 219.0000 | 171.0000 | 346.0000 | 388.0000 |
| 36.69 | 155.0000 | 207.0000 | 148.0000 | 367.0000 | 337.0000 |
| 36.71 | 137.0000 | 218.0000 | 158.0000 | 373.0000 | 351.0000 |
| 36.73 | 181.0000 | 193.0000 | 120.0000 | 362.0000 | 327.0000 |
| 36.75 | 190.0000 | 212.0000 | 154.0000 | 361.0000 | 346.0000 |
| 36.77 | 155.0000 | 202.0000 | 155.0000 | 349.0000 | 337.0000 |
| 36.79 | 175.0000 | 228.0000 | 140.0000 | 337.0000 | 355.0000 |
| 36.81 | 165.0000 | 197.0000 | 162.0000 | 364.0000 | 337.0000 |
| 36.83 | 175.0000 | 216.0000 | 166.0000 | 346.0000 | 374.0000 |
| 36.85 | 173.0000 | 186.0000 | 151.0000 | 349.0000 | 359.0000 |
| 36.87 | 166.0000 | 188.0000 | 166.0000 | 348.0000 | 315.0000 |
| 36.89 | 173.0000 | 196.0000 | 164.0000 | 332.0000 | 314.0000 |
| 36.91 | 155.0000 | 194.0000 | 154.0000 | 371.0000 | 348.0000 |
| 36.93 | 163.0000 | 211.0000 | 157.0000 | 344.0000 | 332.0000 |
| 36.95 | 163.0000 | 200.0000 | 143.0000 | 370.0000 | 353.0000 |
| 36.97 | 159.0000 | 202.0000 | 149.0000 | 386.0000 | 357.0000 |
| 37 | 162.0000 | 192.0000 | 148.0000 | 333.0000 | 323.0000 |
| 37.02 | 150.0000 | 204.0000 | 135.0000 | 367.0000 | 391.0000 |
| 37.04 | 149.0000 | 172.0000 | 131.0000 | 352.0000 | 343.0000 |
| 37.06 | 167.0000 | 222.0000 | 135.0000 | 374.0000 | 357.0000 |
| 37.08 | 183.0000 | 222.0000 | 131.0000 | 355.0000 | 324.0000 |
| 37.1 | 179.0000 | 190.0000 | 138.0000 | 350.0000 | 355.0000 |
| 37.12 | 183.0000 | 188.0000 | 121.0000 | 375.0000 | 361.0000 |
| 37.14 | 170.0000 | 194.0000 | 123.0000 | 371.0000 | 341.0000 |
| 37.16 | 148.0000 | 206.0000 | 130.0000 | 343.0000 | 334.0000 |
| 37.18 | 172.0000 | 205.0000 | 134.0000 | 378.0000 | 332.0000 |
| 37.2 | 178.0000 | 198.0000 | 141.0000 | 347.0000 | 371.0000 |
| 37.22 | 142.0000 | 185.0000 | 166.0000 | 354.0000 | 321.0000 |
| 37.24 | 161.0000 | 228.0000 | 158.0000 | 367.0000 | 326.0000 |
| 37.26 | 164.0000 | 214.0000 | 132.0000 | 351.0000 | 315.0000 |
| 37.28 | 149.0000 | 210.0000 | 135.0000 | 361.0000 | 342.0000 |
| 37.3 | 175.0000 | 207.0000 | 138.0000 | 354.0000 | 358.0000 |
| 37.32 | 170.0000 | 223.0000 | 129.0000 | 336.0000 | 342.0000 |
| 37.34 | 192.0000 | 217.0000 | 119.0000 | 359.0000 | 348.0000 |
| 37.36 | 166.0000 | 216.0000 | 154.0000 | 356.0000 | 370.0000 |
| 37.38 | 196.0000 | 204.0000 | 142.0000 | 363.0000 | 363.0000 |
| 37.4 | 164.0000 | 198.0000 | 154.0000 | 374.0000 | 337.0000 |
| 37.42 | 167.0000 | 214.0000 | 134.0000 | 351.0000 | 354.0000 |
| 37.44 | 155.0000 | 194.0000 | 151.0000 | 347.0000 | 341.0000 |
| 37.46 | 173.0000 | 209.0000 | 128.0000 | 350.0000 | 368.0000 |
| 37.48 | 164.0000 | 186.0000 | 164.0000 | 368.0000 | 372.0000 |
| 37.5 | 176.0000 | 198.0000 | 151.0000 | 325.0000 | 341.0000 |
| 37.52 | 145.0000 | 173.0000 | 125.0000 | 354.0000 | 380.0000 |
| 37.54 | 166.0000 | 194.0000 | 142.0000 | 358.0000 | 354.0000 |
| 37.56 | 182.0000 | 189.0000 | 130.0000 | 363.0000 | 374.0000 |
| 37.58 | 177.0000 | 187.0000 | 125.0000 | 348.0000 | 360.0000 |
| 37.61 | 171.0000 | 203.0000 | 142.0000 | 347.0000 | 363.0000 |
| 37.63 | 166.0000 | 212.0000 | 141.0000 | 397.0000 | 359.0000 |
| 37.65 | 173.0000 | 194.0000 | 137.0000 | 340.0000 | 324.0000 |
| 37.67 | 178.0000 | 200.0000 | 133.0000 | 357.0000 | 344.0000 |
| 37.69 | 182.0000 | 177.0000 | 137.0000 | 337.0000 | 390.0000 |
| 37.71 | 168.0000 | 200.0000 | 147.0000 | 350.0000 | 346.0000 |
| 37.73 | 169.0000 | 199.0000 | 113.0000 | 381.0000 | 375.0000 |
| 37.75 | 187.0000 | 196.0000 | 163.0000 | 350.0000 | 354.0000 |
| 37.77 | 192.0000 | 198.0000 | 134.0000 | 355.0000 | 350.0000 |
| 37.79 | 175.0000 | 190.0000 | 143.0000 | 347.0000 | 331.0000 |
| 37.81 | 188.0000 | 207.0000 | 148.0000 | 360.0000 | 339.0000 |
| 37.83 | 173.0000 | 199.0000 | 140.0000 | 351.0000 | 363.0000 |
| 37.85 | 183.0000 | 208.0000 | 99.0000 | 410.0000 | 360.0000 |
| 37.87 | 209.0000 | 202.0000 | 148.0000 | 393.0000 | 348.0000 |
| 37.89 | 196.0000 | 196.0000 | 120.0000 | 362.0000 | 387.0000 |
| 37.91 | 172.0000 | 201.0000 | 133.0000 | 370.0000 | 348.0000 |
| 37.93 | 197.0000 | 200.0000 | 121.0000 | 378.0000 | 378.0000 |
| 37.95 | 178.0000 | 184.0000 | 133.0000 | 387.0000 | 373.0000 |
| 37.97 | 168.0000 | 197.0000 | 138.0000 | 394.0000 | 406.0000 |
| 37.99 | 200.0000 | 224.0000 | 144.0000 | 360.0000 | 372.0000 |
| 38.01 | 175.0000 | 218.0000 | 132.0000 | 382.0000 | 381.0000 |
| 38.03 | 181.0000 | 213.0000 | 147.0000 | 390.0000 | 350.0000 |
| 38.05 | 199.0000 | 186.0000 | 141.0000 | 396.0000 | 356.0000 |
| 38.07 | 166.0000 | 215.0000 | 130.0000 | 402.0000 | 383.0000 |
| 38.09 | 181.0000 | 214.0000 | 148.0000 | 381.0000 | 365.0000 |
| 38.11 | 177.0000 | 223.0000 | 143.0000 | 378.0000 | 387.0000 |
| 38.13 | 176.0000 | 204.0000 | 119.0000 | 392.0000 | 408.0000 |
| 38.15 | 198.0000 | 205.0000 | 124.0000 | 360.0000 | 397.0000 |
| 38.17 | 175.0000 | 209.0000 | 128.0000 | 357.0000 | 373.0000 |
| 38.19 | 165.0000 | 208.0000 | 135.0000 | 377.0000 | 379.0000 |
| 38.21 | 189.0000 | 186.0000 | 128.0000 | 382.0000 | 365.0000 |
| 38.24 | 184.0000 | 195.0000 | 134.0000 | 420.0000 | 376.0000 |
| 38.26 | 193.0000 | 203.0000 | 137.0000 | 395.0000 | 383.0000 |
| 38.28 | 200.0000 | 194.0000 | 115.0000 | 338.0000 | 380.0000 |
| 38.3 | 208.0000 | 206.0000 | 131.0000 | 399.0000 | 393.0000 |
| 38.32 | 163.0000 | 211.0000 | 133.0000 | 394.0000 | 404.0000 |
| 38.34 | 205.0000 | 217.0000 | 120.0000 | 409.0000 | 373.0000 |
| 38.36 | 185.0000 | 211.0000 | 125.0000 | 396.0000 | 337.0000 |
| 38.38 | 206.0000 | 214.0000 | 149.0000 | 432.0000 | 381.0000 |
| 38.4 | 214.0000 | 197.0000 | 133.0000 | 414.0000 | 397.0000 |
| 38.42 | 223.0000 | 215.0000 | 105.0000 | 394.0000 | 413.0000 |
| 38.44 | 197.0000 | 205.0000 | 129.0000 | 370.0000 | 375.0000 |
| 38.46 | 209.0000 | 208.0000 | 134.0000 | 433.0000 | 443.0000 |
| 38.48 | 178.0000 | 194.0000 | 135.0000 | 370.0000 | 389.0000 |
| 38.5 | 189.0000 | 190.0000 | 133.0000 | 409.0000 | 415.0000 |
| 38.52 | 195.0000 | 192.0000 | 134.0000 | 406.0000 | 434.0000 |
| 38.54 | 190.0000 | 207.0000 | 130.0000 | 419.0000 | 383.0000 |
| 38.56 | 217.0000 | 216.0000 | 137.0000 | 377.0000 | 396.0000 |
| 38.58 | 210.0000 | 206.0000 | 117.0000 | 422.0000 | 416.0000 |
| 38.6 | 222.0000 | 185.0000 | 114.0000 | 445.0000 | 399.0000 |
| 38.62 | 197.0000 | 177.0000 | 145.0000 | 396.0000 | 369.0000 |
| 38.64 | 204.0000 | 199.0000 | 126.0000 | 393.0000 | 407.0000 |
| 38.66 | 205.0000 | 212.0000 | 109.0000 | 442.0000 | 403.0000 |
| 38.68 | 195.0000 | 179.0000 | 111.0000 | 402.0000 | 416.0000 |
| 38.7 | 202.0000 | 222.0000 | 126.0000 | 443.0000 | 424.0000 |
| 38.72 | 232.0000 | 188.0000 | 117.0000 | 424.0000 | 421.0000 |
| 38.74 | 209.0000 | 211.0000 | 123.0000 | 443.0000 | 406.0000 |
| 38.76 | 215.0000 | 225.0000 | 117.0000 | 446.0000 | 408.0000 |
| 38.78 | 200.0000 | 201.0000 | 125.0000 | 409.0000 | 421.0000 |
| 38.8 | 189.0000 | 221.0000 | 116.0000 | 455.0000 | 462.0000 |
| 38.82 | 191.0000 | 177.0000 | 139.0000 | 483.0000 | 413.0000 |
| 38.85 | 203.0000 | 228.0000 | 110.0000 | 430.0000 | 442.0000 |
| 38.87 | 203.0000 | 217.0000 | 120.0000 | 437.0000 | 399.0000 |
| 38.89 | 217.0000 | 219.0000 | 124.0000 | 441.0000 | 430.0000 |
| 38.91 | 202.0000 | 181.0000 | 119.0000 | 466.0000 | 424.0000 |
| 38.93 | 222.0000 | 209.0000 | 137.0000 | 469.0000 | 453.0000 |
| 38.95 | 193.0000 | 218.0000 | 120.0000 | 452.0000 | 437.0000 |
| 38.97 | 195.0000 | 208.0000 | 125.0000 | 484.0000 | 477.0000 |
| 38.99 | 211.0000 | 189.0000 | 126.0000 | 444.0000 | 422.0000 |
| 39.01 | 198.0000 | 207.0000 | 126.0000 | 462.0000 | 434.0000 |
| 39.03 | 210.0000 | 191.0000 | 125.0000 | 462.0000 | 466.0000 |
| 39.05 | 209.0000 | 207.0000 | 114.0000 | 442.0000 | 521.0000 |
| 39.07 | 215.0000 | 186.0000 | 121.0000 | 451.0000 | 471.0000 |
| 39.09 | 241.0000 | 189.0000 | 98.0000 | 448.0000 | 473.0000 |
| 39.11 | 200.0000 | 223.0000 | 128.0000 | 493.0000 | 476.0000 |
| 39.13 | 251.0000 | 209.0000 | 127.0000 | 438.0000 | 479.0000 |
| 39.15 | 219.0000 | 175.0000 | 140.0000 | 479.0000 | 469.0000 |
| 39.17 | 216.0000 | 209.0000 | 126.0000 | 482.0000 | 475.0000 |
| 39.19 | 218.0000 | 177.0000 | 133.0000 | 505.0000 | 519.0000 |
| 39.21 | 203.0000 | 194.0000 | 129.0000 | 429.0000 | 485.0000 |
| 39.23 | 229.0000 | 173.0000 | 117.0000 | 487.0000 | 480.0000 |
| 39.25 | 225.0000 | 164.0000 | 102.0000 | 480.0000 | 454.0000 |
| 39.27 | 218.0000 | 203.0000 | 128.0000 | 470.0000 | 499.0000 |
| 39.29 | 228.0000 | 188.0000 | 127.0000 | 502.0000 | 437.0000 |
| 39.31 | 197.0000 | 220.0000 | 135.0000 | 492.0000 | 439.0000 |
| 39.33 | 265.0000 | 171.0000 | 127.0000 | 475.0000 | 475.0000 |
| 39.35 | 206.0000 | 206.0000 | 130.0000 | 514.0000 | 489.0000 |
| 39.37 | 247.0000 | 193.0000 | 95.0000 | 468.0000 | 470.0000 |
| 39.39 | 223.0000 | 194.0000 | 112.0000 | 481.0000 | 482.0000 |
| 39.41 | 229.0000 | 204.0000 | 121.0000 | 494.0000 | 459.0000 |
| 39.43 | 205.0000 | 205.0000 | 112.0000 | 507.0000 | 477.0000 |
| 39.46 | 225.0000 | 195.0000 | 120.0000 | 481.0000 | 477.0000 |
| 39.48 | 228.0000 | 194.0000 | 137.0000 | 495.0000 | 487.0000 |
| 39.5 | 213.0000 | 160.0000 | 115.0000 | 471.0000 | 457.0000 |
| 39.52 | 206.0000 | 178.0000 | 111.0000 | 508.0000 | 448.0000 |
| 39.54 | 222.0000 | 193.0000 | 112.0000 | 431.0000 | 510.0000 |
| 39.56 | 216.0000 | 201.0000 | 125.0000 | 483.0000 | 460.0000 |
| 39.58 | 219.0000 | 176.0000 | 143.0000 | 502.0000 | 507.0000 |
| 39.6 | 255.0000 | 162.0000 | 114.0000 | 471.0000 | 443.0000 |
| 39.62 | 239.0000 | 192.0000 | 127.0000 | 433.0000 | 467.0000 |
| 39.64 | 208.0000 | 208.0000 | 127.0000 | 450.0000 | 528.0000 |
| 39.66 | 222.0000 | 173.0000 | 126.0000 | 475.0000 | 493.0000 |
| 39.68 | 219.0000 | 191.0000 | 140.0000 | 447.0000 | 465.0000 |
| 39.7 | 228.0000 | 158.0000 | 127.0000 | 443.0000 | 448.0000 |
| 39.72 | 242.0000 | 191.0000 | 113.0000 | 484.0000 | 460.0000 |
| 39.74 | 220.0000 | 183.0000 | 147.0000 | 465.0000 | 468.0000 |
| 39.76 | 217.0000 | 179.0000 | 135.0000 | 424.0000 | 459.0000 |
| 39.78 | 208.0000 | 211.0000 | 131.0000 | 486.0000 | 490.0000 |
| 39.8 | 227.0000 | 202.0000 | 112.0000 | 394.0000 | 481.0000 |
| 39.82 | 224.0000 | 177.0000 | 119.0000 | 446.0000 | 505.0000 |
| 39.84 | 250.0000 | 213.0000 | 140.0000 | 429.0000 | 469.0000 |
| 39.86 | 221.0000 | 175.0000 | 121.0000 | 441.0000 | 474.0000 |
| 39.88 | 230.0000 | 167.0000 | 111.0000 | 488.0000 | 454.0000 |
| 39.9 | 226.0000 | 186.0000 | 130.0000 | 422.0000 | 457.0000 |
| 39.92 | 236.0000 | 201.0000 | 122.0000 | 435.0000 | 424.0000 |
| 39.94 | 219.0000 | 190.0000 | 111.0000 | 416.0000 | 446.0000 |
| 39.96 | 234.0000 | 173.0000 | 140.0000 | 434.0000 | 465.0000 |
| 39.98 | 237.0000 | 201.0000 | 116.0000 | 434.0000 | 469.0000 |
| 40 | 222.0000 | 188.0000 | 117.0000 | 413.0000 | 460.0000 |
| 40.02 | 244.0000 | 171.0000 | 119.0000 | 458.0000 | 451.0000 |
| 40.04 | 232.0000 | 187.0000 | 121.0000 | 416.0000 | 468.0000 |
| 40.06 | 239.0000 | 159.0000 | 129.0000 | 408.0000 | 465.0000 |
| 40.09 | 238.0000 | 172.0000 | 125.0000 | 399.0000 | 452.0000 |
| 40.11 | 239.0000 | 191.0000 | 119.0000 | 420.0000 | 434.0000 |
| 40.13 | 233.0000 | 180.0000 | 135.0000 | 411.0000 | 411.0000 |
| 40.15 | 230.0000 | 180.0000 | 125.0000 | 418.0000 | 425.0000 |
| 40.17 | 207.0000 | 184.0000 | 128.0000 | 432.0000 | 444.0000 |
| 40.19 | 244.0000 | 162.0000 | 125.0000 | 415.0000 | 404.0000 |
| 40.21 | 217.0000 | 181.0000 | 123.0000 | 395.0000 | 430.0000 |
| 40.23 | 237.0000 | 168.0000 | 132.0000 | 386.0000 | 393.0000 |
| 40.25 | 219.0000 | 190.0000 | 111.0000 | 391.0000 | 456.0000 |
| 40.27 | 214.0000 | 171.0000 | 115.0000 | 393.0000 | 412.0000 |
| 40.29 | 234.0000 | 154.0000 | 128.0000 | 383.0000 | 431.0000 |
| 40.31 | 208.0000 | 177.0000 | 129.0000 | 379.0000 | 417.0000 |
| 40.33 | 212.0000 | 158.0000 | 128.0000 | 380.0000 | 425.0000 |
| 40.35 | 246.0000 | 164.0000 | 127.0000 | 379.0000 | 394.0000 |
| 40.37 | 210.0000 | 172.0000 | 110.0000 | 403.0000 | 382.0000 |
| 40.39 | 225.0000 | 175.0000 | 109.0000 | 341.0000 | 410.0000 |
| 40.41 | 206.0000 | 156.0000 | 101.0000 | 351.0000 | 426.0000 |
| 40.43 | 205.0000 | 178.0000 | 122.0000 | 379.0000 | 414.0000 |
| 40.45 | 192.0000 | 190.0000 | 114.0000 | 366.0000 | 426.0000 |
| 40.47 | 205.0000 | 174.0000 | 108.0000 | 345.0000 | 380.0000 |
| 40.49 | 210.0000 | 199.0000 | 125.0000 | 373.0000 | 360.0000 |
| 40.51 | 215.0000 | 159.0000 | 114.0000 | 352.0000 | 377.0000 |
| 40.53 | 218.0000 | 172.0000 | 112.0000 | 380.0000 | 397.0000 |
| 40.55 | 223.0000 | 180.0000 | 102.0000 | 370.0000 | 411.0000 |
| 40.57 | 211.0000 | 161.0000 | 109.0000 | 338.0000 | 375.0000 |
| 40.59 | 218.0000 | 145.0000 | 135.0000 | 349.0000 | 375.0000 |
| 40.61 | 204.0000 | 163.0000 | 117.0000 | 340.0000 | 385.0000 |
| 40.63 | 224.0000 | 171.0000 | 129.0000 | 375.0000 | 404.0000 |
| 40.65 | 177.0000 | 159.0000 | 141.0000 | 340.0000 | 402.0000 |
| 40.67 | 217.0000 | 161.0000 | 136.0000 | 353.0000 | 373.0000 |
| 40.7 | 202.0000 | 146.0000 | 113.0000 | 319.0000 | 341.0000 |
| 40.72 | 202.0000 | 156.0000 | 130.0000 | 355.0000 | 376.0000 |
| 40.74 | 209.0000 | 157.0000 | 120.0000 | 310.0000 | 378.0000 |
| 40.76 | 195.0000 | 172.0000 | 111.0000 | 330.0000 | 374.0000 |
| 40.78 | 211.0000 | 147.0000 | 123.0000 | 343.0000 | 347.0000 |
| 40.8 | 220.0000 | 165.0000 | 128.0000 | 354.0000 | 376.0000 |
| 40.82 | 201.0000 | 142.0000 | 127.0000 | 335.0000 | 372.0000 |
| 40.84 | 165.0000 | 144.0000 | 120.0000 | 339.0000 | 334.0000 |
| 40.86 | 170.0000 | 144.0000 | 132.0000 | 363.0000 | 363.0000 |
| 40.88 | 175.0000 | 139.0000 | 105.0000 | 313.0000 | 381.0000 |
| 40.9 | 200.0000 | 156.0000 | 118.0000 | 350.0000 | 356.0000 |
| 40.92 | 168.0000 | 146.0000 | 127.0000 | 298.0000 | 382.0000 |
| 40.94 | 203.0000 | 156.0000 | 113.0000 | 327.0000 | 351.0000 |
| 40.96 | 173.0000 | 163.0000 | 99.0000 | 291.0000 | 336.0000 |
| 40.98 | 182.0000 | 125.0000 | 109.0000 | 349.0000 | 331.0000 |
| 41 | 179.0000 | 151.0000 | 122.0000 | 329.0000 | 345.0000 |
| 41.02 | 192.0000 | 162.0000 | 109.0000 | 338.0000 | 296.0000 |
| 41.04 | 173.0000 | 159.0000 | 108.0000 | 319.0000 | 370.0000 |
| 41.06 | 201.0000 | 161.0000 | 112.0000 | 307.0000 | 350.0000 |
| 41.08 | 203.0000 | 143.0000 | 139.0000 | 330.0000 | 353.0000 |
| 41.1 | 171.0000 | 174.0000 | 133.0000 | 306.0000 | 347.0000 |
| 41.12 | 194.0000 | 148.0000 | 150.0000 | 322.0000 | 311.0000 |
| 41.14 | 164.0000 | 148.0000 | 116.0000 | 310.0000 | 309.0000 |
| 41.16 | 207.0000 | 140.0000 | 135.0000 | 284.0000 | 342.0000 |
| 41.18 | 194.0000 | 153.0000 | 119.0000 | 303.0000 | 316.0000 |
| 41.2 | 171.0000 | 159.0000 | 130.0000 | 317.0000 | 333.0000 |
| 41.22 | 179.0000 | 139.0000 | 122.0000 | 300.0000 | 323.0000 |
| 41.24 | 212.0000 | 146.0000 | 99.0000 | 323.0000 | 310.0000 |
| 41.26 | 175.0000 | 159.0000 | 121.0000 | 303.0000 | 321.0000 |
| 41.28 | 164.0000 | 147.0000 | 106.0000 | 293.0000 | 335.0000 |
| 41.3 | 169.0000 | 150.0000 | 136.0000 | 297.0000 | 319.0000 |
| 41.33 | 194.0000 | 149.0000 | 125.0000 | 286.0000 | 343.0000 |
| 41.35 | 159.0000 | 167.0000 | 127.0000 | 300.0000 | 295.0000 |
| 41.37 | 175.0000 | 129.0000 | 114.0000 | 289.0000 | 324.0000 |
| 41.39 | 200.0000 | 136.0000 | 114.0000 | 298.0000 | 336.0000 |
| 41.41 | 173.0000 | 138.0000 | 116.0000 | 295.0000 | 348.0000 |
| 41.43 | 189.0000 | 136.0000 | 118.0000 | 308.0000 | 304.0000 |
| 41.45 | 163.0000 | 156.0000 | 102.0000 | 294.0000 | 306.0000 |
| 41.47 | 145.0000 | 134.0000 | 101.0000 | 297.0000 | 304.0000 |
| 41.49 | 162.0000 | 159.0000 | 114.0000 | 296.0000 | 288.0000 |
| 41.51 | 167.0000 | 167.0000 | 97.0000 | 264.0000 | 295.0000 |
| 41.53 | 195.0000 | 151.0000 | 124.0000 | 327.0000 | 342.0000 |
| 41.55 | 161.0000 | 150.0000 | 113.0000 | 302.0000 | 263.0000 |
| 41.57 | 155.0000 | 141.0000 | 123.0000 | 327.0000 | 270.0000 |
| 41.59 | 173.0000 | 151.0000 | 106.0000 | 303.0000 | 290.0000 |
| 41.61 | 162.0000 | 144.0000 | 108.0000 | 266.0000 | 288.0000 |
| 41.63 | 212.0000 | 131.0000 | 130.0000 | 291.0000 | 303.0000 |
| 41.65 | 164.0000 | 147.0000 | 105.0000 | 316.0000 | 305.0000 |
| 41.67 | 170.0000 | 156.0000 | 132.0000 | 267.0000 | 323.0000 |
| 41.69 | 176.0000 | 133.0000 | 138.0000 | 264.0000 | 286.0000 |
| 41.71 | 158.0000 | 149.0000 | 112.0000 | 291.0000 | 312.0000 |
| 41.73 | 169.0000 | 128.0000 | 104.0000 | 313.0000 | 292.0000 |
| 41.75 | 153.0000 | 154.0000 | 117.0000 | 307.0000 | 292.0000 |
| 41.77 | 164.0000 | 146.0000 | 114.0000 | 317.0000 | 300.0000 |
| 41.79 | 163.0000 | 149.0000 | 118.0000 | 306.0000 | 288.0000 |
| 41.81 | 167.0000 | 125.0000 | 129.0000 | 296.0000 | 316.0000 |
| 41.83 | 171.0000 | 124.0000 | 107.0000 | 311.0000 | 285.0000 |
| 41.85 | 164.0000 | 124.0000 | 138.0000 | 275.0000 | 305.0000 |
| 41.87 | 153.0000 | 130.0000 | 125.0000 | 262.0000 | 299.0000 |
| 41.89 | 155.0000 | 136.0000 | 112.0000 | 266.0000 | 297.0000 |
| 41.91 | 161.0000 | 135.0000 | 125.0000 | 286.0000 | 277.0000 |
| 41.94 | 158.0000 | 149.0000 | 121.0000 | 275.0000 | 281.0000 |
| 41.96 | 171.0000 | 142.0000 | 116.0000 | 306.0000 | 284.0000 |
| 41.98 | 147.0000 | 133.0000 | 112.0000 | 289.0000 | 328.0000 |
| 42 | 136.0000 | 143.0000 | 124.0000 | 284.0000 | 296.0000 |
| 42.02 | 153.0000 | 140.0000 | 99.0000 | 309.0000 | 277.0000 |
| 42.04 | 161.0000 | 149.0000 | 117.0000 | 286.0000 | 305.0000 |
| 42.06 | 164.0000 | 153.0000 | 119.0000 | 261.0000 | 283.0000 |
| 42.08 | 162.0000 | 129.0000 | 113.0000 | 280.0000 | 297.0000 |
| 42.1 | 160.0000 | 136.0000 | 127.0000 | 294.0000 | 297.0000 |
| 42.12 | 139.0000 | 126.0000 | 132.0000 | 282.0000 | 285.0000 |
| 42.14 | 143.0000 | 127.0000 | 133.0000 | 272.0000 | 262.0000 |
| 42.16 | 173.0000 | 141.0000 | 112.0000 | 285.0000 | 290.0000 |
| 42.18 | 168.0000 | 146.0000 | 132.0000 | 268.0000 | 290.0000 |
| 42.2 | 151.0000 | 134.0000 | 121.0000 | 289.0000 | 299.0000 |
| 42.22 | 140.0000 | 126.0000 | 146.0000 | 274.0000 | 294.0000 |
| 42.24 | 167.0000 | 149.0000 | 139.0000 | 281.0000 | 277.0000 |
| 42.26 | 144.0000 | 124.0000 | 118.0000 | 258.0000 | 291.0000 |
| 42.28 | 165.0000 | 133.0000 | 123.0000 | 298.0000 | 285.0000 |
| 42.3 | 143.0000 | 131.0000 | 101.0000 | 273.0000 | 283.0000 |
| 42.32 | 151.0000 | 104.0000 | 102.0000 | 285.0000 | 284.0000 |
| 42.34 | 179.0000 | 157.0000 | 111.0000 | 299.0000 | 293.0000 |
| 42.36 | 145.0000 | 154.0000 | 110.0000 | 279.0000 | 309.0000 |
| 42.38 | 129.0000 | 122.0000 | 124.0000 | 277.0000 | 268.0000 |
| 42.4 | 149.0000 | 149.0000 | 101.0000 | 296.0000 | 274.0000 |
| 42.42 | 145.0000 | 138.0000 | 120.0000 | 290.0000 | 297.0000 |
| 42.44 | 146.0000 | 139.0000 | 127.0000 | 276.0000 | 293.0000 |
| 42.46 | 133.0000 | 128.0000 | 114.0000 | 276.0000 | 265.0000 |
| 42.48 | 132.0000 | 129.0000 | 130.0000 | 291.0000 | 258.0000 |
| 42.5 | 144.0000 | 156.0000 | 103.0000 | 298.0000 | 261.0000 |
| 42.52 | 139.0000 | 141.0000 | 88.0000 | 281.0000 | 295.0000 |
| 42.55 | 148.0000 | 123.0000 | 120.0000 | 263.0000 | 296.0000 |
| 42.57 | 126.0000 | 142.0000 | 107.0000 | 305.0000 | 272.0000 |
| 42.59 | 163.0000 | 118.0000 | 140.0000 | 320.0000 | 281.0000 |
| 42.61 | 139.0000 | 144.0000 | 110.0000 | 282.0000 | 274.0000 |
| 42.63 | 159.0000 | 129.0000 | 137.0000 | 290.0000 | 273.0000 |
| 42.65 | 157.0000 | 132.0000 | 115.0000 | 277.0000 | 260.0000 |
| 42.67 | 153.0000 | 132.0000 | 119.0000 | 265.0000 | 286.0000 |
| 42.69 | 132.0000 | 140.0000 | 126.0000 | 280.0000 | 275.0000 |
| 42.71 | 146.0000 | 139.0000 | 125.0000 | 249.0000 | 296.0000 |
| 42.73 | 148.0000 | 131.0000 | 106.0000 | 276.0000 | 240.0000 |
| 42.75 | 140.0000 | 125.0000 | 121.0000 | 272.0000 | 251.0000 |
| 42.77 | 136.0000 | 118.0000 | 114.0000 | 261.0000 | 273.0000 |
| 42.79 | 146.0000 | 128.0000 | 123.0000 | 297.0000 | 288.0000 |
| 42.81 | 116.0000 | 131.0000 | 128.0000 | 237.0000 | 283.0000 |
| 42.83 | 128.0000 | 168.0000 | 122.0000 | 271.0000 | 292.0000 |
| 42.85 | 138.0000 | 140.0000 | 119.0000 | 244.0000 | 276.0000 |
| 42.87 | 138.0000 | 146.0000 | 106.0000 | 276.0000 | 271.0000 |
| 42.89 | 118.0000 | 141.0000 | 114.0000 | 285.0000 | 270.0000 |
| 42.91 | 120.0000 | 127.0000 | 118.0000 | 290.0000 | 271.0000 |
| 42.93 | 132.0000 | 118.0000 | 139.0000 | 270.0000 | 250.0000 |
| 42.95 | 139.0000 | 116.0000 | 110.0000 | 274.0000 | 279.0000 |
| 42.97 | 143.0000 | 140.0000 | 127.0000 | 228.0000 | 267.0000 |
| 42.99 | 151.0000 | 134.0000 | 114.0000 | 223.0000 | 257.0000 |
| 43.01 | 132.0000 | 131.0000 | 106.0000 | 279.0000 | 299.0000 |
| 43.03 | 119.0000 | 133.0000 | 119.0000 | 294.0000 | 251.0000 |
| 43.05 | 116.0000 | 141.0000 | 126.0000 | 293.0000 | 260.0000 |
| 43.07 | 144.0000 | 105.0000 | 125.0000 | 290.0000 | 259.0000 |
| 43.09 | 114.0000 | 122.0000 | 108.0000 | 261.0000 | 300.0000 |
| 43.11 | 108.0000 | 134.0000 | 119.0000 | 242.0000 | 283.0000 |
| 43.13 | 148.0000 | 150.0000 | 125.0000 | 280.0000 | 290.0000 |
| 43.15 | 123.0000 | 134.0000 | 124.0000 | 253.0000 | 255.0000 |
| 43.18 | 154.0000 | 121.0000 | 105.0000 | 272.0000 | 249.0000 |
| 43.2 | 124.0000 | 150.0000 | 143.0000 | 262.0000 | 266.0000 |
| 43.22 | 139.0000 | 127.0000 | 109.0000 | 238.0000 | 275.0000 |
| 43.24 | 114.0000 | 137.0000 | 113.0000 | 257.0000 | 265.0000 |
| 43.26 | 126.0000 | 129.0000 | 128.0000 | 260.0000 | 275.0000 |
| 43.28 | 133.0000 | 111.0000 | 125.0000 | 279.0000 | 258.0000 |
| 43.3 | 116.0000 | 125.0000 | 110.0000 | 262.0000 | 267.0000 |
| 43.32 | 142.0000 | 116.0000 | 118.0000 | 273.0000 | 260.0000 |
| 43.34 | 129.0000 | 132.0000 | 124.0000 | 277.0000 | 243.0000 |
| 43.36 | 122.0000 | 115.0000 | 95.0000 | 268.0000 | 257.0000 |
| 43.38 | 148.0000 | 120.0000 | 101.0000 | 253.0000 | 279.0000 |
| 43.4 | 140.0000 | 114.0000 | 125.0000 | 253.0000 | 264.0000 |
| 43.42 | 133.0000 | 139.0000 | 132.0000 | 276.0000 | 289.0000 |
| 43.44 | 144.0000 | 115.0000 | 114.0000 | 273.0000 | 275.0000 |
| 43.46 | 129.0000 | 134.0000 | 99.0000 | 279.0000 | 252.0000 |
| 43.48 | 132.0000 | 116.0000 | 104.0000 | 253.0000 | 256.0000 |
| 43.5 | 129.0000 | 116.0000 | 118.0000 | 278.0000 | 276.0000 |
| 43.52 | 116.0000 | 127.0000 | 124.0000 | 270.0000 | 257.0000 |
| 43.54 | 142.0000 | 146.0000 | 116.0000 | 277.0000 | 260.0000 |
| 43.56 | 135.0000 | 135.0000 | 142.0000 | 276.0000 | 233.0000 |
| 43.58 | 120.0000 | 140.0000 | 120.0000 | 278.0000 | 276.0000 |
| 43.6 | 143.0000 | 143.0000 | 118.0000 | 237.0000 | 263.0000 |
| 43.62 | 132.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 279.0000 | 255.0000 |
| 43.64 | 129.0000 | 113.0000 | 121.0000 | 258.0000 | 272.0000 |
| 43.66 | 129.0000 | 122.0000 | 112.0000 | 249.0000 | 250.0000 |
| 43.68 | 140.0000 | 141.0000 | 116.0000 | 272.0000 | 262.0000 |
| 43.7 | 120.0000 | 125.0000 | 104.0000 | 232.0000 | 236.0000 |
| 43.72 | 135.0000 | 109.0000 | 136.0000 | 255.0000 | 263.0000 |
| 43.74 | 122.0000 | 139.0000 | 129.0000 | 256.0000 | 275.0000 |
| 43.76 | 137.0000 | 124.0000 | 132.0000 | 252.0000 | 244.0000 |
| 43.79 | 128.0000 | 122.0000 | 135.0000 | 240.0000 | 239.0000 |
| 43.81 | 138.0000 | 134.0000 | 100.0000 | 271.0000 | 266.0000 |
| 43.83 | 124.0000 | 128.0000 | 111.0000 | 265.0000 | 276.0000 |
| 43.85 | 120.0000 | 131.0000 | 93.0000 | 253.0000 | 218.0000 |
| 43.87 | 147.0000 | 140.0000 | 88.0000 | 267.0000 | 253.0000 |
| 43.89 | 117.0000 | 122.0000 | 112.0000 | 228.0000 | 244.0000 |
| 43.91 | 152.0000 | 130.0000 | 107.0000 | 235.0000 | 237.0000 |
| 43.93 | 134.0000 | 103.0000 | 115.0000 | 262.0000 | 264.0000 |
| 43.95 | 145.0000 | 146.0000 | 118.0000 | 255.0000 | 264.0000 |
| 43.97 | 144.0000 | 117.0000 | 114.0000 | 247.0000 | 264.0000 |
| 43.99 | 132.0000 | 127.0000 | 105.0000 | 274.0000 | 255.0000 |
| 44.01 | 127.0000 | 127.0000 | 93.0000 | 239.0000 | 248.0000 |
| 44.03 | 127.0000 | 136.0000 | 98.0000 | 253.0000 | 255.0000 |
| 44.05 | 143.0000 | 141.0000 | 133.0000 | 275.0000 | 244.0000 |
| 44.07 | 123.0000 | 136.0000 | 113.0000 | 251.0000 | 288.0000 |
| 44.09 | 109.0000 | 138.0000 | 97.0000 | 289.0000 | 267.0000 |
| 44.11 | 122.0000 | 150.0000 | 103.0000 | 258.0000 | 261.0000 |
| 44.13 | 123.0000 | 117.0000 | 101.0000 | 255.0000 | 243.0000 |
| 44.15 | 133.0000 | 131.0000 | 120.0000 | 241.0000 | 264.0000 |
| 44.17 | 123.0000 | 155.0000 | 118.0000 | 258.0000 | 282.0000 |
| 44.19 | 120.0000 | 140.0000 | 127.0000 | 256.0000 | 249.0000 |
| 44.21 | 116.0000 | 137.0000 | 130.0000 | 242.0000 | 264.0000 |
| 44.23 | 130.0000 | 135.0000 | 107.0000 | 253.0000 | 262.0000 |
| 44.25 | 105.0000 | 135.0000 | 129.0000 | 260.0000 | 252.0000 |
| 44.27 | 124.0000 | 117.0000 | 95.0000 | 268.0000 | 238.0000 |
| 44.29 | 147.0000 | 114.0000 | 117.0000 | 251.0000 | 227.0000 |
| 44.31 | 116.0000 | 118.0000 | 109.0000 | 284.0000 | 248.0000 |
| 44.33 | 131.0000 | 113.0000 | 97.0000 | 245.0000 | 234.0000 |
| 44.35 | 112.0000 | 107.0000 | 110.0000 | 269.0000 | 232.0000 |
| 44.37 | 136.0000 | 127.0000 | 110.0000 | 224.0000 | 254.0000 |
| 44.4 | 125.0000 | 149.0000 | 102.0000 | 238.0000 | 242.0000 |
| 44.42 | 132.0000 | 128.0000 | 134.0000 | 257.0000 | 275.0000 |
| 44.44 | 118.0000 | 130.0000 | 126.0000 | 260.0000 | 241.0000 |
| 44.46 | 125.0000 | 136.0000 | 115.0000 | 262.0000 | 232.0000 |
| 44.48 | 123.0000 | 124.0000 | 107.0000 | 250.0000 | 260.0000 |
| 44.5 | 138.0000 | 120.0000 | 116.0000 | 235.0000 | 246.0000 |
| 44.52 | 142.0000 | 128.0000 | 105.0000 | 291.0000 | 229.0000 |
| 44.54 | 127.0000 | 130.0000 | 109.0000 | 268.0000 | 248.0000 |
| 44.56 | 137.0000 | 113.0000 | 93.0000 | 262.0000 | 269.0000 |
| 44.58 | 114.0000 | 136.0000 | 110.0000 | 285.0000 | 268.0000 |
| 44.6 | 111.0000 | 133.0000 | 121.0000 | 254.0000 | 275.0000 |
| 44.62 | 131.0000 | 132.0000 | 107.0000 | 267.0000 | 262.0000 |
| 44.64 | 121.0000 | 127.0000 | 122.0000 | 238.0000 | 257.0000 |
| 44.66 | 133.0000 | 105.0000 | 129.0000 | 252.0000 | 260.0000 |
| 44.68 | 141.0000 | 140.0000 | 111.0000 | 251.0000 | 259.0000 |
| 44.7 | 130.0000 | 94.0000 | 111.0000 | 270.0000 | 268.0000 |
| 44.72 | 115.0000 | 105.0000 | 131.0000 | 269.0000 | 246.0000 |
| 44.74 | 117.0000 | 129.0000 | 105.0000 | 293.0000 | 252.0000 |
| 44.76 | 120.0000 | 120.0000 | 129.0000 | 272.0000 | 285.0000 |
| 44.78 | 143.0000 | 124.0000 | 107.0000 | 255.0000 | 224.0000 |
| 44.8 | 119.0000 | 105.0000 | 110.0000 | 269.0000 | 253.0000 |
| 44.82 | 132.0000 | 149.0000 | 104.0000 | 233.0000 | 257.0000 |
| 44.84 | 150.0000 | 126.0000 | 108.0000 | 248.0000 | 238.0000 |
| 44.86 | 124.0000 | 121.0000 | 112.0000 | 254.0000 | 240.0000 |
| 44.88 | 117.0000 | 111.0000 | 104.0000 | 273.0000 | 275.0000 |
| 44.9 | 137.0000 | 97.0000 | 105.0000 | 256.0000 | 271.0000 |
| 44.92 | 123.0000 | 127.0000 | 104.0000 | 234.0000 | 278.0000 |
| 44.94 | 133.0000 | 130.0000 | 110.0000 | 244.0000 | 254.0000 |
| 44.96 | 120.0000 | 129.0000 | 130.0000 | 264.0000 | 238.0000 |
| 44.98 | 123.0000 | 123.0000 | 106.0000 | 252.0000 | 221.0000 |
| 45 | 125.0000 | 143.0000 | 108.0000 | 239.0000 | 233.0000 |
| 45.03 | 137.0000 | 116.0000 | 104.0000 | 266.0000 | 242.0000 |
| 45.05 | 131.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 246.0000 | 231.0000 |
| 45.07 | 127.0000 | 127.0000 | 101.0000 | 235.0000 | 229.0000 |
| 45.09 | 129.0000 | 137.0000 | 116.0000 | 247.0000 | 239.0000 |
| 45.11 | 145.0000 | 137.0000 | 133.0000 | 242.0000 | 251.0000 |
| 45.13 | 117.0000 | 142.0000 | 110.0000 | 217.0000 | 255.0000 |
| 45.15 | 121.0000 | 105.0000 | 123.0000 | 237.0000 | 256.0000 |
| 45.17 | 104.0000 | 116.0000 | 126.0000 | 227.0000 | 235.0000 |
| 45.19 | 130.0000 | 110.0000 | 101.0000 | 246.0000 | 264.0000 |
| 45.21 | 112.0000 | 109.0000 | 100.0000 | 263.0000 | 248.0000 |
| 45.23 | 138.0000 | 140.0000 | 115.0000 | 260.0000 | 245.0000 |
| 45.25 | 116.0000 | 137.0000 | 93.0000 | 247.0000 | 252.0000 |
| 45.27 | 115.0000 | 111.0000 | 111.0000 | 239.0000 | 240.0000 |
| 45.29 | 111.0000 | 132.0000 | 115.0000 | 238.0000 | 272.0000 |
| 45.31 | 115.0000 | 114.0000 | 125.0000 | 278.0000 | 267.0000 |
| 45.33 | 109.0000 | 107.0000 | 105.0000 | 261.0000 | 246.0000 |
| 45.35 | 108.0000 | 109.0000 | 123.0000 | 245.0000 | 230.0000 |
| 45.37 | 124.0000 | 131.0000 | 112.0000 | 244.0000 | 228.0000 |
| 45.39 | 127.0000 | 139.0000 | 103.0000 | 223.0000 | 256.0000 |
| 45.41 | 115.0000 | 126.0000 | 117.0000 | 241.0000 | 226.0000 |
| 45.43 | 116.0000 | 127.0000 | 95.0000 | 242.0000 | 239.0000 |
| 45.45 | 114.0000 | 114.0000 | 88.0000 | 265.0000 | 247.0000 |
| 45.47 | 131.0000 | 133.0000 | 95.0000 | 283.0000 | 273.0000 |
| 45.49 | 95.0000 | 116.0000 | 106.0000 | 241.0000 | 247.0000 |
| 45.51 | 127.0000 | 129.0000 | 105.0000 | 241.0000 | 235.0000 |
| 45.53 | 114.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 289.0000 | 259.0000 |
| 45.55 | 107.0000 | 105.0000 | 101.0000 | 257.0000 | 247.0000 |
| 45.57 | 130.0000 | 125.0000 | 115.0000 | 252.0000 | 235.0000 |
| 45.59 | 105.0000 | 139.0000 | 122.0000 | 234.0000 | 264.0000 |
| 45.61 | 115.0000 | 109.0000 | 107.0000 | 259.0000 | 233.0000 |
| 45.64 | 107.0000 | 135.0000 | 107.0000 | 267.0000 | 248.0000 |
| 45.66 | 121.0000 | 129.0000 | 120.0000 | 230.0000 | 256.0000 |
| 45.68 | 121.0000 | 136.0000 | 122.0000 | 258.0000 | 263.0000 |
| 45.7 | 117.0000 | 120.0000 | 100.0000 | 236.0000 | 262.0000 |
| 45.72 | 110.0000 | 123.0000 | 127.0000 | 240.0000 | 250.0000 |
| 45.74 | 117.0000 | 126.0000 | 107.0000 | 257.0000 | 231.0000 |
| 45.76 | 111.0000 | 119.0000 | 106.0000 | 302.0000 | 237.0000 |
| 45.78 | 124.0000 | 125.0000 | 102.0000 | 253.0000 | 270.0000 |
| 45.8 | 119.0000 | 111.0000 | 125.0000 | 253.0000 | 245.0000 |
| 45.82 | 118.0000 | 110.0000 | 100.0000 | 255.0000 | 238.0000 |
| 45.84 | 113.0000 | 119.0000 | 117.0000 | 253.0000 | 243.0000 |
| 45.86 | 119.0000 | 114.0000 | 107.0000 | 246.0000 | 227.0000 |
| 45.88 | 115.0000 | 101.0000 | 115.0000 | 252.0000 | 242.0000 |
| 45.9 | 108.0000 | 105.0000 | 111.0000 | 241.0000 | 241.0000 |
| 45.92 | 118.0000 | 117.0000 | 114.0000 | 250.0000 | 217.0000 |
| 45.94 | 135.0000 | 128.0000 | 103.0000 | 255.0000 | 239.0000 |
| 45.96 | 124.0000 | 113.0000 | 107.0000 | 251.0000 | 254.0000 |
| 45.98 | 116.0000 | 111.0000 | 91.0000 | 245.0000 | 267.0000 |
| 46 | 126.0000 | 133.0000 | 123.0000 | 253.0000 | 215.0000 |
| 46.02 | 113.0000 | 103.0000 | 105.0000 | 247.0000 | 267.0000 |
| 46.04 | 99.0000 | 125.0000 | 129.0000 | 238.0000 | 245.0000 |
| 46.06 | 114.0000 | 125.0000 | 95.0000 | 231.0000 | 267.0000 |
| 46.08 | 121.0000 | 119.0000 | 120.0000 | 254.0000 | 236.0000 |
| 46.1 | 113.0000 | 111.0000 | 118.0000 | 261.0000 | 230.0000 |
| 46.12 | 107.0000 | 124.0000 | 113.0000 | 230.0000 | 242.0000 |
| 46.14 | 99.0000 | 115.0000 | 110.0000 | 262.0000 | 229.0000 |
| 46.16 | 113.0000 | 141.0000 | 120.0000 | 251.0000 | 243.0000 |
| 46.18 | 111.0000 | 110.0000 | 121.0000 | 253.0000 | 257.0000 |
| 46.2 | 120.0000 | 126.0000 | 100.0000 | 245.0000 | 233.0000 |
| 46.22 | 101.0000 | 135.0000 | 93.0000 | 218.0000 | 243.0000 |
| 46.24 | 119.0000 | 115.0000 | 117.0000 | 266.0000 | 232.0000 |
| 46.27 | 123.0000 | 129.0000 | 133.0000 | 229.0000 | 246.0000 |
| 46.29 | 117.0000 | 115.0000 | 110.0000 | 261.0000 | 254.0000 |
| 46.31 | 127.0000 | 127.0000 | 113.0000 | 229.0000 | 244.0000 |
| 46.33 | 119.0000 | 115.0000 | 108.0000 | 245.0000 | 237.0000 |
| 46.35 | 114.0000 | 107.0000 | 117.0000 | 252.0000 | 239.0000 |
| 46.37 | 125.0000 | 126.0000 | 121.0000 | 222.0000 | 231.0000 |
| 46.39 | 126.0000 | 108.0000 | 104.0000 | 247.0000 | 238.0000 |
| 46.41 | 114.0000 | 110.0000 | 105.0000 | 216.0000 | 261.0000 |
| 46.43 | 122.0000 | 128.0000 | 118.0000 | 230.0000 | 222.0000 |
| 46.45 | 109.0000 | 98.0000 | 107.0000 | 239.0000 | 271.0000 |
| 46.47 | 125.0000 | 100.0000 | 96.0000 | 239.0000 | 241.0000 |
| 46.49 | 134.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 273.0000 | 241.0000 |
| 46.51 | 105.0000 | 112.0000 | 105.0000 | 229.0000 | 236.0000 |
| 46.53 | 114.0000 | 119.0000 | 113.0000 | 234.0000 | 228.0000 |
| 46.55 | 115.0000 | 113.0000 | 107.0000 | 245.0000 | 230.0000 |
| 46.57 | 111.0000 | 112.0000 | 102.0000 | 248.0000 | 230.0000 |
| 46.59 | 104.0000 | 125.0000 | 115.0000 | 223.0000 | 222.0000 |
| 46.61 | 119.0000 | 113.0000 | 112.0000 | 234.0000 | 264.0000 |
| 46.63 | 115.0000 | 133.0000 | 113.0000 | 243.0000 | 270.0000 |
| 46.65 | 120.0000 | 110.0000 | 124.0000 | 217.0000 | 227.0000 |
| 46.67 | 129.0000 | 128.0000 | 103.0000 | 251.0000 | 233.0000 |
| 46.69 | 116.0000 | 119.0000 | 100.0000 | 237.0000 | 222.0000 |
| 46.71 | 106.0000 | 99.0000 | 112.0000 | 279.0000 | 232.0000 |
| 46.73 | 132.0000 | 142.0000 | 105.0000 | 243.0000 | 237.0000 |
| 46.75 | 115.0000 | 121.0000 | 96.0000 | 230.0000 | 213.0000 |
| 46.77 | 117.0000 | 102.0000 | 97.0000 | 211.0000 | 268.0000 |
| 46.79 | 109.0000 | 102.0000 | 99.0000 | 263.0000 | 250.0000 |
| 46.81 | 118.0000 | 118.0000 | 99.0000 | 219.0000 | 235.0000 |
| 46.83 | 107.0000 | 92.0000 | 119.0000 | 249.0000 | 234.0000 |
| 46.85 | 124.0000 | 104.0000 | 93.0000 | 251.0000 | 234.0000 |
| 46.88 | 102.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 245.0000 | 236.0000 |
| 46.9 | 105.0000 | 105.0000 | 102.0000 | 240.0000 | 243.0000 |
| 46.92 | 107.0000 | 123.0000 | 122.0000 | 248.0000 | 238.0000 |
| 46.94 | 100.0000 | 117.0000 | 107.0000 | 248.0000 | 242.0000 |
| 46.96 | 108.0000 | 109.0000 | 107.0000 | 231.0000 | 241.0000 |
| 46.98 | 103.0000 | 124.0000 | 108.0000 | 250.0000 | 250.0000 |
| 47 | 109.0000 | 118.0000 | 96.0000 | 232.0000 | 231.0000 |
| 47.02 | 108.0000 | 118.0000 | 107.0000 | 229.0000 | 229.0000 |
| 47.04 | 113.0000 | 125.0000 | 112.0000 | 220.0000 | 251.0000 |
| 47.06 | 125.0000 | 107.0000 | 100.0000 | 228.0000 | 268.0000 |
| 47.08 | 108.0000 | 95.0000 | 91.0000 | 240.0000 | 205.0000 |
| 47.1 | 102.0000 | 115.0000 | 98.0000 | 228.0000 | 243.0000 |
| 47.12 | 111.0000 | 125.0000 | 111.0000 | 245.0000 | 251.0000 |
| 47.14 | 108.0000 | 117.0000 | 99.0000 | 243.0000 | 242.0000 |
| 47.16 | 116.0000 | 83.0000 | 115.0000 | 232.0000 | 260.0000 |
| 47.18 | 107.0000 | 105.0000 | 94.0000 | 234.0000 | 230.0000 |
| 47.2 | 120.0000 | 130.0000 | 104.0000 | 231.0000 | 247.0000 |
| 47.22 | 113.0000 | 116.0000 | 83.0000 | 223.0000 | 251.0000 |
| 47.24 | 104.0000 | 122.0000 | 106.0000 | 243.0000 | 229.0000 |
| 47.26 | 108.0000 | 113.0000 | 99.0000 | 232.0000 | 235.0000 |
| 47.28 | 106.0000 | 122.0000 | 97.0000 | 247.0000 | 243.0000 |
| 47.3 | 107.0000 | 120.0000 | 107.0000 | 210.0000 | 230.0000 |
| 47.32 | 118.0000 | 112.0000 | 103.0000 | 248.0000 | 239.0000 |
| 47.34 | 109.0000 | 97.0000 | 129.0000 | 259.0000 | 220.0000 |
| 47.36 | 96.0000 | 111.0000 | 88.0000 | 247.0000 | 235.0000 |
| 47.38 | 120.0000 | 128.0000 | 107.0000 | 241.0000 | 232.0000 |
| 47.4 | 125.0000 | 131.0000 | 92.0000 | 252.0000 | 220.0000 |
| 47.42 | 103.0000 | 119.0000 | 98.0000 | 225.0000 | 249.0000 |
| 47.44 | 104.0000 | 123.0000 | 95.0000 | 267.0000 | 227.0000 |
| 47.46 | 100.0000 | 113.0000 | 97.0000 | 256.0000 | 210.0000 |
| 47.49 | 98.0000 | 104.0000 | 106.0000 | 219.0000 | 242.0000 |
| 47.51 | 115.0000 | 115.0000 | 112.0000 | 237.0000 | 220.0000 |
| 47.53 | 107.0000 | 104.0000 | 107.0000 | 240.0000 | 254.0000 |
| 47.55 | 104.0000 | 115.0000 | 110.0000 | 247.0000 | 226.0000 |
| 47.57 | 99.0000 | 120.0000 | 93.0000 | 268.0000 | 247.0000 |
| 47.59 | 102.0000 | 128.0000 | 109.0000 | 256.0000 | 213.0000 |
| 47.61 | 125.0000 | 122.0000 | 110.0000 | 239.0000 | 237.0000 |
| 47.63 | 118.0000 | 109.0000 | 104.0000 | 213.0000 | 222.0000 |
| 47.65 | 127.0000 | 106.0000 | 116.0000 | 244.0000 | 242.0000 |
| 47.67 | 99.0000 | 116.0000 | 105.0000 | 228.0000 | 220.0000 |
| 47.69 | 99.0000 | 122.0000 | 100.0000 | 237.0000 | 221.0000 |
| 47.71 | 98.0000 | 115.0000 | 99.0000 | 229.0000 | 239.0000 |
| 47.73 | 111.0000 | 100.0000 | 103.0000 | 251.0000 | 209.0000 |
| 47.75 | 103.0000 | 94.0000 | 121.0000 | 230.0000 | 201.0000 |
| 47.77 | 129.0000 | 104.0000 | 111.0000 | 241.0000 | 224.0000 |
| 47.79 | 125.0000 | 99.0000 | 110.0000 | 233.0000 | 237.0000 |
| 47.81 | 122.0000 | 110.0000 | 104.0000 | 221.0000 | 239.0000 |
| 47.83 | 106.0000 | 102.0000 | 92.0000 | 240.0000 | 243.0000 |
| 47.85 | 121.0000 | 115.0000 | 100.0000 | 232.0000 | 233.0000 |
| 47.87 | 93.0000 | 114.0000 | 106.0000 | 230.0000 | 215.0000 |
| 47.89 | 112.0000 | 112.0000 | 109.0000 | 225.0000 | 214.0000 |
| 47.91 | 106.0000 | 122.0000 | 97.0000 | 242.0000 | 210.0000 |
| 47.93 | 104.0000 | 100.0000 | 106.0000 | 238.0000 | 234.0000 |
| 47.95 | 114.0000 | 114.0000 | 98.0000 | 252.0000 | 250.0000 |
| 47.97 | 121.0000 | 113.0000 | 78.0000 | 254.0000 | 224.0000 |
| 47.99 | 110.0000 | 108.0000 | 115.0000 | 246.0000 | 225.0000 |
| 48.01 | 97.0000 | 115.0000 | 96.0000 | 231.0000 | 222.0000 |
| 48.03 | 123.0000 | 102.0000 | 88.0000 | 226.0000 | 238.0000 |
| 48.05 | 116.0000 | 105.0000 | 93.0000 | 262.0000 | 204.0000 |
| 48.07 | 97.0000 | 113.0000 | 101.0000 | 217.0000 | 250.0000 |
| 48.09 | 109.0000 | 123.0000 | 101.0000 | 221.0000 | 202.0000 |
| 48.12 | 104.0000 | 108.0000 | 94.0000 | 235.0000 | 217.0000 |
| 48.14 | 105.0000 | 95.0000 | 93.0000 | 215.0000 | 227.0000 |
| 48.16 | 126.0000 | 116.0000 | 92.0000 | 245.0000 | 234.0000 |
| 48.18 | 106.0000 | 101.0000 | 98.0000 | 226.0000 | 209.0000 |
| 48.2 | 109.0000 | 99.0000 | 100.0000 | 246.0000 | 230.0000 |
| 48.22 | 99.0000 | 116.0000 | 81.0000 | 262.0000 | 236.0000 |
| 48.24 | 106.0000 | 108.0000 | 105.0000 | 236.0000 | 212.0000 |
| 48.26 | 101.0000 | 124.0000 | 117.0000 | 234.0000 | 274.0000 |
| 48.28 | 106.0000 | 94.0000 | 88.0000 | 232.0000 | 199.0000 |
| 48.3 | 115.0000 | 112.0000 | 107.0000 | 199.0000 | 238.0000 |
| 48.32 | 106.0000 | 110.0000 | 106.0000 | 205.0000 | 241.0000 |
| 48.34 | 109.0000 | 119.0000 | 104.0000 | 270.0000 | 261.0000 |
| 48.36 | 96.0000 | 98.0000 | 92.0000 | 212.0000 | 235.0000 |
| 48.38 | 107.0000 | 97.0000 | 111.0000 | 228.0000 | 261.0000 |
| 48.4 | 106.0000 | 108.0000 | 117.0000 | 231.0000 | 215.0000 |
| 48.42 | 113.0000 | 100.0000 | 103.0000 | 225.0000 | 226.0000 |
| 48.44 | 112.0000 | 106.0000 | 101.0000 | 240.0000 | 223.0000 |
| 48.46 | 95.0000 | 114.0000 | 81.0000 | 224.0000 | 221.0000 |
| 48.48 | 104.0000 | 94.0000 | 105.0000 | 227.0000 | 220.0000 |
| 48.5 | 109.0000 | 111.0000 | 94.0000 | 229.0000 | 206.0000 |
| 48.52 | 105.0000 | 113.0000 | 83.0000 | 211.0000 | 210.0000 |
| 48.54 | 84.0000 | 135.0000 | 84.0000 | 231.0000 | 233.0000 |
| 48.56 | 120.0000 | 120.0000 | 114.0000 | 221.0000 | 230.0000 |
| 48.58 | 110.0000 | 125.0000 | 82.0000 | 238.0000 | 229.0000 |
| 48.6 | 99.0000 | 91.0000 | 115.0000 | 257.0000 | 212.0000 |
| 48.62 | 125.0000 | 106.0000 | 92.0000 | 230.0000 | 207.0000 |
| 48.64 | 96.0000 | 103.0000 | 105.0000 | 248.0000 | 215.0000 |
| 48.66 | 109.0000 | 121.0000 | 102.0000 | 254.0000 | 223.0000 |
| 48.68 | 107.0000 | 115.0000 | 107.0000 | 248.0000 | 191.0000 |
| 48.7 | 118.0000 | 100.0000 | 95.0000 | 214.0000 | 237.0000 |
| 48.73 | 124.0000 | 107.0000 | 110.0000 | 215.0000 | 242.0000 |
| 48.75 | 104.0000 | 116.0000 | 97.0000 | 215.0000 | 235.0000 |
| 48.77 | 112.0000 | 101.0000 | 96.0000 | 217.0000 | 235.0000 |
| 48.79 | 105.0000 | 116.0000 | 109.0000 | 211.0000 | 224.0000 |
| 48.81 | 120.0000 | 120.0000 | 116.0000 | 221.0000 | 217.0000 |
| 48.83 | 115.0000 | 94.0000 | 89.0000 | 228.0000 | 222.0000 |
| 48.85 | 105.0000 | 105.0000 | 103.0000 | 247.0000 | 236.0000 |
| 48.87 | 102.0000 | 99.0000 | 106.0000 | 236.0000 | 204.0000 |
| 48.89 | 93.0000 | 108.0000 | 97.0000 | 224.0000 | 228.0000 |
| 48.91 | 114.0000 | 109.0000 | 107.0000 | 223.0000 | 227.0000 |
| 48.93 | 109.0000 | 103.0000 | 108.0000 | 230.0000 | 242.0000 |
| 48.95 | 90.0000 | 107.0000 | 107.0000 | 248.0000 | 223.0000 |
| 48.97 | 100.0000 | 127.0000 | 103.0000 | 240.0000 | 218.0000 |
| 48.99 | 100.0000 | 129.0000 | 120.0000 | 221.0000 | 224.0000 |
| 49.01 | 114.0000 | 107.0000 | 97.0000 | 235.0000 | 185.0000 |
| 49.03 | 110.0000 | 111.0000 | 116.0000 | 216.0000 | 227.0000 |
| 49.05 | 103.0000 | 98.0000 | 96.0000 | 250.0000 | 230.0000 |
| 49.07 | 90.0000 | 99.0000 | 103.0000 | 250.0000 | 208.0000 |
| 49.09 | 105.0000 | 90.0000 | 86.0000 | 244.0000 | 216.0000 |
| 49.11 | 101.0000 | 110.0000 | 113.0000 | 216.0000 | 214.0000 |
| 49.13 | 98.0000 | 124.0000 | 99.0000 | 229.0000 | 208.0000 |
| 49.15 | 101.0000 | 100.0000 | 97.0000 | 225.0000 | 206.0000 |
| 49.17 | 101.0000 | 117.0000 | 90.0000 | 236.0000 | 231.0000 |
| 49.19 | 110.0000 | 124.0000 | 96.0000 | 245.0000 | 219.0000 |
| 49.21 | 108.0000 | 96.0000 | 86.0000 | 217.0000 | 222.0000 |
| 49.23 | 97.0000 | 93.0000 | 93.0000 | 233.0000 | 215.0000 |
| 49.25 | 121.0000 | 110.0000 | 103.0000 | 188.0000 | 205.0000 |
| 49.27 | 108.0000 | 97.0000 | 101.0000 | 255.0000 | 223.0000 |
| 49.29 | 107.0000 | 99.0000 | 104.0000 | 214.0000 | 225.0000 |
| 49.31 | 97.0000 | 114.0000 | 99.0000 | 241.0000 | 239.0000 |
| 49.33 | 108.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 235.0000 | 198.0000 |
| 49.36 | 94.0000 | 99.0000 | 94.0000 | 241.0000 | 220.0000 |
| 49.38 | 108.0000 | 94.0000 | 88.0000 | 229.0000 | 237.0000 |
| 49.4 | 98.0000 | 94.0000 | 95.0000 | 232.0000 | 224.0000 |
| 49.42 | 104.0000 | 92.0000 | 100.0000 | 229.0000 | 235.0000 |
| 49.44 | 112.0000 | 94.0000 | 100.0000 | 228.0000 | 218.0000 |
| 49.46 | 106.0000 | 107.0000 | 94.0000 | 229.0000 | 267.0000 |
| 49.48 | 100.0000 | 103.0000 | 96.0000 | 247.0000 | 235.0000 |
| 49.5 | 110.0000 | 112.0000 | 95.0000 | 213.0000 | 228.0000 |
| 49.52 | 97.0000 | 121.0000 | 106.0000 | 219.0000 | 211.0000 |
| 49.54 | 91.0000 | 110.0000 | 88.0000 | 224.0000 | 203.0000 |
| 49.56 | 108.0000 | 117.0000 | 96.0000 | 228.0000 | 235.0000 |
| 49.58 | 111.0000 | 93.0000 | 116.0000 | 209.0000 | 222.0000 |
| 49.6 | 94.0000 | 111.0000 | 92.0000 | 216.0000 | 237.0000 |
| 49.62 | 107.0000 | 119.0000 | 97.0000 | 211.0000 | 226.0000 |
| 49.64 | 102.0000 | 103.0000 | 86.0000 | 218.0000 | 225.0000 |
| 49.66 | 108.0000 | 114.0000 | 105.0000 | 238.0000 | 203.0000 |
| 49.68 | 89.0000 | 106.0000 | 115.0000 | 222.0000 | 225.0000 |
| 49.7 | 102.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 230.0000 | 222.0000 |
| 49.72 | 119.0000 | 116.0000 | 105.0000 | 214.0000 | 210.0000 |
| 49.74 | 80.0000 | 108.0000 | 98.0000 | 230.0000 | 208.0000 |
| 49.76 | 99.0000 | 108.0000 | 103.0000 | 219.0000 | 183.0000 |
| 49.78 | 98.0000 | 123.0000 | 99.0000 | 215.0000 | 217.0000 |
| 49.8 | 95.0000 | 101.0000 | 93.0000 | 206.0000 | 201.0000 |
| 49.82 | 111.0000 | 98.0000 | 84.0000 | 211.0000 | 219.0000 |
| 49.84 | 112.0000 | 103.0000 | 87.0000 | 240.0000 | 226.0000 |
| 49.86 | 104.0000 | 104.0000 | 88.0000 | 232.0000 | 228.0000 |
| 49.88 | 113.0000 | 123.0000 | 87.0000 | 213.0000 | 197.0000 |
| 49.9 | 119.0000 | 94.0000 | 111.0000 | 231.0000 | 226.0000 |
| 49.92 | 84.0000 | 101.0000 | 109.0000 | 224.0000 | 203.0000 |
| 49.94 | 117.0000 | 107.0000 | 110.0000 | 225.0000 | 242.0000 |
| 49.97 | 98.0000 | 100.0000 | 99.0000 | 204.0000 | 209.0000 |
| 49.99 | 93.0000 | 97.0000 | 92.0000 | 213.0000 | 224.0000 |
| 50.01 | 103.0000 | 116.0000 | 97.0000 | 226.0000 | 204.0000 |
| 50.03 | 100.0000 | 113.0000 | 121.0000 | 224.0000 | 223.0000 |
| 50.05 | 99.0000 | 92.0000 | 95.0000 | 234.0000 | 213.0000 |
| 50.07 | 101.0000 | 90.0000 | 95.0000 | 218.0000 | 221.0000 |
| 50.09 | 104.0000 | 117.0000 | 91.0000 | 220.0000 | 250.0000 |
| 50.11 | 103.0000 | 109.0000 | 105.0000 | 231.0000 | 220.0000 |
| 50.13 | 93.0000 | 97.0000 | 112.0000 | 202.0000 | 241.0000 |
| 50.15 | 97.0000 | 99.0000 | 116.0000 | 223.0000 | 210.0000 |
| 50.17 | 111.0000 | 102.0000 | 86.0000 | 209.0000 | 218.0000 |
| 50.19 | 98.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 215.0000 | 216.0000 |
| 50.21 | 99.0000 | 123.0000 | 97.0000 | 243.0000 | 219.0000 |
| 50.23 | 83.0000 | 101.0000 | 114.0000 | 210.0000 | 204.0000 |
| 50.25 | 98.0000 | 102.0000 | 74.0000 | 232.0000 | 195.0000 |
| 50.27 | 102.0000 | 111.0000 | 95.0000 | 229.0000 | 222.0000 |
| 50.29 | 96.0000 | 98.0000 | 90.0000 | 217.0000 | 213.0000 |
| 50.31 | 111.0000 | 118.0000 | 94.0000 | 217.0000 | 184.0000 |
| 50.33 | 84.0000 | 119.0000 | 84.0000 | 172.0000 | 257.0000 |
| 50.35 | 108.0000 | 108.0000 | 91.0000 | 235.0000 | 233.0000 |
| 50.37 | 99.0000 | 113.0000 | 96.0000 | 209.0000 | 224.0000 |
| 50.39 | 100.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 225.0000 | 239.0000 |
| 50.41 | 84.0000 | 100.0000 | 83.0000 | 213.0000 | 215.0000 |
| 50.43 | 101.0000 | 100.0000 | 118.0000 | 209.0000 | 230.0000 |
| 50.45 | 92.0000 | 89.0000 | 90.0000 | 212.0000 | 206.0000 |
| 50.47 | 104.0000 | 105.0000 | 110.0000 | 211.0000 | 191.0000 |
| 50.49 | 108.0000 | 102.0000 | 111.0000 | 221.0000 | 186.0000 |
| 50.51 | 93.0000 | 104.0000 | 97.0000 | 230.0000 | 207.0000 |
| 50.53 | 112.0000 | 105.0000 | 110.0000 | 221.0000 | 241.0000 |
| 50.55 | 91.0000 | 95.0000 | 102.0000 | 243.0000 | 218.0000 |
| 50.58 | 105.0000 | 97.0000 | 78.0000 | 209.0000 | 206.0000 |
| 50.6 | 98.0000 | 95.0000 | 97.0000 | 205.0000 | 227.0000 |
| 50.62 | 83.0000 | 128.0000 | 89.0000 | 223.0000 | 218.0000 |
| 50.64 | 115.0000 | 110.0000 | 88.0000 | 232.0000 | 223.0000 |
| 50.66 | 100.0000 | 108.0000 | 93.0000 | 237.0000 | 229.0000 |
| 50.68 | 90.0000 | 95.0000 | 99.0000 | 221.0000 | 203.0000 |
| 50.7 | 93.0000 | 108.0000 | 103.0000 | 230.0000 | 179.0000 |
| 50.72 | 101.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 242.0000 | 224.0000 |
| 50.74 | 94.0000 | 107.0000 | 89.0000 | 210.0000 | 213.0000 |
| 50.76 | 114.0000 | 101.0000 | 99.0000 | 209.0000 | 213.0000 |
| 50.78 | 118.0000 | 108.0000 | 103.0000 | 215.0000 | 206.0000 |
| 50.8 | 94.0000 | 103.0000 | 76.0000 | 213.0000 | 225.0000 |
| 50.82 | 91.0000 | 127.0000 | 101.0000 | 203.0000 | 203.0000 |
| 50.84 | 100.0000 | 116.0000 | 97.0000 | 221.0000 | 234.0000 |
| 50.86 | 93.0000 | 91.0000 | 87.0000 | 212.0000 | 232.0000 |
| 50.88 | 110.0000 | 100.0000 | 92.0000 | 235.0000 | 204.0000 |
| 50.9 | 100.0000 | 108.0000 | 79.0000 | 201.0000 | 202.0000 |
| 50.92 | 118.0000 | 113.0000 | 82.0000 | 202.0000 | 225.0000 |
| 50.94 | 93.0000 | 105.0000 | 93.0000 | 214.0000 | 183.0000 |
| 50.96 | 96.0000 | 99.0000 | 114.0000 | 233.0000 | 172.0000 |
| 50.98 | 98.0000 | 105.0000 | 107.0000 | 217.0000 | 194.0000 |
| 51 | 102.0000 | 92.0000 | 96.0000 | 221.0000 | 212.0000 |
| 51.02 | 105.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 227.0000 | 218.0000 |
| 51.04 | 101.0000 | 110.0000 | 91.0000 | 222.0000 | 210.0000 |
| 51.06 | 117.0000 | 96.0000 | 93.0000 | 225.0000 | 210.0000 |
| 51.08 | 101.0000 | 108.0000 | 94.0000 | 223.0000 | 217.0000 |
| 51.1 | 106.0000 | 97.0000 | 103.0000 | 229.0000 | 218.0000 |
| 51.12 | 98.0000 | 115.0000 | 98.0000 | 230.0000 | 207.0000 |
| 51.14 | 98.0000 | 114.0000 | 95.0000 | 200.0000 | 226.0000 |
| 51.16 | 105.0000 | 107.0000 | 92.0000 | 242.0000 | 240.0000 |
| 51.18 | 94.0000 | 97.0000 | 87.0000 | 214.0000 | 213.0000 |
| 51.21 | 90.0000 | 115.0000 | 98.0000 | 238.0000 | 213.0000 |
| 51.23 | 95.0000 | 113.0000 | 84.0000 | 218.0000 | 198.0000 |
| 51.25 | 97.0000 | 96.0000 | 83.0000 | 214.0000 | 212.0000 |
| 51.27 | 90.0000 | 105.0000 | 90.0000 | 209.0000 | 224.0000 |
| 51.29 | 90.0000 | 101.0000 | 90.0000 | 215.0000 | 216.0000 |
| 51.31 | 109.0000 | 88.0000 | 92.0000 | 227.0000 | 211.0000 |
| 51.33 | 107.0000 | 116.0000 | 106.0000 | 223.0000 | 227.0000 |
| 51.35 | 108.0000 | 95.0000 | 93.0000 | 219.0000 | 235.0000 |
| 51.37 | 99.0000 | 102.0000 | 103.0000 | 242.0000 | 202.0000 |
| 51.39 | 96.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 231.0000 | 220.0000 |
| 51.41 | 107.0000 | 107.0000 | 84.0000 | 201.0000 | 212.0000 |
| 51.43 | 97.0000 | 94.0000 | 94.0000 | 206.0000 | 208.0000 |
| 51.45 | 97.0000 | 100.0000 | 84.0000 | 208.0000 | 230.0000 |
| 51.47 | 85.0000 | 88.0000 | 101.0000 | 243.0000 | 198.0000 |
| 51.49 | 124.0000 | 89.0000 | 96.0000 | 203.0000 | 209.0000 |
| 51.51 | 111.0000 | 106.0000 | 94.0000 | 208.0000 | 205.0000 |
| 51.53 | 99.0000 | 77.0000 | 105.0000 | 215.0000 | 225.0000 |
| 51.55 | 85.0000 | 112.0000 | 106.0000 | 218.0000 | 223.0000 |
| 51.57 | 105.0000 | 108.0000 | 98.0000 | 207.0000 | 198.0000 |
| 51.59 | 95.0000 | 95.0000 | 115.0000 | 223.0000 | 212.0000 |
| 51.61 | 92.0000 | 100.0000 | 104.0000 | 214.0000 | 236.0000 |
| 51.63 | 91.0000 | 104.0000 | 93.0000 | 232.0000 | 240.0000 |
| 51.65 | 105.0000 | 98.0000 | 102.0000 | 234.0000 | 209.0000 |
| 51.67 | 93.0000 | 102.0000 | 94.0000 | 206.0000 | 201.0000 |
| 51.69 | 81.0000 | 117.0000 | 95.0000 | 255.0000 | 193.0000 |
| 51.71 | 99.0000 | 116.0000 | 88.0000 | 244.0000 | 225.0000 |
| 51.73 | 95.0000 | 86.0000 | 82.0000 | 226.0000 | 221.0000 |
| 51.75 | 95.0000 | 101.0000 | 80.0000 | 255.0000 | 200.0000 |
| 51.77 | 100.0000 | 92.0000 | 100.0000 | 236.0000 | 216.0000 |
| 51.79 | 99.0000 | 111.0000 | 92.0000 | 221.0000 | 223.0000 |
| 51.82 | 111.0000 | 101.0000 | 79.0000 | 204.0000 | 196.0000 |
| 51.84 | 103.0000 | 95.0000 | 102.0000 | 232.0000 | 238.0000 |
| 51.86 | 97.0000 | 104.0000 | 91.0000 | 240.0000 | 215.0000 |
| 51.88 | 97.0000 | 106.0000 | 94.0000 | 214.0000 | 199.0000 |
| 51.9 | 102.0000 | 101.0000 | 113.0000 | 206.0000 | 219.0000 |
| 51.92 | 84.0000 | 94.0000 | 93.0000 | 228.0000 | 189.0000 |
| 51.94 | 111.0000 | 91.0000 | 87.0000 | 213.0000 | 211.0000 |
| 51.96 | 70.0000 | 106.0000 | 101.0000 | 225.0000 | 224.0000 |
| 51.98 | 94.0000 | 91.0000 | 90.0000 | 225.0000 | 208.0000 |
| 52 | 94.0000 | 105.0000 | 103.0000 | 242.0000 | 227.0000 |
| 52.02 | 91.0000 | 92.0000 | 91.0000 | 223.0000 | 211.0000 |
| 52.04 | 87.0000 | 109.0000 | 90.0000 | 206.0000 | 198.0000 |
| 52.06 | 78.0000 | 91.0000 | 96.0000 | 203.0000 | 215.0000 |
| 52.08 | 95.0000 | 104.0000 | 89.0000 | 204.0000 | 222.0000 |
| 52.1 | 108.0000 | 92.0000 | 99.0000 | 229.0000 | 212.0000 |
| 52.12 | 86.0000 | 93.0000 | 104.0000 | 232.0000 | 190.0000 |
| 52.14 | 89.0000 | 113.0000 | 93.0000 | 212.0000 | 200.0000 |
| 52.16 | 105.0000 | 94.0000 | 96.0000 | 229.0000 | 200.0000 |
| 52.18 | 98.0000 | 100.0000 | 110.0000 | 179.0000 | 221.0000 |
| 52.2 | 88.0000 | 90.0000 | 105.0000 | 238.0000 | 225.0000 |
| 52.22 | 97.0000 | 98.0000 | 95.0000 | 224.0000 | 226.0000 |
| 52.24 | 107.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 227.0000 | 212.0000 |
| 52.26 | 94.0000 | 113.0000 | 90.0000 | 239.0000 | 207.0000 |
| 52.28 | 94.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 206.0000 | 220.0000 |
| 52.3 | 92.0000 | 83.0000 | 107.0000 | 233.0000 | 209.0000 |
| 52.32 | 106.0000 | 117.0000 | 97.0000 | 212.0000 | 223.0000 |
| 52.34 | 81.0000 | 91.0000 | 97.0000 | 217.0000 | 223.0000 |
| 52.36 | 132.0000 | 82.0000 | 81.0000 | 220.0000 | 214.0000 |
| 52.38 | 97.0000 | 100.0000 | 91.0000 | 206.0000 | 195.0000 |
| 52.4 | 105.0000 | 104.0000 | 81.0000 | 222.0000 | 218.0000 |
| 52.43 | 84.0000 | 102.0000 | 97.0000 | 205.0000 | 220.0000 |
| 52.45 | 94.0000 | 106.0000 | 103.0000 | 218.0000 | 219.0000 |
| 52.47 | 111.0000 | 100.0000 | 88.0000 | 215.0000 | 222.0000 |
| 52.49 | 104.0000 | 105.0000 | 88.0000 | 226.0000 | 203.0000 |
| 52.51 | 91.0000 | 102.0000 | 88.0000 | 225.0000 | 191.0000 |
| 52.53 | 102.0000 | 105.0000 | 83.0000 | 212.0000 | 211.0000 |
| 52.55 | 95.0000 | 97.0000 | 80.0000 | 223.0000 | 230.0000 |
| 52.57 | 118.0000 | 99.0000 | 92.0000 | 219.0000 | 198.0000 |
| 52.59 | 94.0000 | 91.0000 | 94.0000 | 226.0000 | 212.0000 |
| 52.61 | 103.0000 | 120.0000 | 83.0000 | 214.0000 | 208.0000 |
| 52.63 | 104.0000 | 87.0000 | 93.0000 | 205.0000 | 206.0000 |
| 52.65 | 91.0000 | 85.0000 | 101.0000 | 251.0000 | 211.0000 |
| 52.67 | 95.0000 | 111.0000 | 105.0000 | 189.0000 | 220.0000 |
| 52.69 | 95.0000 | 115.0000 | 100.0000 | 235.0000 | 180.0000 |
| 52.71 | 90.0000 | 85.0000 | 100.0000 | 222.0000 | 210.0000 |
| 52.73 | 107.0000 | 112.0000 | 85.0000 | 243.0000 | 233.0000 |
| 52.75 | 100.0000 | 80.0000 | 106.0000 | 206.0000 | 201.0000 |
| 52.77 | 96.0000 | 103.0000 | 84.0000 | 207.0000 | 204.0000 |
| 52.79 | 89.0000 | 97.0000 | 102.0000 | 219.0000 | 200.0000 |
| 52.81 | 99.0000 | 104.0000 | 85.0000 | 254.0000 | 210.0000 |
| 52.83 | 97.0000 | 100.0000 | 86.0000 | 210.0000 | 193.0000 |
| 52.85 | 101.0000 | 76.0000 | 91.0000 | 213.0000 | 198.0000 |
| 52.87 | 83.0000 | 98.0000 | 97.0000 | 213.0000 | 216.0000 |
| 52.89 | 82.0000 | 89.0000 | 102.0000 | 221.0000 | 236.0000 |
| 52.91 | 98.0000 | 100.0000 | 93.0000 | 227.0000 | 238.0000 |
| 52.93 | 105.0000 | 115.0000 | 88.0000 | 223.0000 | 194.0000 |
| 52.95 | 112.0000 | 101.0000 | 88.0000 | 236.0000 | 229.0000 |
| 52.97 | 113.0000 | 99.0000 | 98.0000 | 247.0000 | 200.0000 |
| 52.99 | 96.0000 | 103.0000 | 86.0000 | 207.0000 | 194.0000 |
| 53.01 | 97.0000 | 98.0000 | 105.0000 | 199.0000 | 203.0000 |
| 53.03 | 92.0000 | 93.0000 | 96.0000 | 240.0000 | 228.0000 |
| 53.06 | 104.0000 | 103.0000 | 92.0000 | 216.0000 | 208.0000 |
| 53.08 | 92.0000 | 98.0000 | 94.0000 | 231.0000 | 204.0000 |
| 53.1 | 92.0000 | 103.0000 | 84.0000 | 183.0000 | 208.0000 |
| 53.12 | 86.0000 | 89.0000 | 82.0000 | 181.0000 | 229.0000 |
| 53.14 | 94.0000 | 98.0000 | 82.0000 | 218.0000 | 203.0000 |
| 53.16 | 106.0000 | 100.0000 | 110.0000 | 246.0000 | 208.0000 |
| 53.18 | 99.0000 | 109.0000 | 89.0000 | 221.0000 | 216.0000 |
| 53.2 | 90.0000 | 109.0000 | 89.0000 | 204.0000 | 198.0000 |
| 53.22 | 96.0000 | 88.0000 | 95.0000 | 203.0000 | 208.0000 |
| 53.24 | 91.0000 | 111.0000 | 98.0000 | 237.0000 | 218.0000 |
| 53.26 | 91.0000 | 99.0000 | 88.0000 | 210.0000 | 237.0000 |
| 53.28 | 98.0000 | 99.0000 | 62.0000 | 216.0000 | 197.0000 |
| 53.3 | 92.0000 | 91.0000 | 82.0000 | 209.0000 | 223.0000 |
| 53.32 | 118.0000 | 106.0000 | 100.0000 | 248.0000 | 210.0000 |
| 53.34 | 94.0000 | 91.0000 | 107.0000 | 233.0000 | 196.0000 |
| 53.36 | 98.0000 | 91.0000 | 89.0000 | 203.0000 | 195.0000 |
| 53.38 | 102.0000 | 108.0000 | 82.0000 | 204.0000 | 219.0000 |
| 53.4 | 79.0000 | 101.0000 | 82.0000 | 224.0000 | 189.0000 |
| 53.42 | 91.0000 | 104.0000 | 92.0000 | 227.0000 | 226.0000 |
| 53.44 | 104.0000 | 110.0000 | 92.0000 | 197.0000 | 221.0000 |
| 53.46 | 92.0000 | 109.0000 | 108.0000 | 200.0000 | 223.0000 |
| 53.48 | 88.0000 | 86.0000 | 93.0000 | 218.0000 | 201.0000 |
| 53.5 | 100.0000 | 123.0000 | 81.0000 | 234.0000 | 228.0000 |
| 53.52 | 113.0000 | 96.0000 | 76.0000 | 222.0000 | 189.0000 |
| 53.54 | 98.0000 | 94.0000 | 97.0000 | 233.0000 | 229.0000 |
| 53.56 | 106.0000 | 108.0000 | 99.0000 | 195.0000 | 213.0000 |
| 53.58 | 94.0000 | 103.0000 | 100.0000 | 216.0000 | 178.0000 |
| 53.6 | 98.0000 | 94.0000 | 93.0000 | 194.0000 | 216.0000 |
| 53.62 | 99.0000 | 101.0000 | 94.0000 | 226.0000 | 197.0000 |
| 53.64 | 87.0000 | 101.0000 | 95.0000 | 224.0000 | 223.0000 |
| 53.67 | 104.0000 | 89.0000 | 83.0000 | 239.0000 | 212.0000 |
| 53.69 | 101.0000 | 118.0000 | 94.0000 | 213.0000 | 221.0000 |
| 53.71 | 81.0000 | 108.0000 | 96.0000 | 220.0000 | 218.0000 |
| 53.73 | 94.0000 | 83.0000 | 103.0000 | 213.0000 | 220.0000 |
| 53.75 | 107.0000 | 112.0000 | 98.0000 | 201.0000 | 237.0000 |
| 53.77 | 105.0000 | 86.0000 | 99.0000 | 232.0000 | 203.0000 |
| 53.79 | 109.0000 | 93.0000 | 98.0000 | 197.0000 | 201.0000 |
| 53.81 | 91.0000 | 93.0000 | 86.0000 | 211.0000 | 200.0000 |
| 53.83 | 96.0000 | 95.0000 | 106.0000 | 204.0000 | 214.0000 |
| 53.85 | 82.0000 | 92.0000 | 109.0000 | 231.0000 | 193.0000 |
| 53.87 | 90.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 228.0000 | 192.0000 |
| 53.89 | 94.0000 | 91.0000 | 97.0000 | 222.0000 | 217.0000 |
| 53.91 | 94.0000 | 100.0000 | 105.0000 | 221.0000 | 225.0000 |
| 53.93 | 104.0000 | 82.0000 | 108.0000 | 215.0000 | 212.0000 |
| 53.95 | 120.0000 | 97.0000 | 86.0000 | 201.0000 | 236.0000 |
| 53.97 | 103.0000 | 108.0000 | 77.0000 | 229.0000 | 209.0000 |
| 53.99 | 98.0000 | 92.0000 | 82.0000 | 211.0000 | 199.0000 |
| 54.01 | 96.0000 | 95.0000 | 108.0000 | 209.0000 | 220.0000 |
| 54.03 | 81.0000 | 106.0000 | 97.0000 | 190.0000 | 205.0000 |
| 54.05 | 103.0000 | 85.0000 | 83.0000 | 208.0000 | 210.0000 |
| 54.07 | 100.0000 | 84.0000 | 86.0000 | 233.0000 | 212.0000 |
| 54.09 | 96.0000 | 88.0000 | 93.0000 | 213.0000 | 229.0000 |
| 54.11 | 88.0000 | 88.0000 | 92.0000 | 212.0000 | 230.0000 |
| 54.13 | 99.0000 | 104.0000 | 90.0000 | 210.0000 | 222.0000 |
| 54.15 | 84.0000 | 97.0000 | 83.0000 | 195.0000 | 193.0000 |
| 54.17 | 105.0000 | 96.0000 | 91.0000 | 209.0000 | 230.0000 |
| 54.19 | 113.0000 | 103.0000 | 88.0000 | 222.0000 | 205.0000 |
| 54.21 | 106.0000 | 97.0000 | 100.0000 | 219.0000 | 216.0000 |
| 54.23 | 89.0000 | 93.0000 | 95.0000 | 210.0000 | 216.0000 |
| 54.25 | 105.0000 | 112.0000 | 80.0000 | 211.0000 | 225.0000 |
| 54.27 | 97.0000 | 103.0000 | 89.0000 | 224.0000 | 226.0000 |
| 54.3 | 93.0000 | 106.0000 | 96.0000 | 205.0000 | 205.0000 |
| 54.32 | 102.0000 | 93.0000 | 79.0000 | 221.0000 | 190.0000 |
| 54.34 | 97.0000 | 95.0000 | 96.0000 | 224.0000 | 199.0000 |
| 54.36 | 89.0000 | 82.0000 | 88.0000 | 229.0000 | 237.0000 |
| 54.38 | 91.0000 | 103.0000 | 88.0000 | 180.0000 | 198.0000 |
| 54.4 | 92.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 217.0000 | 219.0000 |
| 54.42 | 96.0000 | 81.0000 | 98.0000 | 227.0000 | 210.0000 |
| 54.44 | 94.0000 | 98.0000 | 98.0000 | 211.0000 | 215.0000 |
| 54.46 | 97.0000 | 88.0000 | 87.0000 | 244.0000 | 228.0000 |
| 54.48 | 100.0000 | 89.0000 | 97.0000 | 227.0000 | 193.0000 |
| 54.5 | 89.0000 | 108.0000 | 84.0000 | 243.0000 | 219.0000 |
| 54.52 | 106.0000 | 101.0000 | 90.0000 | 229.0000 | 230.0000 |
| 54.54 | 114.0000 | 106.0000 | 84.0000 | 214.0000 | 190.0000 |
| 54.56 | 91.0000 | 93.0000 | 75.0000 | 206.0000 | 192.0000 |
| 54.58 | 104.0000 | 89.0000 | 88.0000 | 206.0000 | 202.0000 |
| 54.6 | 96.0000 | 118.0000 | 101.0000 | 206.0000 | 216.0000 |
| 54.62 | 105.0000 | 88.0000 | 100.0000 | 226.0000 | 201.0000 |
| 54.64 | 88.0000 | 87.0000 | 92.0000 | 216.0000 | 223.0000 |
| 54.66 | 101.0000 | 105.0000 | 96.0000 | 192.0000 | 195.0000 |
| 54.68 | 96.0000 | 99.0000 | 95.0000 | 221.0000 | 223.0000 |
| 54.7 | 85.0000 | 86.0000 | 90.0000 | 227.0000 | 188.0000 |
| 54.72 | 83.0000 | 77.0000 | 96.0000 | 240.0000 | 190.0000 |
| 54.74 | 93.0000 | 97.0000 | 85.0000 | 228.0000 | 232.0000 |
| 54.76 | 86.0000 | 96.0000 | 78.0000 | 209.0000 | 216.0000 |
| 54.78 | 87.0000 | 81.0000 | 88.0000 | 182.0000 | 193.0000 |
| 54.8 | 96.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 204.0000 | 195.0000 |
| 54.82 | 94.0000 | 105.0000 | 89.0000 | 207.0000 | 211.0000 |
| 54.84 | 97.0000 | 96.0000 | 94.0000 | 189.0000 | 211.0000 |
| 54.86 | 97.0000 | 106.0000 | 78.0000 | 215.0000 | 221.0000 |
| 54.88 | 75.0000 | 101.0000 | 91.0000 | 211.0000 | 215.0000 |
| 54.91 | 98.0000 | 93.0000 | 85.0000 | 224.0000 | 224.0000 |
| 54.93 | 98.0000 | 89.0000 | 80.0000 | 212.0000 | 206.0000 |
| 54.95 | 82.0000 | 98.0000 | 88.0000 | 225.0000 | 212.0000 |
| 54.97 | 102.0000 | 93.0000 | 82.0000 | 196.0000 | 217.0000 |
| 54.99 | 97.0000 | 109.0000 | 92.0000 | 205.0000 | 213.0000 |
| 55.01 | 87.0000 | 100.0000 | 85.0000 | 207.0000 | 202.0000 |
| 55.03 | 103.0000 | 97.0000 | 89.0000 | 204.0000 | 204.0000 |
| 55.05 | 90.0000 | 102.0000 | 103.0000 | 196.0000 | 179.0000 |
| 55.07 | 108.0000 | 90.0000 | 89.0000 | 224.0000 | 214.0000 |
| 55.09 | 110.0000 | 95.0000 | 85.0000 | 200.0000 | 218.0000 |
| 55.11 | 81.0000 | 116.0000 | 93.0000 | 211.0000 | 189.0000 |
| 55.13 | 104.0000 | 79.0000 | 89.0000 | 204.0000 | 197.0000 |
| 55.15 | 101.0000 | 107.0000 | 86.0000 | 219.0000 | 196.0000 |
| 55.17 | 89.0000 | 93.0000 | 95.0000 | 200.0000 | 213.0000 |
| 55.19 | 84.0000 | 107.0000 | 78.0000 | 204.0000 | 221.0000 |
| 55.21 | 93.0000 | 110.0000 | 84.0000 | 214.0000 | 216.0000 |
| 55.23 | 96.0000 | 115.0000 | 88.0000 | 215.0000 | 190.0000 |
| 55.25 | 85.0000 | 95.0000 | 88.0000 | 213.0000 | 193.0000 |
| 55.27 | 96.0000 | 121.0000 | 105.0000 | 213.0000 | 209.0000 |
| 55.29 | 86.0000 | 98.0000 | 102.0000 | 185.0000 | 223.0000 |
| 55.31 | 95.0000 | 96.0000 | 99.0000 | 200.0000 | 212.0000 |
| 55.33 | 99.0000 | 107.0000 | 88.0000 | 206.0000 | 191.0000 |
| 55.35 | 106.0000 | 103.0000 | 80.0000 | 219.0000 | 202.0000 |
| 55.37 | 78.0000 | 108.0000 | 91.0000 | 238.0000 | 189.0000 |
| 55.39 | 119.0000 | 108.0000 | 78.0000 | 212.0000 | 210.0000 |
| 55.41 | 86.0000 | 121.0000 | 97.0000 | 187.0000 | 234.0000 |
| 55.43 | 86.0000 | 93.0000 | 91.0000 | 215.0000 | 235.0000 |
| 55.45 | 102.0000 | 96.0000 | 86.0000 | 231.0000 | 204.0000 |
| 55.47 | 104.0000 | 99.0000 | 101.0000 | 209.0000 | 214.0000 |
| 55.49 | 94.0000 | 90.0000 | 87.0000 | 215.0000 | 239.0000 |
| 55.52 | 87.0000 | 87.0000 | 88.0000 | 195.0000 | 216.0000 |
| 55.54 | 83.0000 | 91.0000 | 85.0000 | 228.0000 | 202.0000 |
| 55.56 | 97.0000 | 100.0000 | 96.0000 | 238.0000 | 192.0000 |
| 55.58 | 93.0000 | 107.0000 | 98.0000 | 205.0000 | 199.0000 |
| 55.6 | 97.0000 | 107.0000 | 105.0000 | 204.0000 | 228.0000 |
| 55.62 | 94.0000 | 115.0000 | 76.0000 | 201.0000 | 192.0000 |
| 55.64 | 92.0000 | 101.0000 | 79.0000 | 226.0000 | 239.0000 |
| 55.66 | 83.0000 | 89.0000 | 91.0000 | 223.0000 | 197.0000 |
| 55.68 | 88.0000 | 90.0000 | 94.0000 | 214.0000 | 215.0000 |
| 55.7 | 103.0000 | 108.0000 | 92.0000 | 217.0000 | 213.0000 |
| 55.72 | 112.0000 | 92.0000 | 92.0000 | 190.0000 | 194.0000 |
| 55.74 | 72.0000 | 108.0000 | 79.0000 | 195.0000 | 228.0000 |
| 55.76 | 87.0000 | 88.0000 | 92.0000 | 208.0000 | 219.0000 |
| 55.78 | 76.0000 | 109.0000 | 93.0000 | 232.0000 | 228.0000 |
| 55.8 | 104.0000 | 108.0000 | 106.0000 | 215.0000 | 214.0000 |
| 55.82 | 88.0000 | 83.0000 | 97.0000 | 191.0000 | 224.0000 |
| 55.84 | 100.0000 | 75.0000 | 69.0000 | 220.0000 | 202.0000 |
| 55.86 | 113.0000 | 92.0000 | 98.0000 | 211.0000 | 229.0000 |
| 55.88 | 110.0000 | 92.0000 | 87.0000 | 222.0000 | 224.0000 |
| 55.9 | 83.0000 | 94.0000 | 102.0000 | 249.0000 | 203.0000 |
| 55.92 | 101.0000 | 96.0000 | 73.0000 | 220.0000 | 205.0000 |
| 55.94 | 90.0000 | 97.0000 | 98.0000 | 221.0000 | 196.0000 |
| 55.96 | 92.0000 | 100.0000 | 92.0000 | 225.0000 | 206.0000 |
| 55.98 | 106.0000 | 103.0000 | 97.0000 | 207.0000 | 213.0000 |
| 56 | 90.0000 | 87.0000 | 75.0000 | 239.0000 | 174.0000 |
| 56.02 | 111.0000 | 117.0000 | 89.0000 | 208.0000 | 206.0000 |
| 56.04 | 94.0000 | 91.0000 | 90.0000 | 230.0000 | 193.0000 |
| 56.06 | 94.0000 | 93.0000 | 84.0000 | 249.0000 | 210.0000 |
| 56.08 | 77.0000 | 108.0000 | 86.0000 | 207.0000 | 239.0000 |
| 56.1 | 109.0000 | 93.0000 | 86.0000 | 213.0000 | 194.0000 |
| 56.12 | 107.0000 | 95.0000 | 101.0000 | 243.0000 | 204.0000 |
| 56.15 | 91.0000 | 97.0000 | 89.0000 | 211.0000 | 200.0000 |
| 56.17 | 90.0000 | 107.0000 | 89.0000 | 201.0000 | 219.0000 |
| 56.19 | 105.0000 | 94.0000 | 84.0000 | 196.0000 | 211.0000 |
| 56.21 | 89.0000 | 99.0000 | 89.0000 | 213.0000 | 210.0000 |
| 56.23 | 90.0000 | 114.0000 | 89.0000 | 223.0000 | 195.0000 |
| 56.25 | 93.0000 | 97.0000 | 71.0000 | 221.0000 | 200.0000 |
| 56.27 | 91.0000 | 94.0000 | 95.0000 | 211.0000 | 195.0000 |
| 56.29 | 87.0000 | 104.0000 | 101.0000 | 226.0000 | 216.0000 |
| 56.31 | 95.0000 | 106.0000 | 83.0000 | 202.0000 | 210.0000 |
| 56.33 | 79.0000 | 103.0000 | 93.0000 | 213.0000 | 207.0000 |
| 56.35 | 84.0000 | 101.0000 | 78.0000 | 216.0000 | 235.0000 |
| 56.37 | 96.0000 | 104.0000 | 80.0000 | 214.0000 | 210.0000 |
| 56.39 | 83.0000 | 90.0000 | 99.0000 | 212.0000 | 225.0000 |
| 56.41 | 103.0000 | 92.0000 | 86.0000 | 234.0000 | 236.0000 |
| 56.43 | 98.0000 | 78.0000 | 95.0000 | 239.0000 | 218.0000 |
| 56.45 | 106.0000 | 94.0000 | 87.0000 | 209.0000 | 204.0000 |
| 56.47 | 104.0000 | 80.0000 | 93.0000 | 209.0000 | 222.0000 |
| 56.49 | 105.0000 | 83.0000 | 85.0000 | 214.0000 | 205.0000 |
| 56.51 | 92.0000 | 102.0000 | 99.0000 | 187.0000 | 212.0000 |
| 56.53 | 95.0000 | 96.0000 | 97.0000 | 232.0000 | 234.0000 |
| 56.55 | 105.0000 | 106.0000 | 93.0000 | 208.0000 | 225.0000 |
| 56.57 | 81.0000 | 96.0000 | 81.0000 | 218.0000 | 237.0000 |
| 56.59 | 102.0000 | 93.0000 | 95.0000 | 214.0000 | 211.0000 |
| 56.61 | 102.0000 | 97.0000 | 75.0000 | 217.0000 | 217.0000 |
| 56.63 | 96.0000 | 90.0000 | 80.0000 | 202.0000 | 207.0000 |
| 56.65 | 109.0000 | 93.0000 | 89.0000 | 240.0000 | 228.0000 |
| 56.67 | 97.0000 | 111.0000 | 73.0000 | 210.0000 | 241.0000 |
| 56.69 | 110.0000 | 103.0000 | 89.0000 | 212.0000 | 220.0000 |
| 56.71 | 97.0000 | 84.0000 | 86.0000 | 222.0000 | 212.0000 |
| 56.73 | 95.0000 | 100.0000 | 86.0000 | 218.0000 | 229.0000 |
| 56.76 | 105.0000 | 88.0000 | 96.0000 | 196.0000 | 199.0000 |
| 56.78 | 121.0000 | 90.0000 | 88.0000 | 238.0000 | 175.0000 |
| 56.8 | 95.0000 | 99.0000 | 93.0000 | 229.0000 | 218.0000 |
| 56.82 | 99.0000 | 105.0000 | 93.0000 | 256.0000 | 228.0000 |
| 56.84 | 92.0000 | 94.0000 | 91.0000 | 211.0000 | 207.0000 |
| 56.86 | 94.0000 | 102.0000 | 95.0000 | 227.0000 | 227.0000 |
| 56.88 | 110.0000 | 101.0000 | 110.0000 | 228.0000 | 219.0000 |
| 56.9 | 90.0000 | 75.0000 | 94.0000 | 264.0000 | 197.0000 |
| 56.92 | 103.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 234.0000 | 199.0000 |
| 56.94 | 88.0000 | 109.0000 | 94.0000 | 207.0000 | 182.0000 |
| 56.96 | 103.0000 | 111.0000 | 90.0000 | 231.0000 | 198.0000 |
| 56.98 | 91.0000 | 95.0000 | 107.0000 | 226.0000 | 214.0000 |
| 57 | 96.0000 | 98.0000 | 85.0000 | 215.0000 | 198.0000 |
| 57.02 | 94.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 217.0000 | 206.0000 |
| 57.04 | 104.0000 | 106.0000 | 94.0000 | 255.0000 | 188.0000 |
| 57.06 | 93.0000 | 111.0000 | 99.0000 | 234.0000 | 211.0000 |
| 57.08 | 86.0000 | 87.0000 | 98.0000 | 218.0000 | 210.0000 |
| 57.1 | 85.0000 | 87.0000 | 85.0000 | 230.0000 | 229.0000 |
| 57.12 | 98.0000 | 97.0000 | 76.0000 | 255.0000 | 238.0000 |
| 57.14 | 87.0000 | 92.0000 | 102.0000 | 212.0000 | 207.0000 |
| 57.16 | 103.0000 | 99.0000 | 83.0000 | 231.0000 | 213.0000 |
| 57.18 | 91.0000 | 83.0000 | 103.0000 | 226.0000 | 204.0000 |
| 57.2 | 108.0000 | 105.0000 | 89.0000 | 229.0000 | 203.0000 |
| 57.22 | 87.0000 | 83.0000 | 72.0000 | 268.0000 | 228.0000 |
| 57.24 | 99.0000 | 107.0000 | 107.0000 | 254.0000 | 210.0000 |
| 57.26 | 82.0000 | 98.0000 | 100.0000 | 246.0000 | 222.0000 |
| 57.28 | 93.0000 | 101.0000 | 117.0000 | 221.0000 | 210.0000 |
| 57.3 | 80.0000 | 109.0000 | 83.0000 | 220.0000 | 206.0000 |
| 57.32 | 106.0000 | 92.0000 | 90.0000 | 232.0000 | 238.0000 |
| 57.34 | 81.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 234.0000 | 196.0000 |
| 57.37 | 85.0000 | 97.0000 | 89.0000 | 225.0000 | 211.0000 |
| 57.39 | 77.0000 | 90.0000 | 96.0000 | 233.0000 | 212.0000 |
| 57.41 | 83.0000 | 84.0000 | 90.0000 | 229.0000 | 216.0000 |
| 57.43 | 88.0000 | 102.0000 | 100.0000 | 233.0000 | 199.0000 |
| 57.45 | 104.0000 | 94.0000 | 103.0000 | 246.0000 | 206.0000 |
| 57.47 | 96.0000 | 116.0000 | 106.0000 | 208.0000 | 197.0000 |
| 57.49 | 100.0000 | 109.0000 | 102.0000 | 243.0000 | 224.0000 |
| 57.51 | 103.0000 | 107.0000 | 81.0000 | 242.0000 | 216.0000 |
| 57.53 | 93.0000 | 81.0000 | 91.0000 | 250.0000 | 233.0000 |
| 57.55 | 94.0000 | 95.0000 | 78.0000 | 242.0000 | 219.0000 |
| 57.57 | 99.0000 | 92.0000 | 98.0000 | 223.0000 | 214.0000 |
| 57.59 | 89.0000 | 99.0000 | 88.0000 | 238.0000 | 257.0000 |
| 57.61 | 108.0000 | 91.0000 | 99.0000 | 254.0000 | 217.0000 |
| 57.63 | 95.0000 | 101.0000 | 80.0000 | 236.0000 | 212.0000 |
| 57.65 | 98.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 239.0000 | 216.0000 |
| 57.67 | 95.0000 | 103.0000 | 93.0000 | 258.0000 | 211.0000 |
| 57.69 | 100.0000 | 103.0000 | 87.0000 | 219.0000 | 219.0000 |
| 57.71 | 95.0000 | 97.0000 | 85.0000 | 229.0000 | 236.0000 |
| 57.73 | 102.0000 | 89.0000 | 98.0000 | 239.0000 | 223.0000 |
| 57.75 | 96.0000 | 87.0000 | 81.0000 | 223.0000 | 212.0000 |
| 57.77 | 87.0000 | 112.0000 | 109.0000 | 216.0000 | 201.0000 |
| 57.79 | 83.0000 | 92.0000 | 104.0000 | 246.0000 | 232.0000 |
| 57.81 | 112.0000 | 114.0000 | 84.0000 | 240.0000 | 226.0000 |
| 57.83 | 93.0000 | 89.0000 | 93.0000 | 202.0000 | 226.0000 |
| 57.85 | 95.0000 | 85.0000 | 90.0000 | 233.0000 | 215.0000 |
| 57.87 | 92.0000 | 83.0000 | 89.0000 | 244.0000 | 245.0000 |
| 57.89 | 85.0000 | 92.0000 | 103.0000 | 218.0000 | 222.0000 |
| 57.91 | 89.0000 | 98.0000 | 96.0000 | 250.0000 | 213.0000 |
| 57.93 | 90.0000 | 104.0000 | 89.0000 | 228.0000 | 212.0000 |
| 57.95 | 89.0000 | 91.0000 | 83.0000 | 211.0000 | 208.0000 |
| 57.97 | 84.0000 | 81.0000 | 107.0000 | 221.0000 | 222.0000 |
| 58 | 100.0000 | 81.0000 | 100.0000 | 222.0000 | 214.0000 |
| 58.02 | 113.0000 | 78.0000 | 87.0000 | 218.0000 | 224.0000 |
| 58.04 | 96.0000 | 88.0000 | 101.0000 | 245.0000 | 228.0000 |
| 58.06 | 90.0000 | 95.0000 | 79.0000 | 214.0000 | 205.0000 |
| 58.08 | 105.0000 | 109.0000 | 84.0000 | 218.0000 | 218.0000 |
| 58.1 | 84.0000 | 92.0000 | 96.0000 | 262.0000 | 209.0000 |
| 58.12 | 96.0000 | 89.0000 | 88.0000 | 207.0000 | 177.0000 |
| 58.14 | 97.0000 | 108.0000 | 102.0000 | 246.0000 | 243.0000 |
| 58.16 | 96.0000 | 92.0000 | 90.0000 | 220.0000 | 194.0000 |
| 58.18 | 91.0000 | 108.0000 | 85.0000 | 235.0000 | 208.0000 |
| 58.2 | 98.0000 | 89.0000 | 90.0000 | 221.0000 | 231.0000 |
| 58.22 | 84.0000 | 96.0000 | 85.0000 | 241.0000 | 235.0000 |
| 58.24 | 88.0000 | 83.0000 | 96.0000 | 258.0000 | 228.0000 |
| 58.26 | 86.0000 | 112.0000 | 93.0000 | 221.0000 | 235.0000 |
| 58.28 | 94.0000 | 89.0000 | 88.0000 | 230.0000 | 244.0000 |
| 58.3 | 98.0000 | 99.0000 | 91.0000 | 235.0000 | 248.0000 |
| 58.32 | 95.0000 | 104.0000 | 92.0000 | 233.0000 | 220.0000 |
| 58.34 | 91.0000 | 77.0000 | 96.0000 | 233.0000 | 239.0000 |
| 58.36 | 101.0000 | 92.0000 | 91.0000 | 219.0000 | 234.0000 |
| 58.38 | 94.0000 | 98.0000 | 86.0000 | 220.0000 | 247.0000 |
| 58.4 | 83.0000 | 103.0000 | 82.0000 | 220.0000 | 242.0000 |
| 58.42 | 77.0000 | 103.0000 | 98.0000 | 220.0000 | 240.0000 |
| 58.44 | 90.0000 | 95.0000 | 84.0000 | 225.0000 | 232.0000 |
| 58.46 | 109.0000 | 100.0000 | 77.0000 | 243.0000 | 215.0000 |
| 58.48 | 96.0000 | 88.0000 | 84.0000 | 235.0000 | 217.0000 |
| 58.5 | 86.0000 | 92.0000 | 100.0000 | 212.0000 | 212.0000 |
| 58.52 | 99.0000 | 102.0000 | 99.0000 | 243.0000 | 232.0000 |
| 58.54 | 116.0000 | 99.0000 | 103.0000 | 240.0000 | 243.0000 |
| 58.56 | 93.0000 | 101.0000 | 98.0000 | 238.0000 | 215.0000 |
| 58.58 | 111.0000 | 100.0000 | 107.0000 | 236.0000 | 200.0000 |
| 58.61 | 95.0000 | 106.0000 | 94.0000 | 225.0000 | 208.0000 |
| 58.63 | 110.0000 | 103.0000 | 82.0000 | 219.0000 | 223.0000 |
| 58.65 | 96.0000 | 102.0000 | 80.0000 | 241.0000 | 227.0000 |
| 58.67 | 94.0000 | 96.0000 | 110.0000 | 214.0000 | 228.0000 |
| 58.69 | 93.0000 | 102.0000 | 83.0000 | 232.0000 | 211.0000 |
| 58.71 | 93.0000 | 83.0000 | 87.0000 | 241.0000 | 216.0000 |
| 58.73 | 117.0000 | 99.0000 | 87.0000 | 224.0000 | 231.0000 |
| 58.75 | 105.0000 | 115.0000 | 87.0000 | 225.0000 | 241.0000 |
| 58.77 | 82.0000 | 82.0000 | 96.0000 | 246.0000 | 217.0000 |
| 58.79 | 89.0000 | 109.0000 | 110.0000 | 198.0000 | 226.0000 |
| 58.81 | 101.0000 | 92.0000 | 101.0000 | 227.0000 | 227.0000 |
| 58.83 | 91.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 232.0000 | 222.0000 |
| 58.85 | 102.0000 | 112.0000 | 82.0000 | 208.0000 | 221.0000 |
| 58.87 | 105.0000 | 98.0000 | 100.0000 | 218.0000 | 208.0000 |
| 58.89 | 82.0000 | 95.0000 | 93.0000 | 225.0000 | 231.0000 |
| 58.91 | 99.0000 | 116.0000 | 93.0000 | 248.0000 | 210.0000 |
| 58.93 | 89.0000 | 83.0000 | 88.0000 | 204.0000 | 206.0000 |
| 58.95 | 109.0000 | 104.0000 | 98.0000 | 250.0000 | 248.0000 |
| 58.97 | 105.0000 | 93.0000 | 85.0000 | 236.0000 | 231.0000 |
| 58.99 | 100.0000 | 90.0000 | 85.0000 | 232.0000 | 228.0000 |
| 59.01 | 76.0000 | 98.0000 | 81.0000 | 205.0000 | 195.0000 |
| 59.03 | 116.0000 | 102.0000 | 94.0000 | 215.0000 | 223.0000 |
| 59.05 | 93.0000 | 85.0000 | 91.0000 | 217.0000 | 213.0000 |
| 59.07 | 94.0000 | 108.0000 | 79.0000 | 227.0000 | 262.0000 |
| 59.09 | 80.0000 | 100.0000 | 95.0000 | 221.0000 | 207.0000 |
| 59.11 | 86.0000 | 112.0000 | 94.0000 | 235.0000 | 214.0000 |
| 59.13 | 65.0000 | 95.0000 | 93.0000 | 207.0000 | 236.0000 |
| 59.15 | 107.0000 | 109.0000 | 87.0000 | 218.0000 | 238.0000 |
| 59.17 | 90.0000 | 93.0000 | 88.0000 | 227.0000 | 212.0000 |
| 59.19 | 90.0000 | 91.0000 | 79.0000 | 226.0000 | 198.0000 |
| 59.21 | 80.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 192.0000 | 205.0000 |
| 59.24 | 89.0000 | 94.0000 | 80.0000 | 208.0000 | 204.0000 |
| 59.26 | 86.0000 | 95.0000 | 85.0000 | 245.0000 | 199.0000 |
| 59.28 | 80.0000 | 111.0000 | 88.0000 | 215.0000 | 211.0000 |
| 59.3 | 113.0000 | 98.0000 | 86.0000 | 206.0000 | 219.0000 |
| 59.32 | 97.0000 | 105.0000 | 96.0000 | 224.0000 | 218.0000 |
| 59.34 | 93.0000 | 98.0000 | 92.0000 | 229.0000 | 239.0000 |
| 59.36 | 84.0000 | 85.0000 | 93.0000 | 204.0000 | 211.0000 |
| 59.38 | 96.0000 | 87.0000 | 94.0000 | 218.0000 | 204.0000 |
| 59.4 | 92.0000 | 81.0000 | 99.0000 | 210.0000 | 205.0000 |
| 59.42 | 86.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 211.0000 | 200.0000 |
| 59.44 | 98.0000 | 82.0000 | 88.0000 | 229.0000 | 192.0000 |
| 59.46 | 107.0000 | 108.0000 | 98.0000 | 226.0000 | 208.0000 |
| 59.48 | 84.0000 | 93.0000 | 93.0000 | 217.0000 | 198.0000 |
| 59.5 | 91.0000 | 101.0000 | 89.0000 | 211.0000 | 208.0000 |
| 59.52 | 96.0000 | 108.0000 | 91.0000 | 203.0000 | 185.0000 |
| 59.54 | 85.0000 | 106.0000 | 86.0000 | 280.0000 | 196.0000 |
| 59.56 | 97.0000 | 97.0000 | 100.0000 | 200.0000 | 192.0000 |
| 59.58 | 105.0000 | 87.0000 | 95.0000 | 197.0000 | 202.0000 |
| 59.6 | 92.0000 | 94.0000 | 95.0000 | 221.0000 | 218.0000 |
| 59.62 | 78.0000 | 100.0000 | 98.0000 | 214.0000 | 206.0000 |
| 59.64 | 106.0000 | 93.0000 | 99.0000 | 221.0000 | 189.0000 |
| 59.66 | 123.0000 | 98.0000 | 83.0000 | 223.0000 | 218.0000 |
| 59.68 | 81.0000 | 103.0000 | 84.0000 | 240.0000 | 220.0000 |
| 59.7 | 96.0000 | 92.0000 | 97.0000 | 218.0000 | 214.0000 |
| 59.72 | 103.0000 | 98.0000 | 83.0000 | 227.0000 | 222.0000 |
| 59.74 | 96.0000 | 91.0000 | 97.0000 | 221.0000 | 228.0000 |
| 59.76 | 107.0000 | 86.0000 | 80.0000 | 238.0000 | 218.0000 |
| 59.78 | 90.0000 | 107.0000 | 86.0000 | 204.0000 | 193.0000 |
| 59.8 | 101.0000 | 99.0000 | 92.0000 | 214.0000 | 225.0000 |
| 59.82 | 95.0000 | 95.0000 | 81.0000 | 240.0000 | 222.0000 |
| 59.85 | 96.0000 | 111.0000 | 88.0000 | 220.0000 | 207.0000 |
| 59.87 | 73.0000 | 85.0000 | 88.0000 | 200.0000 | 241.0000 |
| 59.89 | 98.0000 | 89.0000 | 94.0000 | 213.0000 | 230.0000 |
| 59.91 | 75.0000 | 90.0000 | 98.0000 | 183.0000 | 214.0000 |
| 59.93 | 102.0000 | 96.0000 | 98.0000 | 198.0000 | 203.0000 |
| 59.95 | 71.0000 | 99.0000 | 82.0000 | 231.0000 | 226.0000 |
| 59.97 | 101.0000 | 93.0000 | 87.0000 | 242.0000 | 225.0000 |
| 59.99 | 92.0000 | 105.0000 | 104.0000 | 239.0000 | 208.0000 |
| 60.01 | 101.0000 | 90.0000 | 83.0000 | 204.0000 | 189.0000 |
| 60.03 | 77.0000 | 95.0000 | 90.0000 | 218.0000 | 217.0000 |
| 60.05 | 95.0000 | 90.0000 | 100.0000 | 222.0000 | 213.0000 |
| 60.07 | 114.0000 | 93.0000 | 96.0000 | 237.0000 | 224.0000 |
| 60.09 | 76.0000 | 113.0000 | 86.0000 | 203.0000 | 202.0000 |
| 60.11 | 97.0000 | 85.0000 | 96.0000 | 215.0000 | 200.0000 |
| 60.13 | 99.0000 | 101.0000 | 90.0000 | 238.0000 | 213.0000 |
| 60.15 | 99.0000 | 108.0000 | 96.0000 | 222.0000 | 192.0000 |
| 60.17 | 95.0000 | 87.0000 | 90.0000 | 204.0000 | 209.0000 |
| 60.19 | 98.0000 | 89.0000 | 76.0000 | 207.0000 | 217.0000 |
| 60.21 | 97.0000 | 87.0000 | 87.0000 | 195.0000 | 232.0000 |
| 60.23 | 97.0000 | 101.0000 | 87.0000 | 218.0000 | 212.0000 |
| 60.25 | 83.0000 | 100.0000 | 84.0000 | 237.0000 | 204.0000 |
| 60.27 | 92.0000 | 86.0000 | 83.0000 | 218.0000 | 198.0000 |
| 60.29 | 82.0000 | 98.0000 | 87.0000 | 222.0000 | 203.0000 |
| 60.31 | 98.0000 | 102.0000 | 100.0000 | 209.0000 | 203.0000 |
| 60.33 | 96.0000 | 110.0000 | 89.0000 | 211.0000 | 210.0000 |
| 60.35 | 101.0000 | 92.0000 | 88.0000 | 200.0000 | 223.0000 |
| 60.37 | 120.0000 | 102.0000 | 104.0000 | 177.0000 | 226.0000 |
| 60.39 | 96.0000 | 94.0000 | 89.0000 | 203.0000 | 207.0000 |
| 60.41 | 97.0000 | 97.0000 | 94.0000 | 200.0000 | 231.0000 |
| 60.43 | 99.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 226.0000 | 227.0000 |
| 60.46 | 101.0000 | 94.0000 | 99.0000 | 205.0000 | 220.0000 |
| 60.48 | 83.0000 | 99.0000 | 84.0000 | 219.0000 | 195.0000 |
| 60.5 | 108.0000 | 101.0000 | 79.0000 | 192.0000 | 207.0000 |
| 60.52 | 92.0000 | 112.0000 | 80.0000 | 240.0000 | 228.0000 |
| 60.54 | 96.0000 | 100.0000 | 86.0000 | 221.0000 | 223.0000 |
| 60.56 | 92.0000 | 106.0000 | 74.0000 | 200.0000 | 205.0000 |
| 60.58 | 95.0000 | 103.0000 | 103.0000 | 211.0000 | 213.0000 |
| 60.6 | 117.0000 | 107.0000 | 104.0000 | 199.0000 | 218.0000 |
| 60.62 | 88.0000 | 103.0000 | 82.0000 | 198.0000 | 218.0000 |
| 60.64 | 100.0000 | 88.0000 | 107.0000 | 187.0000 | 204.0000 |
| 60.66 | 119.0000 | 92.0000 | 95.0000 | 230.0000 | 191.0000 |
| 60.68 | 108.0000 | 98.0000 | 96.0000 | 205.0000 | 199.0000 |
| 60.7 | 93.0000 | 94.0000 | 87.0000 | 238.0000 | 219.0000 |
| 60.72 | 110.0000 | 82.0000 | 95.0000 | 210.0000 | 219.0000 |
| 60.74 | 117.0000 | 98.0000 | 89.0000 | 235.0000 | 193.0000 |
| 60.76 | 105.0000 | 96.0000 | 89.0000 | 225.0000 | 192.0000 |
| 60.78 | 112.0000 | 121.0000 | 113.0000 | 205.0000 | 202.0000 |
| 60.8 | 104.0000 | 110.0000 | 95.0000 | 224.0000 | 197.0000 |
| 60.82 | 83.0000 | 90.0000 | 88.0000 | 211.0000 | 228.0000 |
| 60.84 | 91.0000 | 89.0000 | 81.0000 | 181.0000 | 216.0000 |
| 60.86 | 92.0000 | 98.0000 | 89.0000 | 201.0000 | 199.0000 |
| 60.88 | 96.0000 | 97.0000 | 96.0000 | 204.0000 | 208.0000 |
| 60.9 | 107.0000 | 97.0000 | 94.0000 | 207.0000 | 208.0000 |
| 60.92 | 96.0000 | 88.0000 | 86.0000 | 185.0000 | 198.0000 |
| 60.94 | 108.0000 | 104.0000 | 98.0000 | 213.0000 | 221.0000 |
| 60.96 | 96.0000 | 92.0000 | 85.0000 | 180.0000 | 190.0000 |
| 60.98 | 104.0000 | 110.0000 | 84.0000 | 219.0000 | 213.0000 |
| 61 | 114.0000 | 105.0000 | 95.0000 | 226.0000 | 192.0000 |
| 61.02 | 84.0000 | 93.0000 | 88.0000 | 225.0000 | 214.0000 |
| 61.04 | 99.0000 | 116.0000 | 97.0000 | 199.0000 | 202.0000 |
| 61.06 | 87.0000 | 94.0000 | 105.0000 | 205.0000 | 210.0000 |
| 61.09 | 93.0000 | 109.0000 | 100.0000 | 216.0000 | 211.0000 |
| 61.11 | 94.0000 | 100.0000 | 91.0000 | 212.0000 | 201.0000 |
| 61.13 | 121.0000 | 93.0000 | 83.0000 | 209.0000 | 195.0000 |
| 61.15 | 98.0000 | 97.0000 | 92.0000 | 198.0000 | 205.0000 |
| 61.17 | 83.0000 | 92.0000 | 84.0000 | 226.0000 | 206.0000 |
| 61.19 | 108.0000 | 109.0000 | 90.0000 | 212.0000 | 196.0000 |
| 61.21 | 82.0000 | 92.0000 | 87.0000 | 195.0000 | 204.0000 |
| 61.23 | 108.0000 | 108.0000 | 92.0000 | 204.0000 | 223.0000 |
| 61.25 | 101.0000 | 86.0000 | 91.0000 | 207.0000 | 212.0000 |
| 61.27 | 107.0000 | 110.0000 | 74.0000 | 205.0000 | 188.0000 |
| 61.29 | 106.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 231.0000 | 227.0000 |
| 61.31 | 104.0000 | 103.0000 | 99.0000 | 210.0000 | 205.0000 |
| 61.33 | 97.0000 | 98.0000 | 88.0000 | 206.0000 | 243.0000 |
| 61.35 | 93.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 233.0000 | 221.0000 |
| 61.37 | 97.0000 | 112.0000 | 94.0000 | 235.0000 | 193.0000 |
| 61.39 | 88.0000 | 107.0000 | 106.0000 | 219.0000 | 189.0000 |
| 61.41 | 90.0000 | 97.0000 | 76.0000 | 219.0000 | 213.0000 |
| 61.43 | 108.0000 | 110.0000 | 95.0000 | 211.0000 | 206.0000 |
| 61.45 | 98.0000 | 105.0000 | 104.0000 | 184.0000 | 206.0000 |
| 61.47 | 96.0000 | 110.0000 | 99.0000 | 235.0000 | 220.0000 |
| 61.49 | 108.0000 | 97.0000 | 93.0000 | 229.0000 | 226.0000 |
| 61.51 | 106.0000 | 90.0000 | 97.0000 | 200.0000 | 207.0000 |
| 61.53 | 90.0000 | 117.0000 | 91.0000 | 181.0000 | 211.0000 |
| 61.55 | 88.0000 | 94.0000 | 99.0000 | 217.0000 | 188.0000 |
| 61.57 | 95.0000 | 107.0000 | 81.0000 | 205.0000 | 214.0000 |
| 61.59 | 101.0000 | 106.0000 | 95.0000 | 194.0000 | 188.0000 |
| 61.61 | 92.0000 | 113.0000 | 97.0000 | 225.0000 | 219.0000 |
| 61.63 | 94.0000 | 109.0000 | 90.0000 | 200.0000 | 220.0000 |
| 61.65 | 123.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 208.0000 | 195.0000 |
| 61.67 | 100.0000 | 94.0000 | 93.0000 | 240.0000 | 188.0000 |
| 61.7 | 100.0000 | 98.0000 | 91.0000 | 230.0000 | 218.0000 |
| 61.72 | 117.0000 | 103.0000 | 83.0000 | 238.0000 | 206.0000 |
| 61.74 | 94.0000 | 106.0000 | 95.0000 | 211.0000 | 183.0000 |
| 61.76 | 86.0000 | 102.0000 | 73.0000 | 200.0000 | 216.0000 |
| 61.78 | 96.0000 | 106.0000 | 89.0000 | 212.0000 | 211.0000 |
| 61.8 | 76.0000 | 92.0000 | 79.0000 | 190.0000 | 234.0000 |
| 61.82 | 83.0000 | 96.0000 | 106.0000 | 209.0000 | 197.0000 |
| 61.84 | 97.0000 | 109.0000 | 83.0000 | 203.0000 | 214.0000 |
| 61.86 | 96.0000 | 90.0000 | 76.0000 | 221.0000 | 186.0000 |
| 61.88 | 90.0000 | 109.0000 | 89.0000 | 233.0000 | 225.0000 |
| 61.9 | 98.0000 | 92.0000 | 83.0000 | 189.0000 | 197.0000 |
| 61.92 | 98.0000 | 89.0000 | 94.0000 | 199.0000 | 203.0000 |
| 61.94 | 87.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 208.0000 | 209.0000 |
| 61.96 | 100.0000 | 97.0000 | 79.0000 | 210.0000 | 206.0000 |
| 61.98 | 99.0000 | 87.0000 | 103.0000 | 206.0000 | 218.0000 |
| 62 | 83.0000 | 101.0000 | 103.0000 | 216.0000 | 190.0000 |
| 62.02 | 88.0000 | 99.0000 | 78.0000 | 201.0000 | 205.0000 |
| 62.04 | 81.0000 | 93.0000 | 95.0000 | 190.0000 | 219.0000 |
| 62.06 | 106.0000 | 83.0000 | 89.0000 | 219.0000 | 208.0000 |
| 62.08 | 89.0000 | 111.0000 | 82.0000 | 209.0000 | 209.0000 |
| 62.1 | 85.0000 | 110.0000 | 95.0000 | 232.0000 | 199.0000 |
| 62.12 | 89.0000 | 96.0000 | 97.0000 | 181.0000 | 177.0000 |
| 62.14 | 91.0000 | 105.0000 | 80.0000 | 197.0000 | 182.0000 |
| 62.16 | 93.0000 | 97.0000 | 115.0000 | 221.0000 | 212.0000 |
| 62.18 | 96.0000 | 95.0000 | 91.0000 | 219.0000 | 203.0000 |
| 62.2 | 93.0000 | 102.0000 | 83.0000 | 217.0000 | 210.0000 |
| 62.22 | 95.0000 | 94.0000 | 100.0000 | 206.0000 | 198.0000 |
| 62.24 | 95.0000 | 82.0000 | 89.0000 | 195.0000 | 202.0000 |
| 62.26 | 89.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 201.0000 | 206.0000 |
| 62.28 | 103.0000 | 97.0000 | 84.0000 | 233.0000 | 191.0000 |
| 62.3 | 96.0000 | 98.0000 | 103.0000 | 209.0000 | 216.0000 |
| 62.33 | 112.0000 | 90.0000 | 93.0000 | 194.0000 | 217.0000 |
| 62.35 | 97.0000 | 93.0000 | 85.0000 | 190.0000 | 189.0000 |
| 62.37 | 86.0000 | 101.0000 | 84.0000 | 248.0000 | 197.0000 |
| 62.39 | 111.0000 | 87.0000 | 80.0000 | 203.0000 | 206.0000 |
| 62.41 | 94.0000 | 91.0000 | 91.0000 | 209.0000 | 218.0000 |
| 62.43 | 91.0000 | 93.0000 | 109.0000 | 203.0000 | 198.0000 |
| 62.45 | 102.0000 | 96.0000 | 83.0000 | 237.0000 | 210.0000 |
| 62.47 | 85.0000 | 102.0000 | 90.0000 | 235.0000 | 193.0000 |
| 62.49 | 91.0000 | 98.0000 | 95.0000 | 203.0000 | 194.0000 |
| 62.51 | 97.0000 | 88.0000 | 74.0000 | 220.0000 | 195.0000 |
| 62.53 | 87.0000 | 105.0000 | 75.0000 | 227.0000 | 210.0000 |
| 62.55 | 74.0000 | 110.0000 | 87.0000 | 204.0000 | 195.0000 |
| 62.57 | 88.0000 | 98.0000 | 82.0000 | 228.0000 | 206.0000 |
| 62.59 | 96.0000 | 87.0000 | 94.0000 | 202.0000 | 206.0000 |
| 62.61 | 104.0000 | 98.0000 | 101.0000 | 206.0000 | 192.0000 |
| 62.63 | 95.0000 | 89.0000 | 84.0000 | 222.0000 | 189.0000 |
| 62.65 | 93.0000 | 99.0000 | 80.0000 | 197.0000 | 187.0000 |
| 62.67 | 94.0000 | 92.0000 | 81.0000 | 217.0000 | 180.0000 |
| 62.69 | 103.0000 | 89.0000 | 86.0000 | 209.0000 | 190.0000 |
| 62.71 | 97.0000 | 108.0000 | 75.0000 | 203.0000 | 203.0000 |
| 62.73 | 85.0000 | 97.0000 | 81.0000 | 217.0000 | 217.0000 |
| 62.75 | 81.0000 | 77.0000 | 96.0000 | 190.0000 | 215.0000 |
| 62.77 | 89.0000 | 110.0000 | 79.0000 | 207.0000 | 190.0000 |
| 62.79 | 92.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 211.0000 | 171.0000 |
| 62.81 | 97.0000 | 82.0000 | 92.0000 | 208.0000 | 206.0000 |
| 62.83 | 79.0000 | 71.0000 | 93.0000 | 217.0000 | 194.0000 |
| 62.85 | 102.0000 | 111.0000 | 86.0000 | 233.0000 | 225.0000 |
| 62.87 | 88.0000 | 78.0000 | 74.0000 | 198.0000 | 200.0000 |
| 62.89 | 96.0000 | 94.0000 | 92.0000 | 217.0000 | 225.0000 |
| 62.91 | 88.0000 | 87.0000 | 89.0000 | 212.0000 | 199.0000 |
| 62.94 | 97.0000 | 98.0000 | 102.0000 | 213.0000 | 219.0000 |
| 62.96 | 84.0000 | 94.0000 | 95.0000 | 222.0000 | 223.0000 |
| 62.98 | 92.0000 | 96.0000 | 95.0000 | 202.0000 | 229.0000 |
| 63 | 108.0000 | 116.0000 | 90.0000 | 229.0000 | 207.0000 |
| 63.02 | 87.0000 | 103.0000 | 84.0000 | 210.0000 | 204.0000 |
| 63.04 | 111.0000 | 94.0000 | 77.0000 | 227.0000 | 204.0000 |
| 63.06 | 89.0000 | 106.0000 | 100.0000 | 183.0000 | 209.0000 |
| 63.08 | 103.0000 | 104.0000 | 90.0000 | 217.0000 | 184.0000 |
| 63.1 | 95.0000 | 83.0000 | 74.0000 | 192.0000 | 211.0000 |
| 63.12 | 82.0000 | 102.0000 | 91.0000 | 195.0000 | 217.0000 |
| 63.14 | 102.0000 | 99.0000 | 102.0000 | 213.0000 | 192.0000 |
| 63.16 | 89.0000 | 104.0000 | 85.0000 | 212.0000 | 213.0000 |
| 63.18 | 88.0000 | 87.0000 | 76.0000 | 219.0000 | 192.0000 |
| 63.2 | 103.0000 | 84.0000 | 73.0000 | 217.0000 | 193.0000 |
| 63.22 | 106.0000 | 101.0000 | 96.0000 | 197.0000 | 204.0000 |
| 63.24 | 99.0000 | 106.0000 | 98.0000 | 203.0000 | 231.0000 |
| 63.26 | 83.0000 | 95.0000 | 101.0000 | 199.0000 | 208.0000 |
| 63.28 | 86.0000 | 98.0000 | 95.0000 | 201.0000 | 214.0000 |
| 63.3 | 84.0000 | 92.0000 | 86.0000 | 227.0000 | 225.0000 |
| 63.32 | 92.0000 | 92.0000 | 78.0000 | 214.0000 | 216.0000 |
| 63.34 | 101.0000 | 99.0000 | 80.0000 | 211.0000 | 208.0000 |
| 63.36 | 83.0000 | 90.0000 | 97.0000 | 228.0000 | 199.0000 |
| 63.38 | 76.0000 | 104.0000 | 107.0000 | 221.0000 | 203.0000 |
| 63.4 | 92.0000 | 99.0000 | 72.0000 | 185.0000 | 202.0000 |
| 63.42 | 100.0000 | 113.0000 | 86.0000 | 210.0000 | 206.0000 |
| 63.44 | 105.0000 | 89.0000 | 77.0000 | 192.0000 | 209.0000 |
| 63.46 | 96.0000 | 112.0000 | 85.0000 | 198.0000 | 187.0000 |
| 63.48 | 94.0000 | 82.0000 | 102.0000 | 204.0000 | 223.0000 |
| 63.5 | 86.0000 | 113.0000 | 78.0000 | 186.0000 | 206.0000 |
| 63.52 | 103.0000 | 104.0000 | 95.0000 | 201.0000 | 229.0000 |
| 63.55 | 95.0000 | 94.0000 | 95.0000 | 181.0000 | 210.0000 |
| 63.57 | 87.0000 | 94.0000 | 88.0000 | 201.0000 | 173.0000 |
| 63.59 | 100.0000 | 101.0000 | 99.0000 | 197.0000 | 187.0000 |
| 63.61 | 93.0000 | 90.0000 | 93.0000 | 184.0000 | 181.0000 |
| 63.63 | 98.0000 | 98.0000 | 89.0000 | 223.0000 | 194.0000 |
| 63.65 | 98.0000 | 93.0000 | 73.0000 | 189.0000 | 182.0000 |
| 63.67 | 115.0000 | 102.0000 | 91.0000 | 223.0000 | 201.0000 |
| 63.69 | 93.0000 | 99.0000 | 83.0000 | 216.0000 | 185.0000 |
| 63.71 | 97.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 191.0000 | 205.0000 |
| 63.73 | 84.0000 | 84.0000 | 90.0000 | 198.0000 | 213.0000 |
| 63.75 | 99.0000 | 96.0000 | 87.0000 | 225.0000 | 198.0000 |
| 63.77 | 98.0000 | 90.0000 | 92.0000 | 213.0000 | 237.0000 |
| 63.79 | 96.0000 | 93.0000 | 85.0000 | 232.0000 | 190.0000 |
| 63.81 | 99.0000 | 98.0000 | 92.0000 | 228.0000 | 206.0000 |
| 63.83 | 97.0000 | 95.0000 | 85.0000 | 186.0000 | 196.0000 |
| 63.85 | 91.0000 | 90.0000 | 81.0000 | 229.0000 | 201.0000 |
| 63.87 | 95.0000 | 95.0000 | 90.0000 | 190.0000 | 213.0000 |
| 63.89 | 93.0000 | 81.0000 | 91.0000 | 188.0000 | 228.0000 |
| 63.91 | 82.0000 | 88.0000 | 84.0000 | 204.0000 | 195.0000 |
| 63.93 | 104.0000 | 114.0000 | 87.0000 | 195.0000 | 197.0000 |
| 63.95 | 89.0000 | 98.0000 | 82.0000 | 202.0000 | 202.0000 |
| 63.97 | 93.0000 | 100.0000 | 86.0000 | 191.0000 | 160.0000 |
| 63.99 | 103.0000 | 100.0000 | 88.0000 | 186.0000 | 177.0000 |
| 64.01 | 93.0000 | 91.0000 | 107.0000 | 214.0000 | 191.0000 |
| 64.03 | 86.0000 | 106.0000 | 82.0000 | 209.0000 | 205.0000 |
| 64.05 | 77.0000 | 65.0000 | 100.0000 | 192.0000 | 211.0000 |
| 64.07 | 89.0000 | 90.0000 | 126.0000 | 199.0000 | 229.0000 |
| 64.09 | 100.0000 | 104.0000 | 97.0000 | 194.0000 | 193.0000 |
| 64.11 | 99.0000 | 109.0000 | 88.0000 | 218.0000 | 191.0000 |
| 64.13 | 96.0000 | 97.0000 | 86.0000 | 176.0000 | 201.0000 |
| 64.15 | 91.0000 | 96.0000 | 101.0000 | 208.0000 | 197.0000 |
| 64.18 | 78.0000 | 84.0000 | 100.0000 | 196.0000 | 187.0000 |
| 64.2 | 117.0000 | 103.0000 | 80.0000 | 192.0000 | 190.0000 |
| 64.22 | 96.0000 | 99.0000 | 93.0000 | 208.0000 | 205.0000 |
| 64.24 | 105.0000 | 88.0000 | 81.0000 | 231.0000 | 209.0000 |
| 64.26 | 99.0000 | 87.0000 | 88.0000 | 202.0000 | 195.0000 |
| 64.28 | 86.0000 | 107.0000 | 83.0000 | 209.0000 | 196.0000 |
| 64.3 | 102.0000 | 108.0000 | 88.0000 | 204.0000 | 179.0000 |
| 64.32 | 90.0000 | 105.0000 | 67.0000 | 197.0000 | 207.0000 |
| 64.34 | 91.0000 | 71.0000 | 79.0000 | 214.0000 | 202.0000 |
| 64.36 | 97.0000 | 92.0000 | 89.0000 | 208.0000 | 208.0000 |
| 64.38 | 76.0000 | 91.0000 | 99.0000 | 210.0000 | 206.0000 |
| 64.4 | 93.0000 | 103.0000 | 104.0000 | 201.0000 | 187.0000 |
| 64.42 | 89.0000 | 82.0000 | 87.0000 | 193.0000 | 191.0000 |
| 64.44 | 76.0000 | 85.0000 | 89.0000 | 209.0000 | 222.0000 |
| 64.46 | 94.0000 | 88.0000 | 75.0000 | 214.0000 | 192.0000 |
| 64.48 | 93.0000 | 116.0000 | 83.0000 | 235.0000 | 200.0000 |
| 64.5 | 84.0000 | 87.0000 | 82.0000 | 205.0000 | 198.0000 |
| 64.52 | 99.0000 | 95.0000 | 103.0000 | 217.0000 | 166.0000 |
| 64.54 | 99.0000 | 93.0000 | 79.0000 | 221.0000 | 187.0000 |
| 64.56 | 103.0000 | 100.0000 | 97.0000 | 185.0000 | 187.0000 |
| 64.58 | 77.0000 | 97.0000 | 77.0000 | 184.0000 | 195.0000 |
| 64.6 | 86.0000 | 93.0000 | 97.0000 | 235.0000 | 202.0000 |
| 64.62 | 103.0000 | 118.0000 | 91.0000 | 198.0000 | 175.0000 |
| 64.64 | 95.0000 | 82.0000 | 96.0000 | 200.0000 | 198.0000 |
| 64.66 | 93.0000 | 90.0000 | 93.0000 | 205.0000 | 196.0000 |
| 64.68 | 100.0000 | 97.0000 | 65.0000 | 207.0000 | 209.0000 |
| 64.7 | 109.0000 | 84.0000 | 79.0000 | 188.0000 | 193.0000 |
| 64.72 | 103.0000 | 116.0000 | 98.0000 | 223.0000 | 179.0000 |
| 64.74 | 95.0000 | 72.0000 | 95.0000 | 198.0000 | 195.0000 |
| 64.76 | 101.0000 | 89.0000 | 76.0000 | 200.0000 | 219.0000 |
| 64.79 | 83.0000 | 85.0000 | 90.0000 | 200.0000 | 165.0000 |
| 64.81 | 95.0000 | 122.0000 | 84.0000 | 207.0000 | 176.0000 |
| 64.83 | 103.0000 | 106.0000 | 91.0000 | 183.0000 | 162.0000 |
| 64.85 | 96.0000 | 113.0000 | 75.0000 | 176.0000 | 204.0000 |
| 64.87 | 92.0000 | 100.0000 | 74.0000 | 197.0000 | 188.0000 |
| 64.89 | 81.0000 | 84.0000 | 78.0000 | 194.0000 | 202.0000 |
| 64.91 | 82.0000 | 93.0000 | 86.0000 | 209.0000 | 197.0000 |
| 64.93 | 111.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 228.0000 | 206.0000 |
| 64.95 | 85.0000 | 95.0000 | 79.0000 | 190.0000 | 189.0000 |
| 64.97 | 96.0000 | 97.0000 | 100.0000 | 215.0000 | 207.0000 |
| 64.99 | 97.0000 | 91.0000 | 87.0000 | 224.0000 | 204.0000 |
| 65.01 | 90.0000 | 90.0000 | 114.0000 | 207.0000 | 191.0000 |
| 65.03 | 108.0000 | 102.0000 | 77.0000 | 188.0000 | 192.0000 |
| 65.05 | 96.0000 | 96.0000 | 92.0000 | 195.0000 | 182.0000 |
| 65.07 | 92.0000 | 92.0000 | 67.0000 | 208.0000 | 207.0000 |
| 65.09 | 84.0000 | 82.0000 | 92.0000 | 192.0000 | 194.0000 |
| 65.11 | 87.0000 | 107.0000 | 75.0000 | 217.0000 | 187.0000 |
| 65.13 | 86.0000 | 81.0000 | 109.0000 | 191.0000 | 193.0000 |
| 65.15 | 86.0000 | 90.0000 | 80.0000 | 232.0000 | 206.0000 |
| 65.17 | 84.0000 | 98.0000 | 85.0000 | 176.0000 | 208.0000 |
| 65.19 | 90.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 196.0000 | 198.0000 |
| 65.21 | 80.0000 | 87.0000 | 89.0000 | 220.0000 | 199.0000 |
| 65.23 | 83.0000 | 88.0000 | 80.0000 | 215.0000 | 192.0000 |
| 65.25 | 88.0000 | 88.0000 | 69.0000 | 199.0000 | 222.0000 |
| 65.27 | 93.0000 | 94.0000 | 88.0000 | 195.0000 | 196.0000 |
| 65.29 | 96.0000 | 79.0000 | 101.0000 | 208.0000 | 170.0000 |
| 65.31 | 83.0000 | 87.0000 | 96.0000 | 218.0000 | 176.0000 |
| 65.33 | 106.0000 | 102.0000 | 83.0000 | 208.0000 | 205.0000 |
| 65.35 | 86.0000 | 97.0000 | 87.0000 | 183.0000 | 198.0000 |
| 65.37 | 89.0000 | 89.0000 | 96.0000 | 212.0000 | 218.0000 |
| 65.4 | 100.0000 | 85.0000 | 76.0000 | 198.0000 | 201.0000 |
| 65.42 | 83.0000 | 98.0000 | 94.0000 | 213.0000 | 209.0000 |
| 65.44 | 91.0000 | 90.0000 | 99.0000 | 195.0000 | 205.0000 |
| 65.46 | 85.0000 | 94.0000 | 97.0000 | 224.0000 | 209.0000 |
| 65.48 | 99.0000 | 84.0000 | 74.0000 | 210.0000 | 211.0000 |
| 65.5 | 93.0000 | 94.0000 | 90.0000 | 226.0000 | 179.0000 |
| 65.52 | 94.0000 | 100.0000 | 85.0000 | 201.0000 | 180.0000 |
| 65.54 | 82.0000 | 99.0000 | 90.0000 | 218.0000 | 212.0000 |
| 65.56 | 85.0000 | 90.0000 | 111.0000 | 190.0000 | 214.0000 |
| 65.58 | 94.0000 | 90.0000 | 79.0000 | 218.0000 | 191.0000 |
| 65.6 | 106.0000 | 100.0000 | 89.0000 | 219.0000 | 218.0000 |
| 65.62 | 98.0000 | 94.0000 | 79.0000 | 219.0000 | 207.0000 |
| 65.64 | 79.0000 | 106.0000 | 101.0000 | 170.0000 | 208.0000 |
| 65.66 | 98.0000 | 105.0000 | 90.0000 | 202.0000 | 196.0000 |
| 65.68 | 94.0000 | 101.0000 | 89.0000 | 195.0000 | 190.0000 |
| 65.7 | 89.0000 | 95.0000 | 99.0000 | 178.0000 | 184.0000 |
| 65.72 | 98.0000 | 97.0000 | 108.0000 | 187.0000 | 206.0000 |
| 65.74 | 83.0000 | 102.0000 | 69.0000 | 197.0000 | 203.0000 |
| 65.76 | 100.0000 | 94.0000 | 102.0000 | 208.0000 | 220.0000 |
| 65.78 | 98.0000 | 107.0000 | 82.0000 | 195.0000 | 214.0000 |
| 65.8 | 90.0000 | 95.0000 | 93.0000 | 222.0000 | 196.0000 |
| 65.82 | 77.0000 | 96.0000 | 100.0000 | 188.0000 | 203.0000 |
| 65.84 | 89.0000 | 76.0000 | 76.0000 | 186.0000 | 171.0000 |
| 65.86 | 104.0000 | 81.0000 | 87.0000 | 188.0000 | 204.0000 |
| 65.88 | 93.0000 | 89.0000 | 88.0000 | 196.0000 | 178.0000 |
| 65.9 | 85.0000 | 80.0000 | 96.0000 | 190.0000 | 221.0000 |
| 65.92 | 85.0000 | 100.0000 | 86.0000 | 201.0000 | 184.0000 |
| 65.94 | 89.0000 | 84.0000 | 89.0000 | 201.0000 | 170.0000 |
| 65.96 | 96.0000 | 96.0000 | 99.0000 | 192.0000 | 209.0000 |
| 65.98 | 68.0000 | 98.0000 | 78.0000 | 179.0000 | 204.0000 |
| 66 | 77.0000 | 90.0000 | 78.0000 | 215.0000 | 187.0000 |
| 66.03 | 86.0000 | 98.0000 | 73.0000 | 197.0000 | 173.0000 |
| 66.05 | 91.0000 | 100.0000 | 90.0000 | 210.0000 | 180.0000 |
| 66.07 | 94.0000 | 86.0000 | 81.0000 | 220.0000 | 186.0000 |
| 66.09 | 100.0000 | 98.0000 | 92.0000 | 195.0000 | 214.0000 |
| 66.11 | 90.0000 | 74.0000 | 89.0000 | 195.0000 | 207.0000 |
| 66.13 | 94.0000 | 110.0000 | 106.0000 | 211.0000 | 204.0000 |
| 66.15 | 83.0000 | 88.0000 | 89.0000 | 192.0000 | 192.0000 |
| 66.17 | 97.0000 | 75.0000 | 94.0000 | 200.0000 | 196.0000 |
| 66.19 | 85.0000 | 89.0000 | 77.0000 | 198.0000 | 191.0000 |
| 66.21 | 107.0000 | 82.0000 | 97.0000 | 212.0000 | 204.0000 |
| 66.23 | 83.0000 | 83.0000 | 78.0000 | 193.0000 | 200.0000 |
| 66.25 | 81.0000 | 89.0000 | 81.0000 | 203.0000 | 208.0000 |
| 66.27 | 90.0000 | 104.0000 | 81.0000 | 193.0000 | 183.0000 |
| 66.29 | 83.0000 | 93.0000 | 81.0000 | 194.0000 | 183.0000 |
| 66.31 | 87.0000 | 92.0000 | 93.0000 | 185.0000 | 214.0000 |
| 66.33 | 97.0000 | 85.0000 | 88.0000 | 201.0000 | 157.0000 |
| 66.35 | 107.0000 | 97.0000 | 88.0000 | 209.0000 | 180.0000 |
| 66.37 | 87.0000 | 81.0000 | 89.0000 | 190.0000 | 194.0000 |
| 66.39 | 76.0000 | 96.0000 | 77.0000 | 202.0000 | 190.0000 |
| 66.41 | 84.0000 | 93.0000 | 91.0000 | 215.0000 | 178.0000 |
| 66.43 | 88.0000 | 79.0000 | 90.0000 | 207.0000 | 179.0000 |
| 66.45 | 75.0000 | 87.0000 | 100.0000 | 192.0000 | 222.0000 |
| 66.47 | 87.0000 | 106.0000 | 73.0000 | 195.0000 | 201.0000 |
| 66.49 | 88.0000 | 98.0000 | 94.0000 | 211.0000 | 166.0000 |
| 66.51 | 79.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 201.0000 | 210.0000 |
| 66.53 | 87.0000 | 95.0000 | 82.0000 | 189.0000 | 208.0000 |
| 66.55 | 86.0000 | 88.0000 | 98.0000 | 189.0000 | 165.0000 |
| 66.57 | 73.0000 | 92.0000 | 110.0000 | 187.0000 | 208.0000 |
| 66.59 | 74.0000 | 77.0000 | 87.0000 | 206.0000 | 172.0000 |
| 66.61 | 88.0000 | 111.0000 | 90.0000 | 181.0000 | 195.0000 |
| 66.64 | 99.0000 | 98.0000 | 87.0000 | 201.0000 | 198.0000 |
| 66.66 | 93.0000 | 102.0000 | 60.0000 | 188.0000 | 179.0000 |
| 66.68 | 95.0000 | 88.0000 | 93.0000 | 179.0000 | 179.0000 |
| 66.7 | 84.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 189.0000 | 193.0000 |
| 66.72 | 84.0000 | 91.0000 | 82.0000 | 206.0000 | 185.0000 |
| 66.74 | 92.0000 | 92.0000 | 89.0000 | 187.0000 | 174.0000 |
| 66.76 | 78.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 217.0000 | 180.0000 |
| 66.78 | 78.0000 | 92.0000 | 93.0000 | 187.0000 | 210.0000 |
| 66.8 | 71.0000 | 87.0000 | 93.0000 | 193.0000 | 175.0000 |
| 66.82 | 95.0000 | 73.0000 | 88.0000 | 197.0000 | 192.0000 |
| 66.84 | 95.0000 | 106.0000 | 101.0000 | 186.0000 | 179.0000 |
| 66.86 | 77.0000 | 78.0000 | 67.0000 | 199.0000 | 197.0000 |
| 66.88 | 65.0000 | 98.0000 | 83.0000 | 192.0000 | 156.0000 |
| 66.9 | 84.0000 | 86.0000 | 88.0000 | 219.0000 | 180.0000 |
| 66.92 | 84.0000 | 91.0000 | 104.0000 | 192.0000 | 214.0000 |
| 66.94 | 88.0000 | 113.0000 | 69.0000 | 196.0000 | 176.0000 |
| 66.96 | 86.0000 | 85.0000 | 67.0000 | 181.0000 | 171.0000 |
| 66.98 | 84.0000 | 97.0000 | 90.0000 | 193.0000 | 194.0000 |
| 67 | 99.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 173.0000 | 197.0000 |
| 67.02 | 83.0000 | 93.0000 | 87.0000 | 209.0000 | 197.0000 |
| 67.04 | 95.0000 | 91.0000 | 95.0000 | 181.0000 | 186.0000 |
| 67.06 | 80.0000 | 93.0000 | 97.0000 | 175.0000 | 189.0000 |
| 67.08 | 91.0000 | 82.0000 | 87.0000 | 223.0000 | 203.0000 |
| 67.1 | 82.0000 | 96.0000 | 89.0000 | 202.0000 | 206.0000 |
| 67.12 | 88.0000 | 86.0000 | 88.0000 | 199.0000 | 181.0000 |
| 67.14 | 84.0000 | 94.0000 | 108.0000 | 182.0000 | 192.0000 |
| 67.16 | 78.0000 | 92.0000 | 106.0000 | 203.0000 | 179.0000 |
| 67.18 | 78.0000 | 101.0000 | 81.0000 | 195.0000 | 200.0000 |
| 67.2 | 79.0000 | 94.0000 | 85.0000 | 202.0000 | 182.0000 |
| 67.22 | 86.0000 | 103.0000 | 85.0000 | 188.0000 | 189.0000 |
| 67.24 | 83.0000 | 90.0000 | 69.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| 67.27 | 74.0000 | 83.0000 | 83.0000 | 196.0000 | 180.0000 |
| 67.29 | 86.0000 | 108.0000 | 96.0000 | 186.0000 | 199.0000 |
| 67.31 | 82.0000 | 89.0000 | 84.0000 | 176.0000 | 181.0000 |
| 67.33 | 76.0000 | 90.0000 | 94.0000 | 197.0000 | 174.0000 |
| 67.35 | 81.0000 | 90.0000 | 89.0000 | 203.0000 | 207.0000 |
| 67.37 | 87.0000 | 91.0000 | 107.0000 | 199.0000 | 160.0000 |
| 67.39 | 83.0000 | 103.0000 | 88.0000 | 185.0000 | 205.0000 |
| 67.41 | 110.0000 | 91.0000 | 82.0000 | 187.0000 | 170.0000 |
| 67.43 | 83.0000 | 91.0000 | 81.0000 | 200.0000 | 186.0000 |
| 67.45 | 83.0000 | 94.0000 | 75.0000 | 193.0000 | 177.0000 |
| 67.47 | 95.0000 | 91.0000 | 98.0000 | 224.0000 | 193.0000 |
| 67.49 | 67.0000 | 84.0000 | 89.0000 | 207.0000 | 156.0000 |
| 67.51 | 86.0000 | 106.0000 | 98.0000 | 168.0000 | 170.0000 |
| 67.53 | 82.0000 | 88.0000 | 78.0000 | 199.0000 | 203.0000 |
| 67.55 | 85.0000 | 84.0000 | 80.0000 | 202.0000 | 181.0000 |
| 67.57 | 79.0000 | 96.0000 | 79.0000 | 201.0000 | 194.0000 |
| 67.59 | 98.0000 | 89.0000 | 74.0000 | 174.0000 | 193.0000 |
| 67.61 | 83.0000 | 95.0000 | 77.0000 | 197.0000 | 170.0000 |
| 67.63 | 84.0000 | 92.0000 | 94.0000 | 190.0000 | 189.0000 |
| 67.65 | 92.0000 | 89.0000 | 96.0000 | 187.0000 | 186.0000 |
| 67.67 | 74.0000 | 100.0000 | 92.0000 | 161.0000 | 178.0000 |
| 67.69 | 94.0000 | 86.0000 | 101.0000 | 179.0000 | 174.0000 |
| 67.71 | 78.0000 | 73.0000 | 89.0000 | 198.0000 | 193.0000 |
| 67.73 | 69.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 197.0000 | 183.0000 |
| 67.75 | 76.0000 | 84.0000 | 85.0000 | 193.0000 | 200.0000 |
| 67.77 | 85.0000 | 72.0000 | 81.0000 | 187.0000 | 171.0000 |
| 67.79 | 92.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 214.0000 | 196.0000 |
| 67.81 | 87.0000 | 76.0000 | 80.0000 | 183.0000 | 191.0000 |
| 67.83 | 89.0000 | 101.0000 | 108.0000 | 195.0000 | 163.0000 |
| 67.85 | 71.0000 | 95.0000 | 92.0000 | 209.0000 | 172.0000 |
| 67.88 | 111.0000 | 100.0000 | 95.0000 | 190.0000 | 183.0000 |
| 67.9 | 82.0000 | 92.0000 | 93.0000 | 203.0000 | 172.0000 |
| 67.92 | 86.0000 | 76.0000 | 87.0000 | 199.0000 | 158.0000 |
| 67.94 | 105.0000 | 80.0000 | 70.0000 | 208.0000 | 182.0000 |
| 67.96 | 85.0000 | 95.0000 | 100.0000 | 187.0000 | 189.0000 |
| 67.98 | 85.0000 | 83.0000 | 87.0000 | 196.0000 | 169.0000 |
| 68 | 87.0000 | 102.0000 | 85.0000 | 192.0000 | 171.0000 |
| 68.02 | 81.0000 | 88.0000 | 98.0000 | 179.0000 | 194.0000 |
| 68.04 | 89.0000 | 85.0000 | 79.0000 | 202.0000 | 187.0000 |
| 68.06 | 81.0000 | 92.0000 | 84.0000 | 188.0000 | 195.0000 |
| 68.08 | 91.0000 | 86.0000 | 81.0000 | 232.0000 | 175.0000 |
| 68.1 | 94.0000 | 91.0000 | 91.0000 | 170.0000 | 192.0000 |
| 68.12 | 113.0000 | 94.0000 | 84.0000 | 173.0000 | 202.0000 |
| 68.14 | 85.0000 | 76.0000 | 77.0000 | 167.0000 | 171.0000 |
| 68.16 | 86.0000 | 94.0000 | 90.0000 | 200.0000 | 194.0000 |
| 68.18 | 94.0000 | 81.0000 | 82.0000 | 189.0000 | 191.0000 |
| 68.2 | 98.0000 | 81.0000 | 63.0000 | 201.0000 | 203.0000 |
| 68.22 | 82.0000 | 85.0000 | 95.0000 | 186.0000 | 184.0000 |
| 68.24 | 100.0000 | 93.0000 | 84.0000 | 197.0000 | 201.0000 |
| 68.26 | 80.0000 | 81.0000 | 81.0000 | 180.0000 | 197.0000 |
| 68.28 | 80.0000 | 83.0000 | 77.0000 | 181.0000 | 194.0000 |
| 68.3 | 102.0000 | 66.0000 | 99.0000 | 185.0000 | 184.0000 |
| 68.32 | 88.0000 | 84.0000 | 81.0000 | 202.0000 | 175.0000 |
| 68.34 | 90.0000 | 84.0000 | 92.0000 | 190.0000 | 202.0000 |
| 68.36 | 82.0000 | 76.0000 | 88.0000 | 170.0000 | 174.0000 |
| 68.38 | 86.0000 | 87.0000 | 75.0000 | 201.0000 | 198.0000 |
| 68.4 | 103.0000 | 94.0000 | 85.0000 | 213.0000 | 186.0000 |
| 68.42 | 85.0000 | 75.0000 | 98.0000 | 195.0000 | 197.0000 |
| 68.44 | 107.0000 | 93.0000 | 75.0000 | 201.0000 | 212.0000 |
| 68.46 | 81.0000 | 92.0000 | 101.0000 | 186.0000 | 213.0000 |
| 68.49 | 90.0000 | 97.0000 | 84.0000 | 180.0000 | 165.0000 |
| 68.51 | 90.0000 | 97.0000 | 81.0000 | 190.0000 | 200.0000 |
| 68.53 | 99.0000 | 85.0000 | 98.0000 | 203.0000 | 189.0000 |
| 68.55 | 87.0000 | 83.0000 | 85.0000 | 178.0000 | 188.0000 |
| 68.57 | 87.0000 | 91.0000 | 93.0000 | 167.0000 | 163.0000 |
| 68.59 | 102.0000 | 79.0000 | 89.0000 | 181.0000 | 159.0000 |
| 68.61 | 85.0000 | 92.0000 | 85.0000 | 206.0000 | 173.0000 |
| 68.63 | 81.0000 | 91.0000 | 89.0000 | 173.0000 | 200.0000 |
| 68.65 | 75.0000 | 88.0000 | 93.0000 | 163.0000 | 191.0000 |
| 68.67 | 71.0000 | 78.0000 | 86.0000 | 197.0000 | 168.0000 |
| 68.69 | 83.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 179.0000 | 187.0000 |
| 68.71 | 95.0000 | 83.0000 | 77.0000 | 173.0000 | 179.0000 |
| 68.73 | 81.0000 | 80.0000 | 93.0000 | 186.0000 | 181.0000 |
| 68.75 | 82.0000 | 89.0000 | 92.0000 | 190.0000 | 222.0000 |
| 68.77 | 82.0000 | 83.0000 | 68.0000 | 183.0000 | 173.0000 |
| 68.79 | 87.0000 | 89.0000 | 82.0000 | 178.0000 | 204.0000 |
| 68.81 | 88.0000 | 85.0000 | 90.0000 | 175.0000 | 198.0000 |
| 68.83 | 87.0000 | 76.0000 | 76.0000 | 195.0000 | 166.0000 |
| 68.85 | 86.0000 | 91.0000 | 92.0000 | 173.0000 | 187.0000 |
| 68.87 | 87.0000 | 88.0000 | 75.0000 | 194.0000 | 202.0000 |
| 68.89 | 80.0000 | 88.0000 | 92.0000 | 160.0000 | 203.0000 |
| 68.91 | 78.0000 | 96.0000 | 84.0000 | 186.0000 | 166.0000 |
| 68.93 | 92.0000 | 86.0000 | 95.0000 | 193.0000 | 187.0000 |
| 68.95 | 92.0000 | 82.0000 | 79.0000 | 180.0000 | 152.0000 |
| 68.97 | 88.0000 | 84.0000 | 68.0000 | 175.0000 | 161.0000 |
| 68.99 | 77.0000 | 92.0000 | 78.0000 | 178.0000 | 190.0000 |
| 69.01 | 91.0000 | 100.0000 | 73.0000 | 185.0000 | 201.0000 |
| 69.03 | 98.0000 | 94.0000 | 72.0000 | 170.0000 | 172.0000 |
| 69.05 | 87.0000 | 87.0000 | 75.0000 | 184.0000 | 171.0000 |
| 69.07 | 81.0000 | 98.0000 | 93.0000 | 163.0000 | 176.0000 |
| 69.09 | 78.0000 | 87.0000 | 66.0000 | 176.0000 | 211.0000 |
| 69.12 | 92.0000 | 106.0000 | 88.0000 | 184.0000 | 196.0000 |
| 69.14 | 71.0000 | 93.0000 | 85.0000 | 182.0000 | 190.0000 |
| 69.16 | 75.0000 | 86.0000 | 70.0000 | 203.0000 | 206.0000 |
| 69.18 | 73.0000 | 75.0000 | 101.0000 | 194.0000 | 177.0000 |
| 69.2 | 81.0000 | 83.0000 | 59.0000 | 209.0000 | 177.0000 |
| 69.22 | 87.0000 | 76.0000 | 86.0000 | 169.0000 | 180.0000 |
| 69.24 | 88.0000 | 95.0000 | 73.0000 | 177.0000 | 169.0000 |
| 69.26 | 82.0000 | 87.0000 | 87.0000 | 180.0000 | 174.0000 |
| 69.28 | 73.0000 | 84.0000 | 83.0000 | 177.0000 | 183.0000 |
| 69.3 | 102.0000 | 88.0000 | 86.0000 | 188.0000 | 186.0000 |
| 69.32 | 77.0000 | 87.0000 | 78.0000 | 171.0000 | 168.0000 |
| 69.34 | 96.0000 | 88.0000 | 65.0000 | 204.0000 | 171.0000 |
| 69.36 | 66.0000 | 101.0000 | 94.0000 | 163.0000 | 192.0000 |
| 69.38 | 66.0000 | 104.0000 | 69.0000 | 192.0000 | 167.0000 |
| 69.4 | 83.0000 | 85.0000 | 76.0000 | 191.0000 | 193.0000 |
| 69.42 | 73.0000 | 84.0000 | 88.0000 | 194.0000 | 209.0000 |
| 69.44 | 90.0000 | 89.0000 | 80.0000 | 180.0000 | 167.0000 |
| 69.46 | 74.0000 | 100.0000 | 82.0000 | 215.0000 | 174.0000 |
| 69.48 | 92.0000 | 86.0000 | 88.0000 | 191.0000 | 170.0000 |
| 69.5 | 69.0000 | 106.0000 | 82.0000 | 186.0000 | 187.0000 |
| 69.52 | 78.0000 | 85.0000 | 93.0000 | 193.0000 | 202.0000 |
| 69.54 | 92.0000 | 89.0000 | 87.0000 | 176.0000 | 180.0000 |
| 69.56 | 80.0000 | 95.0000 | 82.0000 | 175.0000 | 195.0000 |
| 69.58 | 88.0000 | 87.0000 | 73.0000 | 168.0000 | 195.0000 |
| 69.6 | 76.0000 | 85.0000 | 73.0000 | 178.0000 | 181.0000 |
| 69.62 | 92.0000 | 78.0000 | 97.0000 | 189.0000 | 175.0000 |
| 69.64 | 81.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 183.0000 | 172.0000 |
| 69.66 | 88.0000 | 74.0000 | 81.0000 | 183.0000 | 171.0000 |
| 69.68 | 97.0000 | 83.0000 | 76.0000 | 205.0000 | 176.0000 |
| 69.7 | 69.0000 | 66.0000 | 65.0000 | 193.0000 | 178.0000 |
| 69.73 | 73.0000 | 102.0000 | 75.0000 | 188.0000 | 189.0000 |
| 69.75 | 88.0000 | 84.0000 | 80.0000 | 181.0000 | 197.0000 |
| 69.77 | 78.0000 | 101.0000 | 78.0000 | 182.0000 | 199.0000 |
| 69.79 | 95.0000 | 88.0000 | 103.0000 | 173.0000 | 181.0000 |
| 69.81 | 82.0000 | 89.0000 | 75.0000 | 193.0000 | 162.0000 |
| 69.83 | 90.0000 | 77.0000 | 73.0000 | 189.0000 | 184.0000 |
| 69.85 | 101.0000 | 73.0000 | 73.0000 | 182.0000 | 193.0000 |
| 69.87 | 87.0000 | 91.0000 | 96.0000 | 179.0000 | 180.0000 |
| 69.89 | 92.0000 | 73.0000 | 67.0000 | 186.0000 | 176.0000 |
| 69.91 | 80.0000 | 90.0000 | 92.0000 | 171.0000 | 196.0000 |
| 69.93 | 85.0000 | 77.0000 | 75.0000 | 205.0000 | 156.0000 |
| 69.95 | 90.0000 | 93.0000 | 83.0000 | 150.0000 | 178.0000 |
| 69.97 | 95.0000 | 64.0000 | 81.0000 | 178.0000 | 186.0000 |
| 69.99 | 61.0000 | 99.0000 | 68.0000 | 195.0000 | 180.0000 |
| 70.01 | 82.0000 | 87.0000 | 78.0000 | 180.0000 | 184.0000 |
| 70.03 | 89.0000 | 84.0000 | 88.0000 | 179.0000 | 187.0000 |
| 70.05 | 94.0000 | 94.0000 | 83.0000 | 210.0000 | 170.0000 |
| 70.07 | 83.0000 | 99.0000 | 94.0000 | 179.0000 | 168.0000 |
| 70.09 | 84.0000 | 78.0000 | 68.0000 | 184.0000 | 161.0000 |
| 70.11 | 78.0000 | 97.0000 | 73.0000 | 188.0000 | 184.0000 |
| 70.13 | 92.0000 | 90.0000 | 71.0000 | 208.0000 | 179.0000 |
| 70.15 | 92.0000 | 83.0000 | 77.0000 | 212.0000 | 171.0000 |
| 70.17 | 79.0000 | 85.0000 | 96.0000 | 182.0000 | 168.0000 |
| 70.19 | 88.0000 | 85.0000 | 84.0000 | 183.0000 | 166.0000 |
| 70.21 | 98.0000 | 79.0000 | 90.0000 | 167.0000 | 187.0000 |
| 70.23 | 81.0000 | 84.0000 | 91.0000 | 171.0000 | 201.0000 |
| 70.25 | 57.0000 | 67.0000 | 65.0000 | 204.0000 | 168.0000 |
| 70.27 | 72.0000 | 81.0000 | 81.0000 | 172.0000 | 173.0000 |
| 70.29 | 82.0000 | 76.0000 | 84.0000 | 182.0000 | 166.0000 |
| 70.31 | 93.0000 | 86.0000 | 81.0000 | 177.0000 | 188.0000 |
| 70.34 | 76.0000 | 80.0000 | 76.0000 | 182.0000 | 179.0000 |
| 70.36 | 83.0000 | 95.0000 | 79.0000 | 195.0000 | 174.0000 |
| 70.38 | 75.0000 | 79.0000 | 86.0000 | 163.0000 | 176.0000 |
| 70.4 | 85.0000 | 84.0000 | 93.0000 | 168.0000 | 183.0000 |
| 70.42 | 70.0000 | 92.0000 | 80.0000 | 194.0000 | 183.0000 |
| 70.44 | 73.0000 | 75.0000 | 81.0000 | 162.0000 | 165.0000 |
| 70.46 | 98.0000 | 85.0000 | 83.0000 | 182.0000 | 171.0000 |
| 70.48 | 94.0000 | 96.0000 | 74.0000 | 187.0000 | 183.0000 |
| 70.5 | 98.0000 | 91.0000 | 72.0000 | 171.0000 | 162.0000 |
| 70.52 | 82.0000 | 97.0000 | 85.0000 | 163.0000 | 196.0000 |
| 70.54 | 94.0000 | 87.0000 | 79.0000 | 200.0000 | 177.0000 |
| 70.56 | 86.0000 | 90.0000 | 74.0000 | 172.0000 | 175.0000 |
| 70.58 | 84.0000 | 69.0000 | 81.0000 | 164.0000 | 185.0000 |
| 70.6 | 86.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 156.0000 | 189.0000 |
| 70.62 | 89.0000 | 74.0000 | 92.0000 | 206.0000 | 155.0000 |
| 70.64 | 89.0000 | 83.0000 | 104.0000 | 176.0000 | 167.0000 |
| 70.66 | 94.0000 | 81.0000 | 88.0000 | 170.0000 | 187.0000 |
| 70.68 | 71.0000 | 83.0000 | 81.0000 | 177.0000 | 188.0000 |
| 70.7 | 83.0000 | 87.0000 | 65.0000 | 201.0000 | 175.0000 |
| 70.72 | 77.0000 | 83.0000 | 72.0000 | 198.0000 | 169.0000 |
| 70.74 | 72.0000 | 88.0000 | 69.0000 | 185.0000 | 174.0000 |
| 70.76 | 87.0000 | 80.0000 | 87.0000 | 196.0000 | 170.0000 |
| 70.78 | 72.0000 | 96.0000 | 81.0000 | 200.0000 | 182.0000 |
| 70.8 | 84.0000 | 65.0000 | 77.0000 | 178.0000 | 172.0000 |
| 70.82 | 71.0000 | 83.0000 | 95.0000 | 185.0000 | 196.0000 |
| 70.84 | 104.0000 | 89.0000 | 75.0000 | 168.0000 | 194.0000 |
| 70.86 | 78.0000 | 81.0000 | 89.0000 | 188.0000 | 177.0000 |
| 70.88 | 82.0000 | 93.0000 | 87.0000 | 179.0000 | 189.0000 |
| 70.9 | 64.0000 | 94.0000 | 89.0000 | 162.0000 | 174.0000 |
| 70.92 | 102.0000 | 95.0000 | 59.0000 | 198.0000 | 177.0000 |
| 70.94 | 84.0000 | 80.0000 | 76.0000 | 169.0000 | 189.0000 |
| 70.97 | 63.0000 | 74.0000 | 78.0000 | 197.0000 | 180.0000 |
| 70.99 | 63.0000 | 96.0000 | 94.0000 | 166.0000 | 169.0000 |
| 71.01 | 77.0000 | 86.0000 | 87.0000 | 166.0000 | 186.0000 |
| 71.03 | 90.0000 | 79.0000 | 78.0000 | 169.0000 | 172.0000 |
| 71.05 | 90.0000 | 88.0000 | 89.0000 | 203.0000 | 179.0000 |
| 71.07 | 76.0000 | 73.0000 | 74.0000 | 162.0000 | 168.0000 |
| 71.09 | 82.0000 | 84.0000 | 63.0000 | 198.0000 | 183.0000 |
| 71.11 | 77.0000 | 84.0000 | 74.0000 | 175.0000 | 169.0000 |
| 71.13 | 66.0000 | 99.0000 | 77.0000 | 173.0000 | 209.0000 |
| 71.15 | 76.0000 | 86.0000 | 67.0000 | 169.0000 | 167.0000 |
| 71.17 | 87.0000 | 75.0000 | 69.0000 | 188.0000 | 181.0000 |
| 71.19 | 88.0000 | 73.0000 | 79.0000 | 191.0000 | 170.0000 |
| 71.21 | 72.0000 | 92.0000 | 73.0000 | 166.0000 | 165.0000 |
| 71.23 | 80.0000 | 91.0000 | 78.0000 | 198.0000 | 151.0000 |
| 71.25 | 75.0000 | 68.0000 | 88.0000 | 167.0000 | 184.0000 |
| 71.27 | 84.0000 | 90.0000 | 80.0000 | 176.0000 | 159.0000 |
| 71.29 | 87.0000 | 68.0000 | 78.0000 | 169.0000 | 174.0000 |
| 71.31 | 93.0000 | 78.0000 | 85.0000 | 171.0000 | 195.0000 |
| 71.33 | 83.0000 | 72.0000 | 70.0000 | 184.0000 | 180.0000 |
| 71.35 | 76.0000 | 65.0000 | 78.0000 | 172.0000 | 178.0000 |
| 71.37 | 77.0000 | 72.0000 | 73.0000 | 152.0000 | 170.0000 |
| 71.39 | 77.0000 | 78.0000 | 76.0000 | 165.0000 | 175.0000 |
| 71.41 | 81.0000 | 63.0000 | 72.0000 | 159.0000 | 162.0000 |
| 71.43 | 79.0000 | 90.0000 | 101.0000 | 179.0000 | 180.0000 |
| 71.45 | 97.0000 | 89.0000 | 77.0000 | 176.0000 | 160.0000 |
| 71.47 | 93.0000 | 90.0000 | 82.0000 | 187.0000 | 181.0000 |
| 71.49 | 72.0000 | 70.0000 | 95.0000 | 163.0000 | 180.0000 |
| 71.51 | 78.0000 | 67.0000 | 81.0000 | 163.0000 | 170.0000 |
| 71.53 | 79.0000 | 68.0000 | 73.0000 | 154.0000 | 167.0000 |
| 71.55 | 67.0000 | 81.0000 | 77.0000 | 196.0000 | 177.0000 |
| 71.58 | 84.0000 | 66.0000 | 82.0000 | 187.0000 | 181.0000 |
| 71.6 | 68.0000 | 66.0000 | 67.0000 | 174.0000 | 146.0000 |
| 71.62 | 95.0000 | 91.0000 | 81.0000 | 188.0000 | 173.0000 |
| 71.64 | 84.0000 | 76.0000 | 75.0000 | 181.0000 | 171.0000 |
| 71.66 | 76.0000 | 83.0000 | 87.0000 | 198.0000 | 184.0000 |
| 71.68 | 80.0000 | 83.0000 | 75.0000 | 152.0000 | 180.0000 |
| 71.7 | 95.0000 | 68.0000 | 64.0000 | 169.0000 | 172.0000 |
| 71.72 | 90.0000 | 84.0000 | 83.0000 | 167.0000 | 187.0000 |
| 71.74 | 73.0000 | 71.0000 | 86.0000 | 195.0000 | 167.0000 |
| 71.76 | 61.0000 | 72.0000 | 80.0000 | 171.0000 | 169.0000 |
| 71.78 | 92.0000 | 84.0000 | 95.0000 | 157.0000 | 179.0000 |
| 71.8 | 87.0000 | 83.0000 | 78.0000 | 162.0000 | 161.0000 |
| 71.82 | 84.0000 | 80.0000 | 82.0000 | 175.0000 | 144.0000 |
| 71.84 | 68.0000 | 85.0000 | 89.0000 | 171.0000 | 161.0000 |
| 71.86 | 89.0000 | 71.0000 | 76.0000 | 143.0000 | 153.0000 |
| 71.88 | 90.0000 | 88.0000 | 95.0000 | 190.0000 | 163.0000 |
| 71.9 | 88.0000 | 88.0000 | 84.0000 | 168.0000 | 162.0000 |
| 71.92 | 96.0000 | 74.0000 | 95.0000 | 198.0000 | 182.0000 |
| 71.94 | 77.0000 | 92.0000 | 74.0000 | 146.0000 | 168.0000 |
| 71.96 | 82.0000 | 80.0000 | 99.0000 | 183.0000 | 146.0000 |
| 71.98 | 69.0000 | 95.0000 | 82.0000 | 150.0000 | 169.0000 |
| 72 | 68.0000 | 72.0000 | 77.0000 | 179.0000 | 152.0000 |
| 72.02 | 85.0000 | 90.0000 | 91.0000 | 157.0000 | 158.0000 |
| 72.04 | 106.0000 | 81.0000 | 94.0000 | 154.0000 | 165.0000 |
| 72.06 | 85.0000 | 71.0000 | 80.0000 | 158.0000 | 169.0000 |
| 72.08 | 84.0000 | 82.0000 | 81.0000 | 165.0000 | 181.0000 |
| 72.1 | 65.0000 | 78.0000 | 77.0000 | 173.0000 | 169.0000 |
| 72.12 | 74.0000 | 72.0000 | 84.0000 | 171.0000 | 163.0000 |
| 72.14 | 82.0000 | 88.0000 | 78.0000 | 151.0000 | 183.0000 |
| 72.16 | 75.0000 | 85.0000 | 64.0000 | 178.0000 | 165.0000 |
| 72.18 | 91.0000 | 89.0000 | 74.0000 | 141.0000 | 184.0000 |
| 72.21 | 76.0000 | 81.0000 | 80.0000 | 192.0000 | 175.0000 |
| 72.23 | 81.0000 | 81.0000 | 93.0000 | 192.0000 | 148.0000 |
| 72.25 | 80.0000 | 77.0000 | 64.0000 | 155.0000 | 169.0000 |
| 72.27 | 87.0000 | 79.0000 | 62.0000 | 177.0000 | 151.0000 |
| 72.29 | 76.0000 | 80.0000 | 93.0000 | 157.0000 | 172.0000 |
| 72.31 | 82.0000 | 95.0000 | 89.0000 | 166.0000 | 174.0000 |
| 72.33 | 78.0000 | 87.0000 | 75.0000 | 174.0000 | 172.0000 |
| 72.35 | 82.0000 | 70.0000 | 86.0000 | 171.0000 | 172.0000 |
| 72.37 | 72.0000 | 102.0000 | 93.0000 | 140.0000 | 167.0000 |
| 72.39 | 106.0000 | 87.0000 | 70.0000 | 172.0000 | 146.0000 |
| 72.41 | 89.0000 | 86.0000 | 79.0000 | 163.0000 | 156.0000 |
| 72.43 | 70.0000 | 79.0000 | 76.0000 | 160.0000 | 155.0000 |
| 72.45 | 84.0000 | 91.0000 | 71.0000 | 161.0000 | 148.0000 |
| 72.47 | 72.0000 | 77.0000 | 93.0000 | 188.0000 | 168.0000 |
| 72.49 | 80.0000 | 90.0000 | 88.0000 | 173.0000 | 191.0000 |
| 72.51 | 81.0000 | 98.0000 | 80.0000 | 153.0000 | 159.0000 |
| 72.53 | 83.0000 | 71.0000 | 90.0000 | 167.0000 | 164.0000 |
| 72.55 | 78.0000 | 89.0000 | 91.0000 | 149.0000 | 160.0000 |
| 72.57 | 79.0000 | 76.0000 | 79.0000 | 147.0000 | 142.0000 |
| 72.59 | 92.0000 | 79.0000 | 97.0000 | 163.0000 | 170.0000 |
| 72.61 | 68.0000 | 85.0000 | 87.0000 | 159.0000 | 169.0000 |
| 72.63 | 64.0000 | 81.0000 | 97.0000 | 170.0000 | 166.0000 |
| 72.65 | 70.0000 | 74.0000 | 106.0000 | 173.0000 | 161.0000 |
| 72.67 | 73.0000 | 76.0000 | 81.0000 | 179.0000 | 175.0000 |
| 72.69 | 78.0000 | 88.0000 | 101.0000 | 182.0000 | 169.0000 |
| 72.71 | 81.0000 | 79.0000 | 83.0000 | 182.0000 | 155.0000 |
| 72.73 | 86.0000 | 76.0000 | 71.0000 | 172.0000 | 152.0000 |
| 72.75 | 65.0000 | 93.0000 | 69.0000 | 166.0000 | 160.0000 |
| 72.77 | 87.0000 | 107.0000 | 88.0000 | 171.0000 | 161.0000 |
| 72.79 | 86.0000 | 81.0000 | 92.0000 | 162.0000 | 188.0000 |
| 72.82 | 70.0000 | 68.0000 | 98.0000 | 149.0000 | 169.0000 |
| 72.84 | 84.0000 | 73.0000 | 89.0000 | 161.0000 | 154.0000 |
| 72.86 | 71.0000 | 83.0000 | 93.0000 | 175.0000 | 163.0000 |
| 72.88 | 80.0000 | 71.0000 | 92.0000 | 175.0000 | 165.0000 |
| 72.9 | 101.0000 | 83.0000 | 101.0000 | 155.0000 | 148.0000 |
| 72.92 | 77.0000 | 96.0000 | 101.0000 | 135.0000 | 162.0000 |
| 72.94 | 66.0000 | 79.0000 | 98.0000 | 177.0000 | 176.0000 |
| 72.96 | 69.0000 | 79.0000 | 92.0000 | 170.0000 | 155.0000 |
| 72.98 | 72.0000 | 75.0000 | 95.0000 | 160.0000 | 171.0000 |
| 73 | 85.0000 | 82.0000 | 88.0000 | 159.0000 | 138.0000 |
| 73.02 | 77.0000 | 83.0000 | 71.0000 | 163.0000 | 148.0000 |
| 73.04 | 73.0000 | 89.0000 | 99.0000 | 178.0000 | 155.0000 |
| 73.06 | 95.0000 | 91.0000 | 85.0000 | 164.0000 | 143.0000 |
| 73.08 | 69.0000 | 71.0000 | 80.0000 | 191.0000 | 156.0000 |
| 73.1 | 87.0000 | 87.0000 | 82.0000 | 172.0000 | 172.0000 |
| 73.12 | 69.0000 | 74.0000 | 86.0000 | 168.0000 | 166.0000 |
| 73.14 | 94.0000 | 76.0000 | 95.0000 | 162.0000 | 152.0000 |
| 73.16 | 75.0000 | 88.0000 | 80.0000 | 172.0000 | 157.0000 |
| 73.18 | 79.0000 | 79.0000 | 96.0000 | 168.0000 | 169.0000 |
| 73.2 | 72.0000 | 94.0000 | 76.0000 | 182.0000 | 160.0000 |
| 73.22 | 83.0000 | 64.0000 | 87.0000 | 178.0000 | 180.0000 |
| 73.24 | 88.0000 | 79.0000 | 95.0000 | 189.0000 | 191.0000 |
| 73.26 | 74.0000 | 92.0000 | 94.0000 | 163.0000 | 154.0000 |
| 73.28 | 73.0000 | 79.0000 | 79.0000 | 163.0000 | 162.0000 |
| 73.3 | 85.0000 | 94.0000 | 89.0000 | 162.0000 | 161.0000 |
| 73.32 | 89.0000 | 79.0000 | 75.0000 | 170.0000 | 164.0000 |
| 73.34 | 88.0000 | 77.0000 | 84.0000 | 155.0000 | 175.0000 |
| 73.36 | 76.0000 | 91.0000 | 84.0000 | 178.0000 | 147.0000 |
| 73.38 | 95.0000 | 68.0000 | 87.0000 | 176.0000 | 165.0000 |
| 73.4 | 88.0000 | 65.0000 | 75.0000 | 158.0000 | 155.0000 |
| 73.43 | 78.0000 | 91.0000 | 87.0000 | 179.0000 | 163.0000 |
| 73.45 | 79.0000 | 74.0000 | 88.0000 | 157.0000 | 167.0000 |
| 73.47 | 90.0000 | 84.0000 | 94.0000 | 166.0000 | 156.0000 |
| 73.49 | 79.0000 | 85.0000 | 73.0000 | 172.0000 | 151.0000 |
| 73.51 | 84.0000 | 79.0000 | 73.0000 | 161.0000 | 184.0000 |
| 73.53 | 80.0000 | 89.0000 | 66.0000 | 177.0000 | 168.0000 |
| 73.55 | 81.0000 | 74.0000 | 78.0000 | 170.0000 | 172.0000 |
| 73.57 | 65.0000 | 68.0000 | 90.0000 | 178.0000 | 156.0000 |
| 73.59 | 75.0000 | 96.0000 | 88.0000 | 156.0000 | 179.0000 |
| 73.61 | 72.0000 | 78.0000 | 86.0000 | 159.0000 | 148.0000 |
| 73.63 | 75.0000 | 76.0000 | 77.0000 | 160.0000 | 168.0000 |
| 73.65 | 77.0000 | 85.0000 | 82.0000 | 185.0000 | 164.0000 |
| 73.67 | 101.0000 | 80.0000 | 92.0000 | 159.0000 | 160.0000 |
| 73.69 | 79.0000 | 57.0000 | 85.0000 | 159.0000 | 152.0000 |
| 73.71 | 70.0000 | 77.0000 | 106.0000 | 165.0000 | 144.0000 |
| 73.73 | 78.0000 | 87.0000 | 72.0000 | 132.0000 | 159.0000 |
| 73.75 | 77.0000 | 78.0000 | 77.0000 | 152.0000 | 168.0000 |
| 73.77 | 69.0000 | 84.0000 | 101.0000 | 175.0000 | 167.0000 |
| 73.79 | 87.0000 | 95.0000 | 77.0000 | 166.0000 | 151.0000 |
| 73.81 | 89.0000 | 84.0000 | 83.0000 | 160.0000 | 152.0000 |
| 73.83 | 83.0000 | 87.0000 | 77.0000 | 179.0000 | 156.0000 |
| 73.85 | 77.0000 | 68.0000 | 101.0000 | 162.0000 | 144.0000 |
| 73.87 | 92.0000 | 75.0000 | 88.0000 | 165.0000 | 170.0000 |
| 73.89 | 61.0000 | 77.0000 | 78.0000 | 182.0000 | 176.0000 |
| 73.91 | 80.0000 | 67.0000 | 75.0000 | 156.0000 | 177.0000 |
| 73.93 | 70.0000 | 77.0000 | 83.0000 | 173.0000 | 182.0000 |
| 73.95 | 95.0000 | 60.0000 | 81.0000 | 151.0000 | 176.0000 |
| 73.97 | 84.0000 | 78.0000 | 84.0000 | 185.0000 | 160.0000 |
| 73.99 | 84.0000 | 81.0000 | 88.0000 | 181.0000 | 168.0000 |
| 74.01 | 77.0000 | 104.0000 | 91.0000 | 175.0000 | 152.0000 |
| 74.03 | 70.0000 | 88.0000 | 94.0000 | 164.0000 | 148.0000 |
| 74.06 | 74.0000 | 91.0000 | 70.0000 | 157.0000 | 150.0000 |
| 74.08 | 92.0000 | 74.0000 | 84.0000 | 170.0000 | 163.0000 |
| 74.1 | 90.0000 | 92.0000 | 76.0000 | 142.0000 | 154.0000 |
| 74.12 | 83.0000 | 77.0000 | 72.0000 | 149.0000 | 174.0000 |
| 74.14 | 73.0000 | 92.0000 | 80.0000 | 169.0000 | 155.0000 |
| 74.16 | 72.0000 | 58.0000 | 76.0000 | 158.0000 | 190.0000 |
| 74.18 | 73.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 162.0000 | 162.0000 |
| 74.2 | 89.0000 | 76.0000 | 74.0000 | 169.0000 | 168.0000 |
| 74.22 | 83.0000 | 88.0000 | 86.0000 | 183.0000 | 170.0000 |
| 74.24 | 76.0000 | 74.0000 | 84.0000 | 153.0000 | 149.0000 |
| 74.26 | 83.0000 | 77.0000 | 84.0000 | 156.0000 | 162.0000 |
| 74.28 | 73.0000 | 86.0000 | 75.0000 | 146.0000 | 144.0000 |
| 74.3 | 77.0000 | 78.0000 | 79.0000 | 170.0000 | 174.0000 |
| 74.32 | 82.0000 | 88.0000 | 85.0000 | 153.0000 | 169.0000 |
| 74.34 | 79.0000 | 74.0000 | 76.0000 | 160.0000 | 177.0000 |
| 74.36 | 85.0000 | 81.0000 | 72.0000 | 169.0000 | 159.0000 |
| 74.38 | 85.0000 | 75.0000 | 84.0000 | 151.0000 | 157.0000 |
| 74.4 | 100.0000 | 86.0000 | 94.0000 | 168.0000 | 161.0000 |
| 74.42 | 74.0000 | 89.0000 | 83.0000 | 160.0000 | 143.0000 |
| 74.44 | 85.0000 | 79.0000 | 71.0000 | 151.0000 | 180.0000 |
| 74.46 | 57.0000 | 82.0000 | 73.0000 | 177.0000 | 143.0000 |
| 74.48 | 87.0000 | 84.0000 | 78.0000 | 154.0000 | 160.0000 |
| 74.5 | 73.0000 | 75.0000 | 72.0000 | 161.0000 | 151.0000 |
| 74.52 | 80.0000 | 74.0000 | 76.0000 | 159.0000 | 153.0000 |
| 74.54 | 79.0000 | 88.0000 | 75.0000 | 173.0000 | 157.0000 |
| 74.56 | 77.0000 | 84.0000 | 72.0000 | 163.0000 | 174.0000 |
| 74.58 | 84.0000 | 76.0000 | 74.0000 | 150.0000 | 171.0000 |
| 74.6 | 67.0000 | 95.0000 | 82.0000 | 155.0000 | 163.0000 |
| 74.62 | 79.0000 | 66.0000 | 82.0000 | 174.0000 | 172.0000 |
| 74.64 | 78.0000 | 92.0000 | 78.0000 | 161.0000 | 167.0000 |
| 74.67 | 82.0000 | 82.0000 | 73.0000 | 177.0000 | 158.0000 |
| 74.69 | 85.0000 | 90.0000 | 82.0000 | 148.0000 | 198.0000 |
| 74.71 | 68.0000 | 87.0000 | 82.0000 | 158.0000 | 165.0000 |
| 74.73 | 68.0000 | 76.0000 | 83.0000 | 167.0000 | 152.0000 |
| 74.75 | 69.0000 | 74.0000 | 71.0000 | 175.0000 | 153.0000 |
| 74.77 | 66.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 161.0000 | 174.0000 |
| 74.79 | 71.0000 | 85.0000 | 68.0000 | 165.0000 | 168.0000 |
| 74.81 | 68.0000 | 70.0000 | 78.0000 | 165.0000 | 172.0000 |
| 74.83 | 77.0000 | 76.0000 | 77.0000 | 150.0000 | 170.0000 |
| 74.85 | 78.0000 | 78.0000 | 69.0000 | 169.0000 | 159.0000 |
| 74.87 | 95.0000 | 85.0000 | 90.0000 | 158.0000 | 148.0000 |
| 74.89 | 76.0000 | 71.0000 | 79.0000 | 148.0000 | 170.0000 |
| 74.91 | 79.0000 | 74.0000 | 86.0000 | 162.0000 | 160.0000 |
| 74.93 | 93.0000 | 78.0000 | 63.0000 | 167.0000 | 160.0000 |
| 74.95 | 80.0000 | 85.0000 | 87.0000 | 160.0000 | 161.0000 |
| 74.97 | 89.0000 | 78.0000 | 64.0000 | 174.0000 | 164.0000 |
| 74.99 | 78.0000 | 79.0000 | 89.0000 | 162.0000 | 181.0000 |
| 75.01 | 71.0000 | 59.0000 | 65.0000 | 140.0000 | 170.0000 |
| 75.03 | 73.0000 | 79.0000 | 77.0000 | 157.0000 | 171.0000 |
| 75.05 | 76.0000 | 83.0000 | 68.0000 | 154.0000 | 157.0000 |
| 75.07 | 58.0000 | 70.0000 | 74.0000 | 144.0000 | 160.0000 |
| 75.09 | 77.0000 | 96.0000 | 74.0000 | 168.0000 | 173.0000 |
| 75.11 | 93.0000 | 77.0000 | 96.0000 | 155.0000 | 174.0000 |
| 75.13 | 70.0000 | 75.0000 | 79.0000 | 172.0000 | 165.0000 |
| 75.15 | 66.0000 | 73.0000 | 73.0000 | 157.0000 | 144.0000 |
| 75.17 | 73.0000 | 73.0000 | 82.0000 | 171.0000 | 155.0000 |
| 75.19 | 81.0000 | 77.0000 | 73.0000 | 159.0000 | 155.0000 |
| 75.21 | 86.0000 | 83.0000 | 96.0000 | 156.0000 | 156.0000 |
| 75.23 | 71.0000 | 84.0000 | 85.0000 | 162.0000 | 133.0000 |
| 75.25 | 82.0000 | 73.0000 | 69.0000 | 153.0000 | 149.0000 |
| 75.28 | 84.0000 | 87.0000 | 79.0000 | 184.0000 | 143.0000 |
| 75.3 | 72.0000 | 80.0000 | 71.0000 | 164.0000 | 140.0000 |
| 75.32 | 74.0000 | 84.0000 | 77.0000 | 161.0000 | 146.0000 |
| 75.34 | 69.0000 | 76.0000 | 76.0000 | 139.0000 | 165.0000 |
| 75.36 | 81.0000 | 92.0000 | 74.0000 | 163.0000 | 148.0000 |
| 75.38 | 82.0000 | 63.0000 | 75.0000 | 152.0000 | 169.0000 |
| 75.4 | 80.0000 | 73.0000 | 89.0000 | 170.0000 | 139.0000 |
| 75.42 | 78.0000 | 72.0000 | 63.0000 | 163.0000 | 139.0000 |
| 75.44 | 91.0000 | 78.0000 | 68.0000 | 168.0000 | 157.0000 |
| 75.46 | 73.0000 | 77.0000 | 63.0000 | 154.0000 | 161.0000 |
| 75.48 | 81.0000 | 78.0000 | 70.0000 | 150.0000 | 168.0000 |
| 75.5 | 73.0000 | 74.0000 | 80.0000 | 156.0000 | 146.0000 |
| 75.52 | 88.0000 | 93.0000 | 79.0000 | 159.0000 | 146.0000 |
| 75.54 | 59.0000 | 77.0000 | 69.0000 | 180.0000 | 144.0000 |
| 75.56 | 69.0000 | 83.0000 | 58.0000 | 166.0000 | 162.0000 |
| 75.58 | 73.0000 | 90.0000 | 77.0000 | 153.0000 | 141.0000 |
| 75.6 | 79.0000 | 73.0000 | 76.0000 | 153.0000 | 154.0000 |
| 75.62 | 86.0000 | 66.0000 | 100.0000 | 162.0000 | 171.0000 |
| 75.64 | 55.0000 | 91.0000 | 76.0000 | 164.0000 | 156.0000 |
| 75.66 | 82.0000 | 64.0000 | 61.0000 | 150.0000 | 152.0000 |
| 75.68 | 69.0000 | 63.0000 | 82.0000 | 165.0000 | 152.0000 |
| 75.7 | 75.0000 | 75.0000 | 71.0000 | 163.0000 | 155.0000 |
| 75.72 | 93.0000 | 82.0000 | 78.0000 | 166.0000 | 166.0000 |
| 75.74 | 80.0000 | 88.0000 | 71.0000 | 157.0000 | 161.0000 |
| 75.76 | 93.0000 | 80.0000 | 69.0000 | 173.0000 | 146.0000 |
| 75.78 | 77.0000 | 82.0000 | 69.0000 | 165.0000 | 144.0000 |
| 75.8 | 75.0000 | 82.0000 | 85.0000 | 172.0000 | 152.0000 |
| 75.82 | 74.0000 | 76.0000 | 81.0000 | 182.0000 | 169.0000 |
| 75.84 | 72.0000 | 68.0000 | 87.0000 | 163.0000 | 144.0000 |
| 75.86 | 74.0000 | 82.0000 | 80.0000 | 147.0000 | 144.0000 |
| 75.88 | 68.0000 | 83.0000 | 86.0000 | 153.0000 | 148.0000 |
| 75.91 | 74.0000 | 66.0000 | 74.0000 | 159.0000 | 171.0000 |
| 75.93 | 74.0000 | 71.0000 | 97.0000 | 161.0000 | 155.0000 |
| 75.95 | 82.0000 | 79.0000 | 60.0000 | 139.0000 | 162.0000 |
| 75.97 | 84.0000 | 82.0000 | 87.0000 | 176.0000 | 144.0000 |
| 75.99 | 73.0000 | 91.0000 | 79.0000 | 153.0000 | 155.0000 |
| 76.01 | 71.0000 | 72.0000 | 95.0000 | 169.0000 | 138.0000 |
| 76.03 | 77.0000 | 79.0000 | 67.0000 | 152.0000 | 168.0000 |
| 76.05 | 82.0000 | 63.0000 | 59.0000 | 161.0000 | 132.0000 |
| 76.07 | 66.0000 | 75.0000 | 74.0000 | 148.0000 | 141.0000 |
| 76.09 | 72.0000 | 81.0000 | 74.0000 | 155.0000 | 151.0000 |
| 76.11 | 81.0000 | 86.0000 | 64.0000 | 148.0000 | 177.0000 |
| 76.13 | 60.0000 | 87.0000 | 65.0000 | 149.0000 | 161.0000 |
| 76.15 | 61.0000 | 72.0000 | 70.0000 | 159.0000 | 164.0000 |
| 76.17 | 75.0000 | 72.0000 | 86.0000 | 165.0000 | 151.0000 |
| 76.19 | 75.0000 | 77.0000 | 85.0000 | 157.0000 | 175.0000 |
| 76.21 | 69.0000 | 78.0000 | 84.0000 | 146.0000 | 173.0000 |
| 76.23 | 65.0000 | 84.0000 | 78.0000 | 174.0000 | 144.0000 |
| 76.25 | 70.0000 | 63.0000 | 79.0000 | 175.0000 | 150.0000 |
| 76.27 | 67.0000 | 62.0000 | 66.0000 | 174.0000 | 159.0000 |
| 76.29 | 70.0000 | 78.0000 | 77.0000 | 175.0000 | 160.0000 |
| 76.31 | 93.0000 | 83.0000 | 61.0000 | 158.0000 | 141.0000 |
| 76.33 | 84.0000 | 78.0000 | 77.0000 | 153.0000 | 140.0000 |
| 76.35 | 72.0000 | 74.0000 | 65.0000 | 145.0000 | 168.0000 |
| 76.37 | 71.0000 | 91.0000 | 72.0000 | 154.0000 | 134.0000 |
| 76.39 | 71.0000 | 70.0000 | 84.0000 | 145.0000 | 177.0000 |
| 76.41 | 78.0000 | 73.0000 | 80.0000 | 149.0000 | 153.0000 |
| 76.43 | 82.0000 | 68.0000 | 65.0000 | 143.0000 | 144.0000 |
| 76.45 | 69.0000 | 90.0000 | 72.0000 | 152.0000 | 161.0000 |
| 76.47 | 71.0000 | 104.0000 | 67.0000 | 168.0000 | 145.0000 |
| 76.49 | 66.0000 | 84.0000 | 79.0000 | 164.0000 | 163.0000 |
| 76.52 | 86.0000 | 77.0000 | 63.0000 | 155.0000 | 146.0000 |
| 76.54 | 74.0000 | 56.0000 | 77.0000 | 166.0000 | 142.0000 |
| 76.56 | 82.0000 | 80.0000 | 70.0000 | 135.0000 | 146.0000 |
| 76.58 | 65.0000 | 71.0000 | 76.0000 | 168.0000 | 131.0000 |
| 76.6 | 63.0000 | 77.0000 | 83.0000 | 167.0000 | 176.0000 |
| 76.62 | 64.0000 | 73.0000 | 74.0000 | 175.0000 | 158.0000 |
| 76.64 | 88.0000 | 73.0000 | 77.0000 | 152.0000 | 140.0000 |
| 76.66 | 76.0000 | 74.0000 | 74.0000 | 150.0000 | 155.0000 |
| 76.68 | 90.0000 | 84.0000 | 63.0000 | 137.0000 | 142.0000 |
| 76.7 | 76.0000 | 76.0000 | 87.0000 | 163.0000 | 146.0000 |
| 76.72 | 81.0000 | 68.0000 | 61.0000 | 146.0000 | 158.0000 |
| 76.74 | 69.0000 | 82.0000 | 59.0000 | 149.0000 | 136.0000 |
| 76.76 | 90.0000 | 79.0000 | 64.0000 | 146.0000 | 143.0000 |
| 76.78 | 77.0000 | 74.0000 | 71.0000 | 173.0000 | 151.0000 |
| 76.8 | 72.0000 | 68.0000 | 74.0000 | 168.0000 | 128.0000 |
| 76.82 | 72.0000 | 69.0000 | 73.0000 | 159.0000 | 132.0000 |
| 76.84 | 77.0000 | 60.0000 | 76.0000 | 159.0000 | 144.0000 |
| 76.86 | 65.0000 | 73.0000 | 68.0000 | 154.0000 | 134.0000 |
| 76.88 | 84.0000 | 60.0000 | 87.0000 | 166.0000 | 156.0000 |
| 76.9 | 60.0000 | 72.0000 | 70.0000 | 167.0000 | 131.0000 |
| 76.92 | 58.0000 | 76.0000 | 67.0000 | 143.0000 | 143.0000 |
| 76.94 | 64.0000 | 75.0000 | 80.0000 | 151.0000 | 150.0000 |
| 76.96 | 67.0000 | 79.0000 | 69.0000 | 158.0000 | 146.0000 |
| 76.98 | 78.0000 | 71.0000 | 73.0000 | 147.0000 | 148.0000 |
| 77 | 69.0000 | 78.0000 | 63.0000 | 158.0000 | 170.0000 |
| 77.02 | 79.0000 | 70.0000 | 78.0000 | 164.0000 | 152.0000 |
| 77.04 | 85.0000 | 76.0000 | 80.0000 | 150.0000 | 164.0000 |
| 77.06 | 66.0000 | 54.0000 | 74.0000 | 146.0000 | 139.0000 |
| 77.08 | 80.0000 | 66.0000 | 84.0000 | 160.0000 | 151.0000 |
| 77.1 | 90.0000 | 93.0000 | 79.0000 | 169.0000 | 151.0000 |
| 77.12 | 79.0000 | 74.0000 | 77.0000 | 138.0000 | 139.0000 |
| 77.15 | 96.0000 | 75.0000 | 77.0000 | 158.0000 | 141.0000 |
| 77.17 | 67.0000 | 80.0000 | 72.0000 | 173.0000 | 164.0000 |
| 77.19 | 63.0000 | 81.0000 | 77.0000 | 166.0000 | 158.0000 |
| 77.21 | 79.0000 | 70.0000 | 64.0000 | 166.0000 | 157.0000 |
| 77.23 | 74.0000 | 62.0000 | 78.0000 | 148.0000 | 140.0000 |
| 77.25 | 73.0000 | 68.0000 | 75.0000 | 174.0000 | 155.0000 |
| 77.27 | 90.0000 | 72.0000 | 62.0000 | 162.0000 | 140.0000 |
| 77.29 | 56.0000 | 71.0000 | 69.0000 | 148.0000 | 130.0000 |
| 77.31 | 70.0000 | 73.0000 | 86.0000 | 170.0000 | 138.0000 |
| 77.33 | 61.0000 | 67.0000 | 70.0000 | 157.0000 | 143.0000 |
| 77.35 | 68.0000 | 58.0000 | 68.0000 | 177.0000 | 145.0000 |
| 77.37 | 75.0000 | 87.0000 | 63.0000 | 178.0000 | 148.0000 |
| 77.39 | 85.0000 | 65.0000 | 81.0000 | 151.0000 | 164.0000 |
| 77.41 | 84.0000 | 70.0000 | 68.0000 | 164.0000 | 140.0000 |
| 77.43 | 74.0000 | 70.0000 | 65.0000 | 142.0000 | 162.0000 |
| 77.45 | 62.0000 | 79.0000 | 89.0000 | 153.0000 | 140.0000 |
| 77.47 | 71.0000 | 67.0000 | 70.0000 | 136.0000 | 152.0000 |
| 77.49 | 66.0000 | 58.0000 | 70.0000 | 146.0000 | 144.0000 |
| 77.51 | 84.0000 | 80.0000 | 71.0000 | 162.0000 | 143.0000 |
| 77.53 | 71.0000 | 78.0000 | 72.0000 | 158.0000 | 153.0000 |
| 77.55 | 80.0000 | 91.0000 | 70.0000 | 136.0000 | 138.0000 |
| 77.57 | 76.0000 | 73.0000 | 84.0000 | 169.0000 | 143.0000 |
| 77.59 | 76.0000 | 67.0000 | 91.0000 | 169.0000 | 149.0000 |
| 77.61 | 64.0000 | 67.0000 | 82.0000 | 155.0000 | 168.0000 |
| 77.63 | 81.0000 | 77.0000 | 63.0000 | 153.0000 | 131.0000 |
| 77.65 | 75.0000 | 78.0000 | 81.0000 | 155.0000 | 147.0000 |
| 77.67 | 65.0000 | 71.0000 | 60.0000 | 142.0000 | 163.0000 |
| 77.69 | 58.0000 | 86.0000 | 76.0000 | 141.0000 | 183.0000 |
| 77.71 | 80.0000 | 72.0000 | 94.0000 | 149.0000 | 126.0000 |
| 77.73 | 78.0000 | 76.0000 | 82.0000 | 180.0000 | 150.0000 |
| 77.76 | 81.0000 | 69.0000 | 74.0000 | 159.0000 | 142.0000 |
| 77.78 | 74.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 145.0000 | 134.0000 |
| 77.8 | 83.0000 | 82.0000 | 67.0000 | 156.0000 | 146.0000 |
| 77.82 | 77.0000 | 66.0000 | 67.0000 | 162.0000 | 148.0000 |
| 77.84 | 72.0000 | 76.0000 | 68.0000 | 140.0000 | 134.0000 |
| 77.86 | 69.0000 | 80.0000 | 66.0000 | 168.0000 | 151.0000 |
| 77.88 | 81.0000 | 84.0000 | 81.0000 | 140.0000 | 132.0000 |
| 77.9 | 95.0000 | 79.0000 | 66.0000 | 159.0000 | 156.0000 |
| 77.92 | 81.0000 | 78.0000 | 67.0000 | 148.0000 | 148.0000 |
| 77.94 | 72.0000 | 56.0000 | 78.0000 | 148.0000 | 160.0000 |
| 77.96 | 79.0000 | 80.0000 | 71.0000 | 137.0000 | 144.0000 |
| 77.98 | 77.0000 | 73.0000 | 90.0000 | 117.0000 | 162.0000 |
| 78 | 77.0000 | 80.0000 | 82.0000 | 161.0000 | 142.0000 |
| 78.02 | 88.0000 | 75.0000 | 78.0000 | 148.0000 | 160.0000 |
| 78.04 | 75.0000 | 82.0000 | 79.0000 | 159.0000 | 146.0000 |
| 78.06 | 67.0000 | 67.0000 | 73.0000 | 150.0000 | 126.0000 |
| 78.08 | 90.0000 | 77.0000 | 66.0000 | 116.0000 | 144.0000 |
| 78.1 | 83.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 148.0000 | 144.0000 |
| 78.12 | 71.0000 | 70.0000 | 68.0000 | 147.0000 | 145.0000 |
| 78.14 | 82.0000 | 64.0000 | 73.0000 | 157.0000 | 131.0000 |
| 78.16 | 85.0000 | 72.0000 | 69.0000 | 148.0000 | 146.0000 |
| 78.18 | 67.0000 | 70.0000 | 88.0000 | 154.0000 | 149.0000 |
| 78.2 | 81.0000 | 67.0000 | 69.0000 | 148.0000 | 149.0000 |
| 78.22 | 89.0000 | 72.0000 | 71.0000 | 161.0000 | 144.0000 |
| 78.24 | 66.0000 | 61.0000 | 67.0000 | 170.0000 | 152.0000 |
| 78.26 | 77.0000 | 74.0000 | 80.0000 | 153.0000 | 182.0000 |
| 78.28 | 88.0000 | 64.0000 | 77.0000 | 150.0000 | 141.0000 |
| 78.3 | 86.0000 | 77.0000 | 85.0000 | 159.0000 | 151.0000 |
| 78.32 | 62.0000 | 78.0000 | 71.0000 | 151.0000 | 132.0000 |
| 78.34 | 83.0000 | 78.0000 | 65.0000 | 147.0000 | 165.0000 |
| 78.37 | 70.0000 | 70.0000 | 80.0000 | 140.0000 | 132.0000 |
| 78.39 | 94.0000 | 74.0000 | 68.0000 | 157.0000 | 159.0000 |
| 78.41 | 64.0000 | 82.0000 | 67.0000 | 149.0000 | 167.0000 |
| 78.43 | 78.0000 | 72.0000 | 76.0000 | 135.0000 | 160.0000 |
| 78.45 | 62.0000 | 73.0000 | 68.0000 | 159.0000 | 132.0000 |
| 78.47 | 81.0000 | 69.0000 | 70.0000 | 161.0000 | 155.0000 |
| 78.49 | 71.0000 | 81.0000 | 86.0000 | 146.0000 | 152.0000 |
| 78.51 | 77.0000 | 83.0000 | 73.0000 | 162.0000 | 141.0000 |
| 78.53 | 71.0000 | 76.0000 | 71.0000 | 165.0000 | 150.0000 |
| 78.55 | 74.0000 | 88.0000 | 77.0000 | 160.0000 | 162.0000 |
| 78.57 | 68.0000 | 67.0000 | 77.0000 | 141.0000 | 120.0000 |
| 78.59 | 71.0000 | 63.0000 | 66.0000 | 165.0000 | 142.0000 |
| 78.61 | 74.0000 | 71.0000 | 68.0000 | 126.0000 | 134.0000 |
| 78.63 | 82.0000 | 75.0000 | 63.0000 | 146.0000 | 148.0000 |
| 78.65 | 71.0000 | 64.0000 | 67.0000 | 133.0000 | 143.0000 |
| 78.67 | 74.0000 | 74.0000 | 87.0000 | 158.0000 | 136.0000 |
| 78.69 | 70.0000 | 65.0000 | 79.0000 | 139.0000 | 139.0000 |
| 78.71 | 70.0000 | 66.0000 | 71.0000 | 161.0000 | 144.0000 |
| 78.73 | 62.0000 | 80.0000 | 64.0000 | 155.0000 | 120.0000 |
| 78.75 | 87.0000 | 74.0000 | 77.0000 | 137.0000 | 140.0000 |
| 78.77 | 67.0000 | 75.0000 | 60.0000 | 161.0000 | 138.0000 |
| 78.79 | 66.0000 | 74.0000 | 70.0000 | 143.0000 | 138.0000 |
| 78.81 | 69.0000 | 76.0000 | 63.0000 | 146.0000 | 142.0000 |
| 78.83 | 68.0000 | 81.0000 | 74.0000 | 147.0000 | 148.0000 |
| 78.85 | 76.0000 | 78.0000 | 76.0000 | 154.0000 | 152.0000 |
| 78.87 | 79.0000 | 78.0000 | 67.0000 | 169.0000 | 152.0000 |
| 78.89 | 75.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 139.0000 | 153.0000 |
| 78.91 | 81.0000 | 66.0000 | 88.0000 | 152.0000 | 154.0000 |
| 78.93 | 71.0000 | 63.0000 | 69.0000 | 144.0000 | 140.0000 |
| 78.95 | 66.0000 | 73.0000 | 83.0000 | 165.0000 | 145.0000 |
| 78.97 | 79.0000 | 69.0000 | 81.0000 | 142.0000 | 141.0000 |
| 79 | 59.0000 | 78.0000 | 69.0000 | 140.0000 | 142.0000 |
| 79.02 | 73.0000 | 69.0000 | 72.0000 | 139.0000 | 132.0000 |
| 79.04 | 69.0000 | 78.0000 | 86.0000 | 141.0000 | 129.0000 |
| 79.06 | 74.0000 | 70.0000 | 72.0000 | 171.0000 | 157.0000 |
| 79.08 | 71.0000 | 75.0000 | 76.0000 | 147.0000 | 147.0000 |
| 79.1 | 68.0000 | 69.0000 | 84.0000 | 145.0000 | 133.0000 |
| 79.12 | 77.0000 | 79.0000 | 72.0000 | 147.0000 | 138.0000 |
| 79.14 | 72.0000 | 78.0000 | 65.0000 | 153.0000 | 168.0000 |
| 79.16 | 76.0000 | 83.0000 | 67.0000 | 153.0000 | 138.0000 |
| 79.18 | 57.0000 | 76.0000 | 67.0000 | 164.0000 | 137.0000 |
| 79.2 | 69.0000 | 73.0000 | 68.0000 | 149.0000 | 138.0000 |
| 79.22 | 64.0000 | 76.0000 | 75.0000 | 148.0000 | 144.0000 |
| 79.24 | 64.0000 | 75.0000 | 69.0000 | 153.0000 | 132.0000 |
| 79.26 | 85.0000 | 74.0000 | 60.0000 | 152.0000 | 141.0000 |
| 79.28 | 73.0000 | 74.0000 | 86.0000 | 157.0000 | 119.0000 |
| 79.3 | 82.0000 | 57.0000 | 71.0000 | 149.0000 | 149.0000 |
| 79.32 | 67.0000 | 72.0000 | 77.0000 | 127.0000 | 136.0000 |
| 79.34 | 79.0000 | 64.0000 | 73.0000 | 155.0000 | 138.0000 |
| 79.36 | 88.0000 | 77.0000 | 64.0000 | 174.0000 | 139.0000 |
| 79.38 | 68.0000 | 64.0000 | 69.0000 | 137.0000 | 154.0000 |
| 79.4 | 51.0000 | 71.0000 | 67.0000 | 143.0000 | 143.0000 |
| 79.42 | 70.0000 | 72.0000 | 73.0000 | 140.0000 | 127.0000 |
| 79.44 | 78.0000 | 57.0000 | 75.0000 | 134.0000 | 142.0000 |
| 79.46 | 73.0000 | 81.0000 | 71.0000 | 150.0000 | 132.0000 |
| 79.48 | 70.0000 | 76.0000 | 66.0000 | 147.0000 | 158.0000 |
| 79.5 | 72.0000 | 65.0000 | 72.0000 | 153.0000 | 148.0000 |
| 79.52 | 79.0000 | 83.0000 | 72.0000 | 150.0000 | 137.0000 |
| 79.54 | 77.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 136.0000 | 162.0000 |
| 79.56 | 81.0000 | 77.0000 | 58.0000 | 141.0000 | 138.0000 |
| 79.58 | 68.0000 | 79.0000 | 71.0000 | 164.0000 | 139.0000 |
| 79.61 | 68.0000 | 57.0000 | 76.0000 | 155.0000 | 147.0000 |
| 79.63 | 75.0000 | 67.0000 | 68.0000 | 150.0000 | 124.0000 |
| 79.65 | 71.0000 | 80.0000 | 73.0000 | 137.0000 | 142.0000 |
| 79.67 | 64.0000 | 75.0000 | 76.0000 | 148.0000 | 158.0000 |
| 79.69 | 69.0000 | 86.0000 | 78.0000 | 165.0000 | 155.0000 |
| 79.71 | 85.0000 | 85.0000 | 65.0000 | 165.0000 | 146.0000 |
| 79.73 | 78.0000 | 74.0000 | 80.0000 | 134.0000 | 157.0000 |
| 79.75 | 64.0000 | 83.0000 | 70.0000 | 153.0000 | 146.0000 |
| 79.77 | 65.0000 | 69.0000 | 70.0000 | 145.0000 | 130.0000 |
| 79.79 | 86.0000 | 81.0000 | 60.0000 | 139.0000 | 168.0000 |
| 79.81 | 68.0000 | 65.0000 | 74.0000 | 153.0000 | 156.0000 |
| 79.83 | 80.0000 | 77.0000 | 77.0000 | 144.0000 | 137.0000 |
| 79.85 | 64.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 139.0000 | 143.0000 |
| 79.87 | 78.0000 | 71.0000 | 77.0000 | 151.0000 | 145.0000 |
| 79.89 | 63.0000 | 67.0000 | 81.0000 | 140.0000 | 137.0000 |
| 79.91 | 69.0000 | 63.0000 | 69.0000 | 147.0000 | 137.0000 |
| 79.93 | 65.0000 | 56.0000 | 75.0000 | 142.0000 | 153.0000 |
| 79.95 | 84.0000 | 60.0000 | 76.0000 | 133.0000 | 139.0000 |
| 79.97 | 61.0000 | 90.0000 | 81.0000 | 163.0000 | 145.0000 |
| 79.99 | 71.0000 | 79.0000 | 70.0000 | 149.0000 | 139.0000 |
| 80.01 | 77.0000 | 92.0000 | 62.0000 | 154.0000 | 136.0000 |
| 80.03 | 81.0000 | 90.0000 | 71.0000 | 127.0000 | 138.0000 |
| 80.05 | 61.0000 | 68.0000 | 65.0000 | 141.0000 | 125.0000 |
| 80.07 | 63.0000 | 74.0000 | 71.0000 | 163.0000 | 143.0000 |
| 80.09 | 74.0000 | 70.0000 | 66.0000 | 145.0000 | 147.0000 |
| 80.11 | 84.0000 | 71.0000 | 76.0000 | 158.0000 | 155.0000 |
| 80.13 | 57.0000 | 69.0000 | 61.0000 | 130.0000 | 143.0000 |
| 80.15 | 63.0000 | 70.0000 | 65.0000 | 156.0000 | 146.0000 |
| 80.17 | 71.0000 | 74.0000 | 75.0000 | 153.0000 | 136.0000 |
| 80.19 | 80.0000 | 66.0000 | 60.0000 | 145.0000 | 152.0000 |
| 80.21 | 74.0000 | 59.0000 | 73.0000 | 131.0000 | 115.0000 |
| 80.24 | 78.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 138.0000 | 123.0000 |
| 80.26 | 64.0000 | 64.0000 | 75.0000 | 134.0000 | 144.0000 |
| 80.28 | 74.0000 | 72.0000 | 76.0000 | 138.0000 | 132.0000 |
| 80.3 | 68.0000 | 63.0000 | 74.0000 | 161.0000 | 140.0000 |
| 80.32 | 60.0000 | 64.0000 | 61.0000 | 125.0000 | 116.0000 |
| 80.34 | 77.0000 | 78.0000 | 83.0000 | 145.0000 | 149.0000 |
| 80.36 | 64.0000 | 57.0000 | 69.0000 | 142.0000 | 138.0000 |
| 80.38 | 58.0000 | 81.0000 | 68.0000 | 160.0000 | 131.0000 |
| 80.4 | 69.0000 | 78.0000 | 72.0000 | 154.0000 | 146.0000 |
| 80.42 | 73.0000 | 74.0000 | 58.0000 | 150.0000 | 142.0000 |
| 80.44 | 84.0000 | 55.0000 | 71.0000 | 135.0000 | 134.0000 |
| 80.46 | 79.0000 | 74.0000 | 63.0000 | 140.0000 | 140.0000 |
| 80.48 | 70.0000 | 59.0000 | 70.0000 | 145.0000 | 134.0000 |
| 80.5 | 71.0000 | 52.0000 | 69.0000 | 150.0000 | 143.0000 |
| 80.52 | 65.0000 | 67.0000 | 70.0000 | 134.0000 | 166.0000 |
| 80.54 | 75.0000 | 69.0000 | 64.0000 | 167.0000 | 142.0000 |
| 80.56 | 83.0000 | 56.0000 | 69.0000 | 139.0000 | 162.0000 |
| 80.58 | 73.0000 | 67.0000 | 64.0000 | 144.0000 | 137.0000 |
| 80.6 | 84.0000 | 64.0000 | 66.0000 | 148.0000 | 144.0000 |
| 80.62 | 77.0000 | 72.0000 | 57.0000 | 153.0000 | 147.0000 |
| 80.64 | 89.0000 | 61.0000 | 66.0000 | 153.0000 | 129.0000 |
| 80.66 | 87.0000 | 67.0000 | 71.0000 | 144.0000 | 128.0000 |
| 80.68 | 71.0000 | 72.0000 | 73.0000 | 153.0000 | 144.0000 |
| 80.7 | 81.0000 | 69.0000 | 73.0000 | 148.0000 | 137.0000 |
| 80.72 | 81.0000 | 63.0000 | 92.0000 | 149.0000 | 144.0000 |
| 80.74 | 70.0000 | 79.0000 | 73.0000 | 153.0000 | 129.0000 |
| 80.76 | 72.0000 | 59.0000 | 83.0000 | 122.0000 | 144.0000 |
| 80.78 | 74.0000 | 73.0000 | 83.0000 | 136.0000 | 131.0000 |
| 80.8 | 74.0000 | 74.0000 | 72.0000 | 157.0000 | 139.0000 |
| 80.82 | 69.0000 | 57.0000 | 81.0000 | 159.0000 | 157.0000 |
| 80.85 | 84.0000 | 71.0000 | 54.0000 | 151.0000 | 149.0000 |
| 80.87 | 62.0000 | 73.0000 | 82.0000 | 156.0000 | 130.0000 |
| 80.89 | 65.0000 | 58.0000 | 70.0000 | 159.0000 | 148.0000 |
| 80.91 | 54.0000 | 77.0000 | 58.0000 | 148.0000 | 128.0000 |
| 80.93 | 69.0000 | 70.0000 | 66.0000 | 147.0000 | 134.0000 |
| 80.95 | 77.0000 | 85.0000 | 70.0000 | 130.0000 | 141.0000 |
| 80.97 | 67.0000 | 75.0000 | 78.0000 | 121.0000 | 136.0000 |
| 80.99 | 61.0000 | 71.0000 | 63.0000 | 139.0000 | 138.0000 |
| 81.01 | 76.0000 | 74.0000 | 64.0000 | 151.0000 | 127.0000 |
| 81.03 | 75.0000 | 60.0000 | 65.0000 | 142.0000 | 130.0000 |
| 81.05 | 73.0000 | 56.0000 | 68.0000 | 143.0000 | 146.0000 |
| 81.07 | 76.0000 | 61.0000 | 73.0000 | 147.0000 | 142.0000 |
| 81.09 | 68.0000 | 72.0000 | 61.0000 | 143.0000 | 146.0000 |
| 81.11 | 81.0000 | 74.0000 | 71.0000 | 134.0000 | 137.0000 |
| 81.13 | 66.0000 | 81.0000 | 67.0000 | 153.0000 | 145.0000 |
| 81.15 | 71.0000 | 73.0000 | 75.0000 | 148.0000 | 132.0000 |
| 81.17 | 72.0000 | 72.0000 | 71.0000 | 153.0000 | 129.0000 |
| 81.19 | 55.0000 | 70.0000 | 81.0000 | 142.0000 | 145.0000 |
| 81.21 | 72.0000 | 65.0000 | 59.0000 | 128.0000 | 133.0000 |
| 81.23 | 54.0000 | 71.0000 | 76.0000 | 131.0000 | 123.0000 |
| 81.25 | 73.0000 | 68.0000 | 80.0000 | 146.0000 | 146.0000 |
| 81.27 | 67.0000 | 69.0000 | 76.0000 | 160.0000 | 146.0000 |
| 81.29 | 70.0000 | 73.0000 | 72.0000 | 123.0000 | 145.0000 |
| 81.31 | 61.0000 | 70.0000 | 67.0000 | 124.0000 | 134.0000 |
| 81.33 | 64.0000 | 89.0000 | 72.0000 | 120.0000 | 136.0000 |
| 81.35 | 84.0000 | 70.0000 | 79.0000 | 135.0000 | 132.0000 |
| 81.37 | 78.0000 | 69.0000 | 85.0000 | 144.0000 | 113.0000 |
| 81.39 | 76.0000 | 60.0000 | 74.0000 | 153.0000 | 122.0000 |
| 81.41 | 70.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 160.0000 | 138.0000 |
| 81.43 | 69.0000 | 75.0000 | 67.0000 | 145.0000 | 123.0000 |
| 81.46 | 77.0000 | 68.0000 | 50.0000 | 155.0000 | 122.0000 |
| 81.48 | 87.0000 | 67.0000 | 63.0000 | 144.0000 | 149.0000 |
| 81.5 | 62.0000 | 69.0000 | 67.0000 | 142.0000 | 134.0000 |
| 81.52 | 61.0000 | 64.0000 | 70.0000 | 133.0000 | 134.0000 |
| 81.54 | 61.0000 | 81.0000 | 65.0000 | 135.0000 | 160.0000 |
| 81.56 | 67.0000 | 71.0000 | 65.0000 | 133.0000 | 155.0000 |
| 81.58 | 76.0000 | 69.0000 | 73.0000 | 139.0000 | 158.0000 |
| 81.6 | 75.0000 | 71.0000 | 62.0000 | 145.0000 | 138.0000 |
| 81.62 | 64.0000 | 83.0000 | 64.0000 | 139.0000 | 140.0000 |
| 81.64 | 53.0000 | 87.0000 | 67.0000 | 139.0000 | 126.0000 |
| 81.66 | 63.0000 | 71.0000 | 85.0000 | 117.0000 | 146.0000 |
| 81.68 | 67.0000 | 70.0000 | 74.0000 | 125.0000 | 119.0000 |
| 81.7 | 73.0000 | 61.0000 | 71.0000 | 146.0000 | 135.0000 |
| 81.72 | 64.0000 | 72.0000 | 78.0000 | 155.0000 | 157.0000 |
| 81.74 | 68.0000 | 59.0000 | 68.0000 | 144.0000 | 150.0000 |
| 81.76 | 73.0000 | 89.0000 | 51.0000 | 146.0000 | 140.0000 |
| 81.78 | 82.0000 | 56.0000 | 74.0000 | 124.0000 | 155.0000 |
| 81.8 | 70.0000 | 79.0000 | 74.0000 | 116.0000 | 128.0000 |
| 81.82 | 72.0000 | 69.0000 | 57.0000 | 135.0000 | 131.0000 |
| 81.84 | 68.0000 | 86.0000 | 75.0000 | 167.0000 | 135.0000 |
| 81.86 | 52.0000 | 72.0000 | 76.0000 | 138.0000 | 140.0000 |
| 81.88 | 59.0000 | 64.0000 | 72.0000 | 133.0000 | 154.0000 |
| 81.9 | 68.0000 | 81.0000 | 67.0000 | 137.0000 | 111.0000 |
| 81.92 | 63.0000 | 70.0000 | 74.0000 | 146.0000 | 115.0000 |
| 81.94 | 68.0000 | 78.0000 | 76.0000 | 138.0000 | 127.0000 |
| 81.96 | 75.0000 | 56.0000 | 60.0000 | 142.0000 | 160.0000 |
| 81.98 | 86.0000 | 80.0000 | 62.0000 | 145.0000 | 126.0000 |
| 82 | 59.0000 | 61.0000 | 69.0000 | 148.0000 | 136.0000 |
| 82.02 | 88.0000 | 80.0000 | 64.0000 | 130.0000 | 122.0000 |
| 82.04 | 58.0000 | 61.0000 | 72.0000 | 146.0000 | 126.0000 |
| 82.06 | 68.0000 | 72.0000 | 70.0000 | 138.0000 | 138.0000 |
| 82.09 | 72.0000 | 72.0000 | 69.0000 | 144.0000 | 158.0000 |
| 82.11 | 58.0000 | 79.0000 | 78.0000 | 150.0000 | 125.0000 |
| 82.13 | 52.0000 | 62.0000 | 76.0000 | 123.0000 | 142.0000 |
| 82.15 | 74.0000 | 65.0000 | 68.0000 | 111.0000 | 121.0000 |
| 82.17 | 74.0000 | 64.0000 | 69.0000 | 149.0000 | 128.0000 |
| 82.19 | 58.0000 | 62.0000 | 78.0000 | 134.0000 | 165.0000 |
| 82.21 | 70.0000 | 73.0000 | 63.0000 | 135.0000 | 153.0000 |
| 82.23 | 70.0000 | 57.0000 | 77.0000 | 143.0000 | 131.0000 |
| 82.25 | 64.0000 | 72.0000 | 58.0000 | 144.0000 | 146.0000 |
| 82.27 | 59.0000 | 58.0000 | 72.0000 | 124.0000 | 144.0000 |
| 82.29 | 62.0000 | 66.0000 | 73.0000 | 135.0000 | 132.0000 |
| 82.31 | 57.0000 | 74.0000 | 54.0000 | 153.0000 | 140.0000 |
| 82.33 | 77.0000 | 63.0000 | 53.0000 | 139.0000 | 123.0000 |
| 82.35 | 80.0000 | 68.0000 | 67.0000 | 133.0000 | 151.0000 |
| 82.37 | 58.0000 | 68.0000 | 77.0000 | 136.0000 | 127.0000 |
| 82.39 | 66.0000 | 68.0000 | 78.0000 | 124.0000 | 139.0000 |
| 82.41 | 75.0000 | 78.0000 | 72.0000 | 135.0000 | 143.0000 |
| 82.43 | 72.0000 | 63.0000 | 78.0000 | 123.0000 | 119.0000 |
| 82.45 | 69.0000 | 65.0000 | 73.0000 | 148.0000 | 139.0000 |
| 82.47 | 63.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 133.0000 | 115.0000 |
| 82.49 | 76.0000 | 78.0000 | 65.0000 | 137.0000 | 128.0000 |
| 82.51 | 78.0000 | 69.0000 | 66.0000 | 137.0000 | 130.0000 |
| 82.53 | 62.0000 | 64.0000 | 67.0000 | 130.0000 | 134.0000 |
| 82.55 | 64.0000 | 67.0000 | 63.0000 | 136.0000 | 129.0000 |
| 82.57 | 53.0000 | 73.0000 | 66.0000 | 132.0000 | 137.0000 |
| 82.59 | 76.0000 | 50.0000 | 68.0000 | 133.0000 | 124.0000 |
| 82.61 | 65.0000 | 69.0000 | 73.0000 | 143.0000 | 140.0000 |
| 82.63 | 64.0000 | 58.0000 | 70.0000 | 147.0000 | 130.0000 |
| 82.65 | 61.0000 | 60.0000 | 58.0000 | 129.0000 | 125.0000 |
| 82.67 | 70.0000 | 64.0000 | 71.0000 | 123.0000 | 120.0000 |
| 82.7 | 60.0000 | 61.0000 | 76.0000 | 143.0000 | 132.0000 |
| 82.72 | 67.0000 | 66.0000 | 61.0000 | 137.0000 | 133.0000 |
| 82.74 | 79.0000 | 79.0000 | 68.0000 | 119.0000 | 127.0000 |
| 82.76 | 73.0000 | 83.0000 | 67.0000 | 146.0000 | 134.0000 |
| 82.78 | 70.0000 | 61.0000 | 73.0000 | 146.0000 | 116.0000 |
| 82.8 | 63.0000 | 74.0000 | 67.0000 | 145.0000 | 129.0000 |
| 82.82 | 73.0000 | 60.0000 | 63.0000 | 126.0000 | 139.0000 |
| 82.84 | 66.0000 | 63.0000 | 70.0000 | 133.0000 | 150.0000 |
| 82.86 | 64.0000 | 73.0000 | 66.0000 | 133.0000 | 118.0000 |
| 82.88 | 72.0000 | 65.0000 | 69.0000 | 130.0000 | 129.0000 |
| 82.9 | 70.0000 | 71.0000 | 73.0000 | 137.0000 | 155.0000 |
| 82.92 | 70.0000 | 68.0000 | 67.0000 | 153.0000 | 127.0000 |
| 82.94 | 66.0000 | 72.0000 | 60.0000 | 150.0000 | 141.0000 |
| 82.96 | 74.0000 | 67.0000 | 74.0000 | 156.0000 | 121.0000 |
| 82.98 | 51.0000 | 73.0000 | 68.0000 | 136.0000 | 122.0000 |
| 83 | 82.0000 | 59.0000 | 64.0000 | 120.0000 | 116.0000 |
| 83.02 | 77.0000 | 65.0000 | 69.0000 | 146.0000 | 133.0000 |
| 83.04 | 70.0000 | 71.0000 | 69.0000 | 136.0000 | 130.0000 |
| 83.06 | 57.0000 | 60.0000 | 67.0000 | 125.0000 | 135.0000 |
| 83.08 | 68.0000 | 60.0000 | 75.0000 | 125.0000 | 127.0000 |
| 83.1 | 61.0000 | 75.0000 | 65.0000 | 131.0000 | 137.0000 |
| 83.12 | 60.0000 | 80.0000 | 72.0000 | 143.0000 | 118.0000 |
| 83.14 | 74.0000 | 62.0000 | 78.0000 | 150.0000 | 137.0000 |
| 83.16 | 66.0000 | 69.0000 | 65.0000 | 148.0000 | 124.0000 |
| 83.18 | 68.0000 | 57.0000 | 63.0000 | 152.0000 | 134.0000 |
| 83.2 | 84.0000 | 52.0000 | 80.0000 | 124.0000 | 134.0000 |
| 83.22 | 60.0000 | 61.0000 | 73.0000 | 139.0000 | 151.0000 |
| 83.24 | 63.0000 | 72.0000 | 61.0000 | 162.0000 | 135.0000 |
| 83.26 | 59.0000 | 67.0000 | 65.0000 | 150.0000 | 149.0000 |
| 83.28 | 77.0000 | 55.0000 | 67.0000 | 133.0000 | 131.0000 |
| 83.31 | 69.0000 | 73.0000 | 72.0000 | 127.0000 | 132.0000 |
| 83.33 | 82.0000 | 67.0000 | 63.0000 | 124.0000 | 133.0000 |
| 83.35 | 65.0000 | 59.0000 | 69.0000 | 126.0000 | 152.0000 |
| 83.37 | 73.0000 | 53.0000 | 68.0000 | 146.0000 | 148.0000 |
| 83.39 | 58.0000 | 65.0000 | 70.0000 | 128.0000 | 147.0000 |
| 83.41 | 66.0000 | 72.0000 | 77.0000 | 130.0000 | 134.0000 |
| 83.43 | 67.0000 | 62.0000 | 73.0000 | 141.0000 | 146.0000 |
| 83.45 | 68.0000 | 60.0000 | 72.0000 | 139.0000 | 125.0000 |
| 83.47 | 79.0000 | 66.0000 | 85.0000 | 114.0000 | 129.0000 |
| 83.49 | 67.0000 | 67.0000 | 64.0000 | 136.0000 | 135.0000 |
| 83.51 | 68.0000 | 69.0000 | 70.0000 | 134.0000 | 136.0000 |
| 83.53 | 66.0000 | 76.0000 | 64.0000 | 123.0000 | 127.0000 |
| 83.55 | 73.0000 | 52.0000 | 61.0000 | 118.0000 | 133.0000 |
| 83.57 | 56.0000 | 74.0000 | 67.0000 | 129.0000 | 132.0000 |
| 83.59 | 75.0000 | 54.0000 | 58.0000 | 130.0000 | 132.0000 |
| 83.61 | 67.0000 | 60.0000 | 73.0000 | 137.0000 | 138.0000 |
| 83.63 | 67.0000 | 72.0000 | 55.0000 | 150.0000 | 117.0000 |
| 83.65 | 62.0000 | 59.0000 | 62.0000 | 127.0000 | 128.0000 |
| 83.67 | 48.0000 | 56.0000 | 67.0000 | 142.0000 | 111.0000 |
| 83.69 | 72.0000 | 58.0000 | 64.0000 | 136.0000 | 129.0000 |
| 83.71 | 82.0000 | 68.0000 | 69.0000 | 123.0000 | 124.0000 |
| 83.73 | 62.0000 | 55.0000 | 72.0000 | 139.0000 | 131.0000 |
| 83.75 | 66.0000 | 58.0000 | 74.0000 | 120.0000 | 130.0000 |
| 83.77 | 66.0000 | 68.0000 | 50.0000 | 134.0000 | 135.0000 |
| 83.79 | 76.0000 | 70.0000 | 63.0000 | 136.0000 | 135.0000 |
| 83.81 | 74.0000 | 58.0000 | 88.0000 | 132.0000 | 137.0000 |
| 83.83 | 57.0000 | 79.0000 | 73.0000 | 127.0000 | 125.0000 |
| 83.85 | 66.0000 | 57.0000 | 70.0000 | 114.0000 | 125.0000 |
| 83.87 | 61.0000 | 69.0000 | 59.0000 | 117.0000 | 136.0000 |
| 83.89 | 72.0000 | 61.0000 | 67.0000 | 131.0000 | 134.0000 |
| 83.91 | 77.0000 | 64.0000 | 60.0000 | 143.0000 | 146.0000 |
| 83.94 | 68.0000 | 66.0000 | 68.0000 | 135.0000 | 98.0000 |
| 83.96 | 69.0000 | 55.0000 | 72.0000 | 140.0000 | 130.0000 |
| 83.98 | 68.0000 | 50.0000 | 76.0000 | 127.0000 | 124.0000 |
| 84 | 66.0000 | 66.0000 | 59.0000 | 148.0000 | 119.0000 |
| 84.02 | 74.0000 | 58.0000 | 60.0000 | 138.0000 | 131.0000 |
| 84.04 | 57.0000 | 61.0000 | 64.0000 | 144.0000 | 142.0000 |
| 84.06 | 71.0000 | 92.0000 | 72.0000 | 146.0000 | 136.0000 |
| 84.08 | 64.0000 | 67.0000 | 64.0000 | 116.0000 | 119.0000 |
| 84.1 | 64.0000 | 73.0000 | 64.0000 | 148.0000 | 135.0000 |
| 84.12 | 73.0000 | 70.0000 | 58.0000 | 112.0000 | 126.0000 |
| 84.14 | 74.0000 | 73.0000 | 66.0000 | 149.0000 | 138.0000 |
| 84.16 | 64.0000 | 67.0000 | 64.0000 | 122.0000 | 136.0000 |
| 84.18 | 58.0000 | 79.0000 | 60.0000 | 126.0000 | 137.0000 |
| 84.2 | 70.0000 | 65.0000 | 61.0000 | 124.0000 | 132.0000 |
| 84.22 | 80.0000 | 75.0000 | 69.0000 | 127.0000 | 107.0000 |
| 84.24 | 62.0000 | 54.0000 | 64.0000 | 116.0000 | 117.0000 |
| 84.26 | 75.0000 | 60.0000 | 81.0000 | 126.0000 | 125.0000 |
| 84.28 | 68.0000 | 52.0000 | 64.0000 | 130.0000 | 132.0000 |
| 84.3 | 68.0000 | 75.0000 | 68.0000 | 129.0000 | 117.0000 |
| 84.32 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 116.0000 | 124.0000 |
| 84.34 | 75.0000 | 73.0000 | 68.0000 | 125.0000 | 119.0000 |
| 84.36 | 72.0000 | 51.0000 | 78.0000 | 135.0000 | 126.0000 |
| 84.38 | 73.0000 | 73.0000 | 72.0000 | 103.0000 | 126.0000 |
| 84.4 | 80.0000 | 61.0000 | 69.0000 | 128.0000 | 136.0000 |
| 84.42 | 60.0000 | 58.0000 | 71.0000 | 136.0000 | 124.0000 |
| 84.44 | 75.0000 | 57.0000 | 73.0000 | 131.0000 | 121.0000 |
| 84.46 | 68.0000 | 58.0000 | 60.0000 | 139.0000 | 129.0000 |
| 84.48 | 71.0000 | 44.0000 | 50.0000 | 144.0000 | 114.0000 |
| 84.5 | 58.0000 | 59.0000 | 71.0000 | 109.0000 | 125.0000 |
| 84.52 | 57.0000 | 61.0000 | 70.0000 | 139.0000 | 125.0000 |
| 84.55 | 65.0000 | 65.0000 | 70.0000 | 128.0000 | 135.0000 |
| 84.57 | 50.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 128.0000 | 166.0000 |
| 84.59 | 67.0000 | 55.0000 | 68.0000 | 132.0000 | 133.0000 |
| 84.61 | 72.0000 | 60.0000 | 64.0000 | 134.0000 | 111.0000 |
| 84.63 | 56.0000 | 67.0000 | 64.0000 | 118.0000 | 117.0000 |
| 84.65 | 61.0000 | 65.0000 | 76.0000 | 135.0000 | 112.0000 |
| 84.67 | 72.0000 | 65.0000 | 71.0000 | 135.0000 | 130.0000 |
| 84.69 | 71.0000 | 71.0000 | 62.0000 | 136.0000 | 128.0000 |
| 84.71 | 64.0000 | 54.0000 | 60.0000 | 136.0000 | 145.0000 |
| 84.73 | 69.0000 | 76.0000 | 69.0000 | 116.0000 | 131.0000 |
| 84.75 | 78.0000 | 53.0000 | 77.0000 | 129.0000 | 133.0000 |
| 84.77 | 72.0000 | 62.0000 | 64.0000 | 120.0000 | 113.0000 |
| 84.79 | 75.0000 | 68.0000 | 76.0000 | 110.0000 | 105.0000 |
| 84.81 | 67.0000 | 59.0000 | 61.0000 | 130.0000 | 114.0000 |
| 84.83 | 63.0000 | 66.0000 | 68.0000 | 115.0000 | 138.0000 |
| 84.85 | 57.0000 | 63.0000 | 68.0000 | 131.0000 | 113.0000 |
| 84.87 | 69.0000 | 49.0000 | 62.0000 | 134.0000 | 126.0000 |
| 84.89 | 66.0000 | 69.0000 | 60.0000 | 146.0000 | 138.0000 |
| 84.91 | 69.0000 | 64.0000 | 69.0000 | 125.0000 | 131.0000 |
| 84.93 | 65.0000 | 55.0000 | 75.0000 | 132.0000 | 105.0000 |
| 84.95 | 57.0000 | 66.0000 | 56.0000 | 116.0000 | 134.0000 |
| 84.97 | 64.0000 | 59.0000 | 61.0000 | 115.0000 | 121.0000 |
| 84.99 | 61.0000 | 65.0000 | 80.0000 | 125.0000 | 125.0000 |
| 85.01 | 66.0000 | 64.0000 | 63.0000 | 135.0000 | 130.0000 |
| 85.03 | 59.0000 | 71.0000 | 58.0000 | 121.0000 | 127.0000 |
| 85.05 | 52.0000 | 71.0000 | 62.0000 | 126.0000 | 130.0000 |
| 85.07 | 72.0000 | 64.0000 | 71.0000 | 118.0000 | 104.0000 |
| 85.09 | 59.0000 | 46.0000 | 65.0000 | 120.0000 | 127.0000 |
| 85.11 | 58.0000 | 65.0000 | 57.0000 | 124.0000 | 109.0000 |
| 85.13 | 64.0000 | 78.0000 | 54.0000 | 146.0000 | 131.0000 |
| 85.15 | 66.0000 | 53.0000 | 65.0000 | 138.0000 | 119.0000 |
| 85.18 | 66.0000 | 73.0000 | 56.0000 | 128.0000 | 118.0000 |
| 85.2 | 60.0000 | 60.0000 | 62.0000 | 146.0000 | 122.0000 |
| 85.22 | 60.0000 | 50.0000 | 77.0000 | 118.0000 | 144.0000 |
| 85.24 | 66.0000 | 72.0000 | 61.0000 | 132.0000 | 146.0000 |
| 85.26 | 65.0000 | 68.0000 | 57.0000 | 153.0000 | 126.0000 |
| 85.28 | 58.0000 | 69.0000 | 71.0000 | 121.0000 | 127.0000 |
| 85.3 | 59.0000 | 61.0000 | 78.0000 | 112.0000 | 117.0000 |
| 85.32 | 59.0000 | 66.0000 | 52.0000 | 125.0000 | 109.0000 |
| 85.34 | 72.0000 | 70.0000 | 52.0000 | 136.0000 | 111.0000 |
| 85.36 | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 135.0000 | 109.0000 |
| 85.38 | 65.0000 | 63.0000 | 59.0000 | 135.0000 | 131.0000 |
| 85.4 | 61.0000 | 67.0000 | 61.0000 | 140.0000 | 139.0000 |
| 85.42 | 84.0000 | 61.0000 | 61.0000 | 116.0000 | 112.0000 |
| 85.44 | 67.0000 | 68.0000 | 53.0000 | 135.0000 | 123.0000 |
| 85.46 | 60.0000 | 59.0000 | 56.0000 | 120.0000 | 130.0000 |
| 85.48 | 70.0000 | 59.0000 | 64.0000 | 136.0000 | 114.0000 |
| 85.5 | 69.0000 | 76.0000 | 71.0000 | 124.0000 | 127.0000 |
| 85.52 | 77.0000 | 66.0000 | 68.0000 | 114.0000 | 126.0000 |
| 85.54 | 63.0000 | 66.0000 | 72.0000 | 126.0000 | 118.0000 |
| 85.56 | 70.0000 | 53.0000 | 56.0000 | 129.0000 | 116.0000 |
| 85.58 | 61.0000 | 57.0000 | 56.0000 | 116.0000 | 128.0000 |
| 85.6 | 60.0000 | 68.0000 | 59.0000 | 130.0000 | 158.0000 |
| 85.62 | 58.0000 | 60.0000 | 74.0000 | 135.0000 | 118.0000 |
| 85.64 | 72.0000 | 73.0000 | 69.0000 | 124.0000 | 137.0000 |
| 85.66 | 66.0000 | 56.0000 | 68.0000 | 133.0000 | 129.0000 |
| 85.68 | 69.0000 | 72.0000 | 66.0000 | 136.0000 | 105.0000 |
| 85.7 | 69.0000 | 75.0000 | 58.0000 | 142.0000 | 112.0000 |
| 85.72 | 62.0000 | 65.0000 | 60.0000 | 132.0000 | 133.0000 |
| 85.74 | 70.0000 | 55.0000 | 68.0000 | 129.0000 | 123.0000 |
| 85.76 | 58.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 112.0000 | 124.0000 |
| 85.79 | 51.0000 | 58.0000 | 62.0000 | 112.0000 | 114.0000 |
| 85.81 | 61.0000 | 61.0000 | 94.0000 | 117.0000 | 115.0000 |
| 85.83 | 64.0000 | 64.0000 | 71.0000 | 133.0000 | 116.0000 |
| 85.85 | 54.0000 | 64.0000 | 58.0000 | 141.0000 | 110.0000 |
| 85.87 | 59.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 119.0000 | 124.0000 |
| 85.89 | 62.0000 | 56.0000 | 55.0000 | 119.0000 | 126.0000 |
| 85.91 | 71.0000 | 61.0000 | 61.0000 | 129.0000 | 131.0000 |
| 85.93 | 68.0000 | 54.0000 | 66.0000 | 118.0000 | 108.0000 |
| 85.95 | 64.0000 | 72.0000 | 62.0000 | 132.0000 | 121.0000 |
| 85.97 | 56.0000 | 69.0000 | 65.0000 | 139.0000 | 114.0000 |
| 85.99 | 66.0000 | 61.0000 | 65.0000 | 135.0000 | 131.0000 |
| 86.01 | 54.0000 | 67.0000 | 61.0000 | 133.0000 | 105.0000 |
| 86.03 | 63.0000 | 56.0000 | 66.0000 | 118.0000 | 105.0000 |
| 86.05 | 69.0000 | 65.0000 | 83.0000 | 137.0000 | 116.0000 |
| 86.07 | 72.0000 | 54.0000 | 83.0000 | 109.0000 | 113.0000 |
| 86.09 | 56.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 147.0000 | 131.0000 |
| 86.11 | 67.0000 | 68.0000 | 67.0000 | 124.0000 | 104.0000 |
| 86.13 | 56.0000 | 67.0000 | 63.0000 | 125.0000 | 123.0000 |
| 86.15 | 62.0000 | 65.0000 | 57.0000 | 123.0000 | 135.0000 |
| 86.17 | 53.0000 | 68.0000 | 69.0000 | 126.0000 | 113.0000 |
| 86.19 | 82.0000 | 44.0000 | 74.0000 | 115.0000 | 124.0000 |
| 86.21 | 63.0000 | 55.0000 | 60.0000 | 105.0000 | 119.0000 |
| 86.23 | 56.0000 | 65.0000 | 60.0000 | 136.0000 | 124.0000 |
| 86.25 | 55.0000 | 64.0000 | 61.0000 | 136.0000 | 130.0000 |
| 86.27 | 58.0000 | 51.0000 | 63.0000 | 119.0000 | 111.0000 |
| 86.29 | 57.0000 | 61.0000 | 60.0000 | 144.0000 | 108.0000 |
| 86.31 | 62.0000 | 66.0000 | 62.0000 | 118.0000 | 109.0000 |
| 86.33 | 60.0000 | 62.0000 | 68.0000 | 117.0000 | 114.0000 |
| 86.35 | 47.0000 | 63.0000 | 56.0000 | 121.0000 | 132.0000 |
| 86.37 | 65.0000 | 58.0000 | 68.0000 | 144.0000 | 105.0000 |
| 86.4 | 61.0000 | 60.0000 | 59.0000 | 141.0000 | 120.0000 |
| 86.42 | 52.0000 | 56.0000 | 66.0000 | 118.0000 | 119.0000 |
| 86.44 | 59.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 101.0000 | 103.0000 |
| 86.46 | 73.0000 | 71.0000 | 62.0000 | 137.0000 | 108.0000 |
| 86.48 | 70.0000 | 64.0000 | 59.0000 | 127.0000 | 151.0000 |
| 86.5 | 60.0000 | 61.0000 | 58.0000 | 128.0000 | 112.0000 |
| 86.52 | 64.0000 | 56.0000 | 66.0000 | 112.0000 | 117.0000 |
| 86.54 | 51.0000 | 78.0000 | 70.0000 | 131.0000 | 139.0000 |
| 86.56 | 56.0000 | 58.0000 | 80.0000 | 121.0000 | 131.0000 |
| 86.58 | 68.0000 | 71.0000 | 69.0000 | 144.0000 | 116.0000 |
| 86.6 | 66.0000 | 53.0000 | 50.0000 | 128.0000 | 121.0000 |
| 86.62 | 60.0000 | 66.0000 | 71.0000 | 105.0000 | 130.0000 |
| 86.64 | 54.0000 | 59.0000 | 57.0000 | 135.0000 | 122.0000 |
| 86.66 | 67.0000 | 55.0000 | 60.0000 | 120.0000 | 111.0000 |
| 86.68 | 64.0000 | 49.0000 | 64.0000 | 122.0000 | 126.0000 |
| 86.7 | 66.0000 | 56.0000 | 54.0000 | 115.0000 | 123.0000 |
| 86.72 | 67.0000 | 56.0000 | 53.0000 | 115.0000 | 150.0000 |
| 86.74 | 54.0000 | 83.0000 | 56.0000 | 127.0000 | 116.0000 |
| 86.76 | 53.0000 | 59.0000 | 66.0000 | 124.0000 | 123.0000 |
| 86.78 | 59.0000 | 63.0000 | 58.0000 | 102.0000 | 119.0000 |
| 86.8 | 49.0000 | 77.0000 | 67.0000 | 125.0000 | 101.0000 |
| 86.82 | 67.0000 | 51.0000 | 63.0000 | 105.0000 | 128.0000 |
| 86.84 | 63.0000 | 58.0000 | 65.0000 | 146.0000 | 116.0000 |
| 86.86 | 59.0000 | 71.0000 | 55.0000 | 112.0000 | 101.0000 |
| 86.88 | 49.0000 | 62.0000 | 57.0000 | 108.0000 | 137.0000 |
| 86.9 | 61.0000 | 73.0000 | 51.0000 | 119.0000 | 112.0000 |
| 86.92 | 69.0000 | 72.0000 | 57.0000 | 143.0000 | 112.0000 |
| 86.94 | 61.0000 | 45.0000 | 60.0000 | 124.0000 | 133.0000 |
| 86.96 | 53.0000 | 57.0000 | 69.0000 | 128.0000 | 113.0000 |
| 86.98 | 58.0000 | 67.0000 | 52.0000 | 105.0000 | 140.0000 |
| 87 | 57.0000 | 62.0000 | 58.0000 | 128.0000 | 112.0000 |
| 87.03 | 66.0000 | 63.0000 | 51.0000 | 119.0000 | 128.0000 |
| 87.05 | 60.0000 | 61.0000 | 82.0000 | 107.0000 | 113.0000 |
| 87.07 | 74.0000 | 46.0000 | 65.0000 | 123.0000 | 143.0000 |
| 87.09 | 51.0000 | 60.0000 | 66.0000 | 131.0000 | 125.0000 |
| 87.11 | 62.0000 | 71.0000 | 66.0000 | 143.0000 | 109.0000 |
| 87.13 | 70.0000 | 59.0000 | 56.0000 | 121.0000 | 134.0000 |
| 87.15 | 58.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 137.0000 | 129.0000 |
| 87.17 | 54.0000 | 62.0000 | 73.0000 | 118.0000 | 134.0000 |
| 87.19 | 53.0000 | 62.0000 | 61.0000 | 123.0000 | 114.0000 |
| 87.21 | 63.0000 | 56.0000 | 62.0000 | 103.0000 | 102.0000 |
| 87.23 | 56.0000 | 81.0000 | 61.0000 | 108.0000 | 129.0000 |
| 87.25 | 65.0000 | 52.0000 | 51.0000 | 116.0000 | 129.0000 |
| 87.27 | 52.0000 | 74.0000 | 56.0000 | 124.0000 | 123.0000 |
| 87.29 | 60.0000 | 67.0000 | 66.0000 | 117.0000 | 127.0000 |
| 87.31 | 53.0000 | 65.0000 | 62.0000 | 111.0000 | 116.0000 |
| 87.33 | 65.0000 | 56.0000 | 72.0000 | 111.0000 | 121.0000 |
| 87.35 | 68.0000 | 70.0000 | 59.0000 | 137.0000 | 97.0000 |
| 87.37 | 66.0000 | 80.0000 | 55.0000 | 121.0000 | 105.0000 |
| 87.39 | 72.0000 | 67.0000 | 51.0000 | 110.0000 | 98.0000 |
| 87.41 | 70.0000 | 48.0000 | 58.0000 | 123.0000 | 113.0000 |
| 87.43 | 56.0000 | 63.0000 | 57.0000 | 118.0000 | 135.0000 |
| 87.45 | 73.0000 | 64.0000 | 66.0000 | 139.0000 | 133.0000 |
| 87.47 | 53.0000 | 58.0000 | 58.0000 | 123.0000 | 101.0000 |
| 87.49 | 55.0000 | 67.0000 | 59.0000 | 112.0000 | 103.0000 |
| 87.51 | 58.0000 | 54.0000 | 59.0000 | 119.0000 | 115.0000 |
| 87.53 | 55.0000 | 57.0000 | 55.0000 | 132.0000 | 138.0000 |
| 87.55 | 64.0000 | 65.0000 | 57.0000 | 123.0000 | 115.0000 |
| 87.57 | 60.0000 | 52.0000 | 66.0000 | 118.0000 | 113.0000 |
| 87.59 | 60.0000 | 61.0000 | 57.0000 | 119.0000 | 111.0000 |
| 87.61 | 56.0000 | 53.0000 | 51.0000 | 131.0000 | 137.0000 |
| 87.64 | 58.0000 | 54.0000 | 62.0000 | 119.0000 | 130.0000 |
| 87.66 | 59.0000 | 68.0000 | 53.0000 | 111.0000 | 103.0000 |
| 87.68 | 63.0000 | 64.0000 | 51.0000 | 122.0000 | 122.0000 |
| 87.7 | 61.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 109.0000 | 104.0000 |
| 87.72 | 52.0000 | 48.0000 | 55.0000 | 140.0000 | 119.0000 |
| 87.74 | 67.0000 | 64.0000 | 68.0000 | 112.0000 | 123.0000 |
| 87.76 | 75.0000 | 71.0000 | 60.0000 | 126.0000 | 113.0000 |
| 87.78 | 63.0000 | 73.0000 | 52.0000 | 108.0000 | 110.0000 |
| 87.8 | 53.0000 | 64.0000 | 62.0000 | 121.0000 | 126.0000 |
| 87.82 | 65.0000 | 65.0000 | 70.0000 | 115.0000 | 120.0000 |
| 87.84 | 61.0000 | 75.0000 | 56.0000 | 112.0000 | 110.0000 |
| 87.86 | 64.0000 | 66.0000 | 68.0000 | 127.0000 | 103.0000 |
| 87.88 | 76.0000 | 60.0000 | 61.0000 | 132.0000 | 111.0000 |
| 87.9 | 52.0000 | 55.0000 | 56.0000 | 126.0000 | 110.0000 |
| 87.92 | 52.0000 | 67.0000 | 66.0000 | 131.0000 | 96.0000 |
| 87.94 | 56.0000 | 72.0000 | 69.0000 | 112.0000 | 89.0000 |
| 87.96 | 50.0000 | 75.0000 | 56.0000 | 139.0000 | 132.0000 |
| 87.98 | 62.0000 | 70.0000 | 60.0000 | 117.0000 | 117.0000 |
| 88 | 61.0000 | 59.0000 | 48.0000 | 115.0000 | 105.0000 |
| 88.02 | 53.0000 | 65.0000 | 57.0000 | 113.0000 | 114.0000 |
| 88.04 | 66.0000 | 62.0000 | 65.0000 | 106.0000 | 116.0000 |
| 88.06 | 55.0000 | 55.0000 | 66.0000 | 134.0000 | 123.0000 |
| 88.08 | 54.0000 | 59.0000 | 60.0000 | 137.0000 | 118.0000 |
| 88.1 | 57.0000 | 48.0000 | 69.0000 | 104.0000 | 102.0000 |
| 88.12 | 59.0000 | 63.0000 | 60.0000 | 124.0000 | 120.0000 |
| 88.14 | 60.0000 | 51.0000 | 63.0000 | 120.0000 | 105.0000 |
| 88.16 | 68.0000 | 65.0000 | 45.0000 | 128.0000 | 121.0000 |
| 88.18 | 67.0000 | 62.0000 | 64.0000 | 124.0000 | 104.0000 |
| 88.2 | 59.0000 | 53.0000 | 56.0000 | 117.0000 | 134.0000 |
| 88.22 | 57.0000 | 59.0000 | 57.0000 | 111.0000 | 117.0000 |
| 88.25 | 66.0000 | 55.0000 | 62.0000 | 121.0000 | 119.0000 |
| 88.27 | 63.0000 | 58.0000 | 48.0000 | 133.0000 | 108.0000 |
| 88.29 | 58.0000 | 69.0000 | 52.0000 | 107.0000 | 109.0000 |
| 88.31 | 59.0000 | 58.0000 | 65.0000 | 112.0000 | 121.0000 |
| 88.33 | 52.0000 | 56.0000 | 55.0000 | 110.0000 | 129.0000 |
| 88.35 | 67.0000 | 57.0000 | 63.0000 | 112.0000 | 120.0000 |
| 88.37 | 62.0000 | 56.0000 | 63.0000 | 120.0000 | 107.0000 |
| 88.39 | 60.0000 | 59.0000 | 61.0000 | 112.0000 | 122.0000 |
| 88.41 | 49.0000 | 58.0000 | 62.0000 | 110.0000 | 116.0000 |
| 88.43 | 63.0000 | 55.0000 | 70.0000 | 123.0000 | 114.0000 |
| 88.45 | 73.0000 | 46.0000 | 53.0000 | 114.0000 | 104.0000 |
| 88.47 | 55.0000 | 49.0000 | 62.0000 | 108.0000 | 137.0000 |
| 88.49 | 58.0000 | 63.0000 | 46.0000 | 109.0000 | 125.0000 |
| 88.51 | 60.0000 | 53.0000 | 77.0000 | 123.0000 | 128.0000 |
| 88.53 | 51.0000 | 46.0000 | 53.0000 | 122.0000 | 122.0000 |
| 88.55 | 62.0000 | 51.0000 | 72.0000 | 110.0000 | 107.0000 |
| 88.57 | 63.0000 | 54.0000 | 65.0000 | 104.0000 | 125.0000 |
| 88.59 | 61.0000 | 63.0000 | 60.0000 | 112.0000 | 90.0000 |
| 88.61 | 62.0000 | 62.0000 | 43.0000 | 135.0000 | 109.0000 |
| 88.63 | 64.0000 | 51.0000 | 61.0000 | 132.0000 | 125.0000 |
| 88.65 | 54.0000 | 50.0000 | 67.0000 | 112.0000 | 110.0000 |
| 88.67 | 60.0000 | 75.0000 | 60.0000 | 121.0000 | 126.0000 |
| 88.69 | 68.0000 | 48.0000 | 68.0000 | 133.0000 | 100.0000 |
| 88.71 | 64.0000 | 46.0000 | 66.0000 | 106.0000 | 103.0000 |
| 88.73 | 61.0000 | 48.0000 | 60.0000 | 114.0000 | 95.0000 |
| 88.75 | 55.0000 | 63.0000 | 55.0000 | 111.0000 | 121.0000 |
| 88.77 | 55.0000 | 51.0000 | 64.0000 | 113.0000 | 120.0000 |
| 88.79 | 59.0000 | 54.0000 | 69.0000 | 95.0000 | 119.0000 |
| 88.81 | 54.0000 | 52.0000 | 66.0000 | 88.0000 | 130.0000 |
| 88.83 | 50.0000 | 50.0000 | 51.0000 | 132.0000 | 113.0000 |
| 88.85 | 67.0000 | 73.0000 | 59.0000 | 109.0000 | 103.0000 |
| 88.88 | 53.0000 | 72.0000 | 70.0000 | 120.0000 | 125.0000 |
| 88.9 | 58.0000 | 49.0000 | 57.0000 | 113.0000 | 103.0000 |
| 88.92 | 62.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 115.0000 | 109.0000 |
| 88.94 | 69.0000 | 45.0000 | 63.0000 | 110.0000 | 109.0000 |
| 88.96 | 67.0000 | 58.0000 | 69.0000 | 117.0000 | 119.0000 |
| 88.98 | 55.0000 | 57.0000 | 69.0000 | 123.0000 | 90.0000 |
| 89 | 53.0000 | 55.0000 | 51.0000 | 119.0000 | 126.0000 |
| 89.02 | 54.0000 | 51.0000 | 62.0000 | 108.0000 | 115.0000 |
| 89.04 | 61.0000 | 62.0000 | 57.0000 | 120.0000 | 111.0000 |
| 89.06 | 61.0000 | 46.0000 | 67.0000 | 127.0000 | 118.0000 |
| 89.08 | 62.0000 | 75.0000 | 57.0000 | 133.0000 | 109.0000 |
| 89.1 | 53.0000 | 67.0000 | 59.0000 | 110.0000 | 102.0000 |
| 89.12 | 66.0000 | 51.0000 | 59.0000 | 103.0000 | 111.0000 |
| 89.14 | 61.0000 | 63.0000 | 67.0000 | 107.0000 | 114.0000 |
| 89.16 | 54.0000 | 60.0000 | 66.0000 | 98.0000 | 126.0000 |
| 89.18 | 46.0000 | 57.0000 | 63.0000 | 120.0000 | 100.0000 |
| 89.2 | 70.0000 | 52.0000 | 55.0000 | 123.0000 | 111.0000 |
| 89.22 | 42.0000 | 49.0000 | 64.0000 | 119.0000 | 95.0000 |
| 89.24 | 66.0000 | 59.0000 | 65.0000 | 119.0000 | 113.0000 |
| 89.26 | 67.0000 | 63.0000 | 55.0000 | 128.0000 | 133.0000 |
| 89.28 | 53.0000 | 56.0000 | 54.0000 | 104.0000 | 115.0000 |
| 89.3 | 67.0000 | 63.0000 | 60.0000 | 122.0000 | 116.0000 |
| 89.32 | 59.0000 | 65.0000 | 49.0000 | 107.0000 | 113.0000 |
| 89.34 | 65.0000 | 65.0000 | 49.0000 | 104.0000 | 132.0000 |
| 89.36 | 65.0000 | 64.0000 | 59.0000 | 103.0000 | 123.0000 |
| 89.38 | 53.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 118.0000 | 125.0000 |
| 89.4 | 63.0000 | 60.0000 | 53.0000 | 115.0000 | 107.0000 |
| 89.42 | 56.0000 | 64.0000 | 50.0000 | 103.0000 | 101.0000 |
| 89.44 | 45.0000 | 66.0000 | 64.0000 | 118.0000 | 105.0000 |
| 89.46 | 58.0000 | 53.0000 | 78.0000 | 124.0000 | 119.0000 |
| 89.49 | 66.0000 | 55.0000 | 59.0000 | 107.0000 | 130.0000 |
| 89.51 | 57.0000 | 57.0000 | 55.0000 | 113.0000 | 114.0000 |
| 89.53 | 57.0000 | 64.0000 | 66.0000 | 119.0000 | 108.0000 |
| 89.55 | 63.0000 | 51.0000 | 58.0000 | 130.0000 | 105.0000 |
| 89.57 | 68.0000 | 56.0000 | 61.0000 | 123.0000 | 123.0000 |
| 89.59 | 62.0000 | 56.0000 | 48.0000 | 109.0000 | 103.0000 |
| 89.61 | 60.0000 | 45.0000 | 61.0000 | 106.0000 | 124.0000 |
| 89.63 | 52.0000 | 55.0000 | 59.0000 | 124.0000 | 117.0000 |
| 89.65 | 48.0000 | 54.0000 | 50.0000 | 125.0000 | 106.0000 |
| 89.67 | 69.0000 | 60.0000 | 51.0000 | 104.0000 | 123.0000 |
| 89.69 | 56.0000 | 55.0000 | 58.0000 | 93.0000 | 133.0000 |
| 89.71 | 63.0000 | 58.0000 | 42.0000 | 105.0000 | 105.0000 |
| 89.73 | 63.0000 | 56.0000 | 61.0000 | 109.0000 | 123.0000 |
| 89.75 | 54.0000 | 63.0000 | 65.0000 | 118.0000 | 113.0000 |
| 89.77 | 71.0000 | 62.0000 | 71.0000 | 116.0000 | 121.0000 |
| 89.79 | 52.0000 | 63.0000 | 51.0000 | 126.0000 | 97.0000 |
| 89.81 | 57.0000 | 55.0000 | 64.0000 | 116.0000 | 117.0000 |
| 89.83 | 57.0000 | 61.0000 | 53.0000 | 90.0000 | 97.0000 |
| 89.85 | 68.0000 | 51.0000 | 46.0000 | 124.0000 | 114.0000 |
| 89.87 | 62.0000 | 57.0000 | 66.0000 | 127.0000 | 108.0000 |
| 89.89 | 56.0000 | 55.0000 | 61.0000 | 116.0000 | 116.0000 |
| 89.91 | 57.0000 | 55.0000 | 62.0000 | 106.0000 | 115.0000 |
| 89.93 | 60.0000 | 42.0000 | 56.0000 | 106.0000 | 108.0000 |
| 89.95 | 48.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 126.0000 | 112.0000 |
| 89.97 | 71.0000 | 52.0000 | 58.0000 | 102.0000 | 113.0000 |
| 89.99 | 62.0000 | 57.0000 | 64.0000 | 116.0000 | 119.0000 |